ПОПРАВКА К ГОСТ 9758-86 "ЗАПОЛНИТЕЛИ ПОРИСТЫЕ
	НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. МЕТОДЫ
	ИСПЫТАНИЙ"

	Группа Ж17

	--------------T-------------------------------T----------------------------

	В каком месте	¦	         Напечатано            	¦	        Должно быть

	--------------+-------------------------------+----------------------------

	Пункт 2.1    	¦	заполнителей при приемочном    	¦	заполнителей на предприятии-

	              	¦	контроле на предприятии-       	¦	изготовителе и на

	              	¦	изготовителе, входном контроле 	¦	предприятии-потребителе

	              	¦	на предприятии-потребителе,    	¦	отбирают точечные пробы.

	              	¦	арбитражной  проверке отбирают 	¦

	              	¦	точечные пробы.                	¦

	Пункт 2.2    	¦	 2.2. При приемочном контроле  	¦	 2.2. При контроле качества

	              	¦	на предприятии-изготовителе    	¦	продукции на предприятии-

	              	¦	точечные пробы отбирают через  	¦	изготовителе в процессе

	              	¦	каждый час в течение смены от  	¦	производства точечные пробы

	              	¦	каждой технологической линии.  	¦	отбирают через каждый час в

	              	¦	                               	¦	течение смены от каждой

	              	¦	                               	¦	технологической линии.

	Пункт 2.4    	¦	 2.4. Объем точечной пробы в   	¦	 2.4. При проверке качества

	              	¦	зависимости от крупности       	¦	на складах (изготовителя,

	              	¦	заполнителя должен быть не     	¦	потребителя и др.) точечные

	              	¦	менее 2 л и не более 15 л.     	¦	пробы отбирают:

	              	¦	                               	¦	 из силосов - путем

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	                               	¦	пересечения потока

	              	¦	                               	¦	материала, поступающего в

	              	¦	                               	¦	транспортное средство;

	              	¦	                               	¦	 из конусов - в местах,

	              	¦	                               	¦	возможно равномерно

	              	¦	                               	¦	расположенных по всей

	              	¦	                               	¦	поверхности склада, со дна

	              	¦	                               	¦	выкопанных с помощью совка

	              	¦	                               	¦	лунок глубиной 0,2 - 0,4 м.

	              	¦	                               	¦	Лунки должны размещаться в

	              	¦	                               	¦	шахматном порядке с

	              	¦	                               	¦	расстоянием не более 10 м

	              	¦	                               	¦	одна от другой.

	Пункт 2.5    	¦	 При входном контроле точечные 	¦	При проверке качества

	              	¦	пробы песка, гравия (щебня)    	¦	разгружаемого гравия,

	              	¦	                               	¦	щебня и песка точечные

	              	¦	                               	¦	пробы

	Пункт 2.6    	¦	 При арбитражной проверке      	¦	 Объем точечной пробы в

	              	¦	качества заполнителей на       	¦	зависимости от крупности

	              	¦	складах точечные пробы         	¦	гравия, щебня и песка

	              	¦	отбирают:                      	¦	должен быть не менее 2 л

	              	¦	 из силосов - путем пересечения	¦	и не более 15 л.

	              	¦	потока материала, поступающего 	¦

	              	¦	в транспортное средство;       	¦

	              	¦	 из конусов - в местах,        	¦

	              	¦	расположенных возможно рав-    	¦

	              	¦	номерно по всей поверхности    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	              	¦	склада, со дна выкопанных с    	¦

	              	¦	помощью совка лунок глубиной   	¦

	              	¦	0,2 - 0,4 м. Лунки должны      	¦

	              	¦	размещаться в шахматном порядке	¦

	              	¦	с расстоянием не более 10 м    	¦

	              	¦	одна от другой.                	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.