Введен в действие

	Постановлением Минстроя РФ

	от 3 мая 1995 г. N 18-40

	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	ЦЕМЕНТЫ СУЛЬФАТОСТОЙКИЕ
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	Sulphate-resistant cements. Specifications
	ГОСТ 22266-94

	ПРЕДИСЛОВИЕ

	1. Разработан Государственным институтом цементной промышленности
	(НИИцемент) Российской Федерации.

	Внесен Минстроем России.

	2. Принят Межгосударственной научно-технической комиссией по
	стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 17 ноября
	1994 г.

	За принятие проголосовали

	-------------------------T---------------------------------------¬

	¦	    Наименование        	¦	  Наименование органа государственного 	¦

	¦	     государства        	¦	       управления строительством       	¦

	+------------------------+---------------------------------------+

	¦	Республика Армения      	¦	Госупрархитектуры Республики Армения   	¦

	¦	Республика Беларусь     	¦	Госстрой Республики Беларусь           	¦

	¦	Республика Казахстан    	¦	Минстрой Республики Казахстан          	¦

	¦	Кыргызская Республика   	¦	Госстрой Кыргызской Республики         	¦

	¦	Российская Федерация    	¦	Минстрой России                        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	Республика Таджикистан  	¦	Госстрой Республики Таджикистан        	¦

	¦	Республика Узбекистан   	¦	Госкомархитектстрой Республики         	¦

	¦	                        	¦	Узбекистан                             	¦

	L------------------------+----------------------------------------

	3. Введен в действие с 1 января 1996 г. в качествегосударственного стандарта
	Российской Федерации Постановлением Минстроя России от 3 мая 1995 г. N 18-40.

	4. Взамен ГОСТ 22266-76.

	1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Настоящий стандарт распространяется на сульфатостойкие цементы (далее -
	цементы), предназначенные для изготовления бетонных и железобетонных
	конструкций, обладающих коррозионной стойкостью при воздействии сред,
	агрессивных по содержанию в них сульфатов.

	Все требования настоящего стандарта являются обязательными.

	2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

	Используемые в настоящем стандарте ссылки на стандарты приведены в
	Приложении А.

	3. КЛАССИФИКАЦИЯ

	3.1. По вещественному составу сульфатостойкие цементы подразделяют на виды:

	- сульфатостойкий портландцемент;

	- сульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками;

	- сульфатостойкий шлакопортландцемент;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- пуццолановый портландцемент.

	3.2. По прочности при сжатии в возрасте 28 сут цементы подразделяют на марки:
	300, 400, 500.

	3.3. Условное обозначение цемента должно состоять из:

	- вида цемента по 3.1. Допускается сокращенное наименование цемента по ГОСТ
	10178 (ПЦ, ШПЦ) с добавлением обозначения сульфатостойкости - СС, а для
	пуццоланового цемента - ППЦ;

	- марки цемента по 3.2;

	- обозначения максимального содержания добавок в цементе - Д0, Д20, Д60;

	- обозначения пластификации цемента - ПЛ;

	- обозначения гидрофобизации цемента - ГФ;

	- обозначения настоящего стандарта.

	Примеры условных обозначений

	1. Сульфатостойкий портландцемент марки 400 с добавками до 20%,
	пластифицированный:

	Сульфатостойкий портландцемент 400-Д20-ПЛ ГОСТ 22266-94

	или

	ССПЦ400-Д20-ПЛ ГОСТ 22266-94

	2. Пуццолановый портландцемент марки 300:

	Пуццолановый портландцемент 300 ГОСТ 22266-94

	или

	ППЦ300 ГОСТ 22266-94

	4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Цементы должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего
	стандарта по технологическому регламенту, утвержденному предприятием-
	изготовителем.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4.1. Характеристики

	4.1.1. Клинкер, применяемый при производстве цементов, по расчетному
	минералогическому составу должен соответствовать требованиям, указанным в
	таблице 1.

	Таблица 1

	-----------------------T-----------------------------------------¬

	¦	     Наименование     	¦	   Значение для клинкера, % по массе,    	¦

	¦	      показателя      	¦	       не более, по видам цемента        	¦

	¦	                      	+---------T---------T----------T----------+

	¦	                      	¦	сульфато-	¦	сульфато-	¦	сульфато- 	¦	пуццола-  	¦

	¦	                      	¦	стойкий  	¦	стойкий  	¦	стойкий   	¦	новый     	¦

	¦	                      	¦	портланд-	¦	портланд-	¦	шлакопорт-	¦	портланд- 	¦

	¦	                      	¦	цемент   	¦	цемент с 	¦	ландцемент	¦	цемент    	¦

	¦	                      	¦	         	¦	минераль-	¦	          	¦	          	¦

	¦	                      	¦	         	¦	ными     	¦	          	¦	          	¦

	¦	                      	¦	         	¦	добавками	¦	          	¦	          	¦

	+----------------------+---------+---------+----------+----------+

	¦	Содержание трехкальци-	¦	   50    	¦	          Не нормируется       	¦

	¦	евого силиката        	¦	         	¦	                               	¦

	¦	(3CaO x SiO )         	¦	         	¦	                               	¦

	¦	           2          	¦	         	¦	                               	¦

	+----------------------+---------+---------T---------------------+

	¦	Содержание трехкаль-  	¦	         5         	¦	           8         	¦

	¦	циевого алюмината     	¦	                   	¦	                     	¦

	¦	(3CaO x Al O )        	¦	                   	¦	                     	¦

	¦	          2 3         	¦	                   	¦	                     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+----------------------+-------------------+---------------------+

	¦	Сумма трехкальциевого 	¦	        22         	¦	    Не нормируется   	¦

	¦	алюмината             	¦	                   	¦	                     	¦

	¦	(3CaO x Al O ) и      	¦	                   	¦	                     	¦

	¦	          2 3         	¦	                   	¦	                     	¦

	¦	четырехкальциевого    	¦	                   	¦	                     	¦

	¦	алюмоферрита          	¦	                   	¦	                     	¦

	¦	(4CaO x Al O  x Fe O )	¦	                   	¦	                     	¦

	¦	          2 3     2 3 	¦	                   	¦	                     	¦

	+----------------------+-------------------+---------------------+

	¦	Содержание оксида     	¦	                                         	¦

	¦	алюминия (Al O )      	¦	                   5                     	¦

	¦	            2 3       	¦	                                         	¦

	+----------------------+-----------------------------------------+

	¦	Содержание оксида     	¦	                                         	¦

	¦	магния (MgO)          	¦	                   5                     	¦

	L----------------------+------------------------------------------

	4.1.2. Содержание добавок в цементе в зависимости от их вида должно
	соответствовать указанному в таблице 2.

	Таблица 2

	                                      В процентах от массы цемента

	-----------------------T-----------------------------------------¬

	¦	    Вид цемента       	¦	           Содержание добавок            	¦

	¦	                      	+-----------------------T-----------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	                      	¦	Гранулированного домен-	¦	    Пуццоланы    	¦

	¦	                      	¦	ного шлака, электротер-	¦	                 	¦

	¦	                      	¦	мофосфорного шлака     	¦	                 	¦

	+----------------------+-----------------------+-----------------+

	¦	Сульфатостойкий       	¦	               Не допускается            	¦

	¦	портландцемент        	¦	                                         	¦

	+----------------------+-----------------------------------------+

	¦	Сульфатостойкий       	¦	           Св. 10 и не более 20          	¦

	¦	портландцемент с      	¦	                                         	¦

	¦	минеральными добавками	¦	                                         	¦

	+----------------------+-----------------------T-----------------+

	¦	Сульфатостойкий шлако-	¦	  Св. 40 и не более 60 	¦	         -       	¦

	¦	портландцемент        	¦	                       	¦	                 	¦

	+----------------------+-----------------------+-----------------+

	¦	Пуццолановый          	¦	           -           	¦	    Св. 20 и     	¦

	¦	портландцемент        	¦	                       	¦	   не более 40   	¦

	L----------------------+-----------------------+------------------

	4.1.3. В сульфатостойком портландцементе с минеральными добавками
	допускается использовать смеси шлака и пуццоланы, общее количество которых не
	должно превышать 20%.

	4.1.4. В сульфатостойком шлакопортландцементе допускается замена шлака
	пуццоланой или золой (кислой) в количестве не более 10% от массы цемента.

	4.1.5. Содержание ангидрида серной кислоты 	 в цементе не должно
	превышать значений, приведенных в таблице 3.

	Таблица 3

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                             В процентах, не более

	-----------------------------------T-----------------------------¬

	¦	           Вид цемента            	¦	       Содержание SO         	¦

	¦	                                  	¦	                    3        	¦

	+----------------------------------+-----------------------------+

	¦	 Сульфатостойкий портландцемент   	¦	             3,0             	¦

	¦	 Сульфатостойкий портландцемент   	¦	             3,0             	¦

	¦	с минеральными добавками          	¦	                             	¦

	¦	 Сульфатостойкий                  	¦	             4,0             	¦

	¦	шлакопортландцемент               	¦	                             	¦

	¦	 Пуццолановый портландцемент      	¦	             3,5             	¦

	L----------------------------------+------------------------------

	4.1.6. Допускается вводить в цемент при помоле пластифицирующие и
	гидрофобизирующие поверхностно-активные добавки в количестве не более 0,3% от
	массы цемента в пересчете на сухое вещество добавки.

	Подвижность цементно-песчаного раствора состава 1:3 из пластифицированных
	цементов всех видов должна быть такой, чтобы при водоцементном отношении,
	равном 0,4, расплыв стандартного конуса был не менее 135 мм.

	Гидрофобный цемент не должен впитывать в себя воду в течение 5 мин от
	момента нанесения капли воды на поверхность цемента.

	4.1.7. При производстве цемента для интенсификации процесса помола
	допускается вводить технологические добавки, не ухудшающие качество цемента, в
	количестве не более 1% от массы цемента.

	Эффективность применения технологических добавок, а также отсутствие
	отрицательного их влияния на свойства бетона должны быть подтверждены
	результатами испытаний цемента и бетона.

	4.1.8. Предел прочности цементов при сжатии должен быть не менее величин,
	указанных в таблице 4.

	Таблица 4

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                                    В мегапаскалях

	--------------------------------T-------------T------------------¬

	¦	          Вид цемента          	¦	Марка цемента	¦	 Предел прочности 	¦

	¦	                               	¦	             	¦	    при сжатии    	¦

	¦	                               	¦	             	¦	в возрасте 28 сут 	¦

	+-------------------------------+-------------+------------------+

	¦	 Сульфатостойкий портландцемент	¦	     400     	¦	       39,2       	¦

	¦	 Сульфатостойкий портландцемент	¦	     400     	¦	       39,2       	¦

	¦	с минеральными добавками       	¦	     500     	¦	       49,0       	¦

	¦	 Сульфатостойкий шлакопортланд-	¦	     300     	¦	       29,4       	¦

	¦	цемент                         	¦	     400     	¦	       39,2       	¦

	¦	 Пуццолановый портландцемент   	¦	     300     	¦	       29,4       	¦

	¦	                               	¦	     400     	¦	       39,2       	¦

	L-------------------------------+-------------+-------------------

	4.1.9. Цемент должен показывать равномерность изменения объема при
	испытании образцов кипячением в воде.

	4.1.10. Начало схватывания цемента должно наступать не ранее 45 мин, конец -
	не позднее 10 ч от начала затворения.

	4.1.11. Тонкость помола цемента, определяемая по удельной поверхности, должна
	быть не менее 250 м2/кг. Для цементов, содержащих добавки осадочного
	происхождения, тонкость помола определяют по остатку на сите с сеткой N 008 по
	ГОСТ 6613. Остаток на сите не должен быть более 15% от массы просеиваемой пробы.

	4.1.12. Содержание щелочей в цементе устанавливают договором на поставку.

	4.2. Требования к материалам

	Для изготовления сульфатостойких цементов применяют:

	- портландцементный клинкер нормированного состава в соответствии с
	таблицей 1;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- гипсовый камень по ГОСТ 4013. Допускается применять другие материалы,
	содержащие сульфат кальция, по соответствующей нормативной документации;

	- активные минеральные добавки по соответствующей нормативной
	документации;

	- гранулированные  доменные или электротермофосфорные шлаки по ГОСТ 3476.

	Содержание оксида алюминия 	 в шлаках для изготовления сульфатостойкого
	портландцемента с минеральными добавками не должно быть более 8%, а в шлаках,
	предназначенных для изготовления сульфатостойкого шлакопортландцемента, - не
	более 12%.

	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в сырьевых
	материалах и добавках, применяемых для производства сульфатостойких цементов, не
	должна быть более 740 Бк/кг.

	4.3. Маркировка и упаковка

	Маркировку и упаковку цементов производят по ГОСТ 22237.

	5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

	Приемку цементов производят по ГОСТ 22236.

	В документе о качестве должно быть указано максимальное значение удельной
	эффективной активности естественных радионуклидов в сырьевых материалах и
	добавках, примененных для изготовления цемента данной партии.

	6. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

	6.1. Определение физико-механических свойств цемента проводят по ГОСТ 310.1
	- 310.4.

	6.2. Химический анализ клинкера и цемента проводят по ГОСТ 5382.

	6.3. Содержание в клинкере трехкальциевого силиката (3CaO x SiO),

	трехкальциевого алюмината 	, четырехкальциевого алюмоферрита

	 и суммы щелочных оксидов 	 рассчитывают на основании
	результатов химического анализа по формулам:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	; (1)

	; (2)

	; (3)

	. (4)

	6.4. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов
	в сырьевых материалах и добавках, применяемых для производства цементов, при
	необходимости проводят по ГОСТ 30108.

	7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

	Транспортирование и хранение цементов производят по ГОСТ 22237.

	8. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

	Цементы, в зависимости от специальных требований, предъявляемых к бетону,
	рекомендуется применять в соответствии с таблицей 5.

	Таблица 5

	--------------------T---------T---------T--------------T---------¬

	¦	   Специальные     	¦	Сульфато-	¦	Сульфато-	¦	Сульфатостой- 	¦	Пуццола- 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   требования,     	¦	стойкий  	¦	стойкий  	¦	кий шлакопорт-	¦	новый    	¦

	¦	 предъявляемые к   	¦	портланд-	¦	портланд-	¦	ландцемент    	¦	портланд-	¦

	¦	     бетону        	¦	цемент   	¦	цемент с 	¦	              	¦	цемент   	¦

	¦	                   	¦	         	¦	минераль-	¦	              	¦	         	¦

	¦	                   	¦	         	¦	ными     	¦	              	¦	         	¦

	¦	                   	¦	         	¦	добавками	¦	              	¦	         	¦

	+-------------------+---------+---------+--------------+---------+

	¦	Коррозионная стой- 	¦	      Разрешается применять все цементы     	¦

	¦	кость при действии 	¦	                                            	¦

	¦	сред, агрессивных  	¦	                                            	¦

	¦	по содержанию      	¦	                                            	¦

	¦	сульфатов          	¦	                                            	¦

	+-------------------+-------------------T--------------T---------+

	¦	Коррозионная стой- 	¦	   Разрешается     	¦	Разрешается   	¦	Не разре-	¦

	¦	кость при действии 	¦	                   	¦	применять     	¦	шается   	¦

	¦	сред, агрессивных  	¦	                   	¦	только цемент 	¦	         	¦

	¦	по содержанию суль-	¦	                   	¦	марки 400 при 	¦	         	¦

	¦	фатов, при одновре-	¦	                   	¦	условии введе-	¦	         	¦

	¦	менном системати-  	¦	                   	¦	ния в состав  	¦	         	¦

	¦	ческом заморажи-   	¦	                   	¦	цемента или   	¦	         	¦

	¦	вании и оттаивании 	¦	                   	¦	бетона поверх-	¦	         	¦

	¦	или увлажнении и   	¦	                   	¦	ностно-актив- 	¦	         	¦

	¦	высыхании          	¦	                   	¦	ных добавок,  	¦	         	¦

	¦	                   	¦	                   	¦	повышающих    	¦	         	¦

	¦	                   	¦	                   	¦	морозо-       	¦	         	¦

	¦	                   	¦	                   	¦	стойкость     	¦	         	¦

	+-------------------+-------------------+--------------+---------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	Коррозионная стой- 	¦	      Разрешается применять все цементы     	¦

	¦	кость при действии 	¦	                                            	¦

	¦	сред, агрессивных  	¦	                                            	¦

	¦	по содержанию суль-	¦	                                            	¦

	¦	фатов, и пониженное	¦	                                            	¦

	¦	тепловыделение     	¦	                                            	¦

	L-------------------+---------------------------------------------

	9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

	Изготовитель гарантирует соответствие цемента всем требованиям настоящего
	стандарта при соблюдении правил его транспортирования и хранения при поставке в
	таре в течение 60 сут после отгрузки, а при поставке навалом - на момент получения
	цемента потребителем, но не более 60 сут.

	Приложение А

	(справочное)

	ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫЛКИ В НАСТОЯЩЕМ
	СТАНДАРТЕ

	ГОСТ 310.1-76 Цементы. Методы испытаний. Общие положения

	ГОСТ 310.2-76 Цементы. Методы определения тонкости помола

	ГОСТ 310.3-76 Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	схватывания и равномерности изменения объема

	ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и
	сжатии

	ГОСТ 3476-74 Шлаки доменные и электротермофосфорные гранулированные для
	производства цементов

	ГОСТ 4013-82 Камень гипсовый и гипсоангидритовый для производства
	вяжущих материалов. Технические условия

	ГОСТ 5382-91 Цементы и материалы цементного производства. Методы
	химического анализа

	ГОСТ 6613-86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические
	условия

	ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия

	ГОСТ 22236-85 Цементы. Правила приемки

	ГОСТ 22237-85 Цементы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

	ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной
	эффективной активности естественных радионуклидов

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.