Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя РФ

	от 10 апреля 1998 года N 18-32

	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	ЦЕМЕНТЫ ТАМПОНАЖНЫЕ ТИПОВ I-G И I-H
	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
	I-G and I-H well cements. Test methods
	ГОСТ 26798.2-96

	Группа Ж19

	ОКС 91.100.10;

	ОКСТУ 5732

	Предисловие

	1. Разработан Российским государственным концерном "Цемент", фирмой
	"Цемискон", Акционерным обществом "НИИцемент", НПО "Бурение" (Всероссийский
	научно-исследовательский и проектный институт "ВНИИКрНефть") Российской
	Федерации.

	Внесен Минстроем России.

	2. Принят Межгосударственной научно-технической комиссией по
	стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве
	(МНТКС) 11 декабря 1996 г.

	За принятие проголосовали

	-------------------------T---------------------------------------¬

	¦	Наименование государства	¦	 Наименование органа государственного  	¦

	¦	                        	¦	       управления строительством       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+------------------------+---------------------------------------+

	¦	Республика Армения      	¦	Министерство градостроительства        	¦

	¦	                        	¦	Республики Армения                     	¦

	¦	Грузия                  	¦	Министерство урбанизации и строитель-  	¦

	¦	                        	¦	ства Грузии                            	¦

	¦	Республика Казахстан    	¦	Агентство строительства и архитектурно-	¦

	¦	                        	¦	градостроительного контроля Министер-  	¦

	¦	                        	¦	ства экономики и торговли Республики   	¦

	¦	                        	¦	Казахстан                              	¦

	¦	Кыргызская Республика   	¦	Минархстрой Кыргызской Республики      	¦

	¦	Республика Молдова      	¦	Министерство территориального развития,	¦

	¦	                        	¦	строительства и коммунального хозяйства	¦

	¦	                        	¦	Республики Молдова                     	¦

	¦	Российская Федерация    	¦	Минстрой России                        	¦

	¦	Республика Узбекистан   	¦	Госкомархитектстрой Республики Узбекис-	¦

	¦	                        	¦	тан                                    	¦

	L------------------------+----------------------------------------

	3. Введен впервые.

	4. Введен в действие с 1 октября 1998 г. в качестве государственного стандарта
	Российской Федерации Постановлением Госстроя России от 10.04.1998 N 18-32.

	Введение

	Стандарт устанавливает методы испытаний, унифицированные со стандартом
	Американского нефтяного института API Specification 10А [1] в части испытаний
	цементов типов G и Н, соответствующих цементам типов I-G и I-H по ГОСТ 1581.

	1. Область применения

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Настоящий стандарт распространяется на тампонажные цементы (далее -
	цементы) типов I-G и I-H и устанавливает методы испытаний для определения:

	- консистенции и времени загустевания;

	- водоотделения;

	- прочности.

	2. Нормативные ссылки

	В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные
	документы:

	ГОСТ 1581-96. Портландцементы тампонажные. Технические условия

	ГОСТ 1770-74. Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки,
	колбы, пробирки. Технические условия

	ГОСТ 6613-86. Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические
	условия

	ГОСТ 6709-72. Вода дистиллированная. Технические условия

	ГОСТ 24104-88. Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие
	технические условия

	ГОСТ 26798.1-96. Цементы тампонажные. Методы испытаний

	ГОСТ 29227-91. Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные.
	Часть 1. Общие требования

	ГОСТ 30515-97. Цементы. Общие технические условия.

	3. Общие положения

	3.1. Испытания следует проводить в помещениях с температурой воздуха (22 +/- 1)
	°С и относительной влажностью не менее 50%.

	Температура и влажность воздуха помещения должны ежедневно отмечаться в
	рабочем журнале.

	3.2. Отбор проб выполняют по ГОСТ 30515. Для проведения испытаний пробу
	цемента подготавливают по ГОСТ 26798.1.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3.3. Для приготовления цементного теста и охлаждения образцов применяют
	дистиллированную воду по ГОСТ 6709.

	Сосуд для отвешивания и отмеривания воды тарируют в смоченном состоянии.

	Воду следует взвешивать в чистой сухой емкости непосредственно перед
	затворением цемента.

	3.4. Перед испытанием цемент и воду выдерживают до принятия ими
	температуры помещения.

	3.5. Цемент и воду взвешивают с погрешностью, указанной в таблице 1.

	Таблица 1

	                                                         В граммах

	---------------------------T-------------------------------------¬

	¦	           Масса          	¦	      Предельное отклонение +/-      	¦

	+--------------------------+-------------------------------------+

	¦	1000                      	¦	0,50                                 	¦

	¦	500                       	¦	0,35                                 	¦

	¦	300                       	¦	0,30                                 	¦

	¦	200                       	¦	0,20                                 	¦

	¦	100                       	¦	0,15                                 	¦

	¦	50                        	¦	0,10                                 	¦

	L--------------------------+--------------------------------------

	3.6. Средства контроля, применяемые при испытаниях цемента, должны быть
	изготовлены из материалов, не реагирующих с цементом.

	Применение алюминиевых и оцинкованных форм, чаш, лопаток и т.п. не
	допускается.

	3.7. Средства контроля, применяемые при испытаниях цемента, должны быть
	откалиброваны в соответствии с требованиями настоящего стандарта и поверены в
	сроки, установленные в Приложении А.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3.8. Приготовление цементного теста

	3.8.1. Средства контроля

	Весы общего назначения, обеспечивающие погрешность взвешивания согласно
	3.5.

	Смеситель для приготовления цементного теста вместимостью 1,14 л с
	пропеллерной мешалкой, с нижним приводом, двухскоростной со скоростями
	вращения 4000 и 12000 об/мин.

	3.8.2. Порядок приготовления цементного теста

	Пробу цемента подготавливают по ГОСТ 26798.1.

	Масса пробы цемента и воды, используемых для приготовления цементного
	теста, должна соответствовать значениям, указанным в таблице 2.

	Таблица 2

	--------------T---------------T----------T-----------------------¬

	¦	 Тип цемента 	¦	 Водоцементное 	¦	Масса воды	¦	Масса пробы цемента, г,	¦

	¦	             	¦	 отношение В/Ц 	¦	  m  , г  	¦	для одного затворения  	¦

	¦	             	¦	               	¦	   в      	¦	при определении времени	¦

	¦	             	¦	               	¦	          	¦	загустевания, водоотде-	¦

	¦	             	¦	               	¦	          	¦	ления и прочности      	¦

	+-------------+---------------+----------+-----------------------+

	¦	I-G          	¦	0,44           	¦	349       	¦	792                    	¦

	¦	I-Н          	¦	0,38           	¦	327       	¦	860                    	¦

	L-------------+---------------+----------+------------------------

	Воду наливают в контейнер, который помещают на основание смесителя.
	Устанавливают скорость вращения равной (4000 +/- 200) об/мин. Равномерно в
	течение 15 с в контейнер всыпают пробу цемента, закрывают контейнер крышкой и
	переключают на скорость вращения (12000 +/- 500) об/мин, перемешивание
	продолжают в течение (35 +/- 1) с.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4. Определение консистенции и времени загустевания

	4.1. Средства контроля

	Консистометр, работающий при повышенном давлении. Консистометр
	представляет собой герметичную камеру, в которую помещен цилиндрический
	контейнер для цементного теста с лопастным перемешивающим устройством.
	Пространство между контейнером и стенками камеры должно быть заполнено маслом
	вязкостью от 5 до 100 Вс (масляная ванна). Скорость вращения контейнера с
	цементным тестом (150 +/- 15) об/мин.

	Консистометр должен иметь нагреватель, обеспечивающий повышение
	температуры масляной ванны со скоростью 2,8 °С/мин, приборы для измерения и
	регулирования температуры масляной ванны и цементного теста с погрешностью не
	более +/- 1,7 °С, таймер с погрешностью не более +/- 30 с/ч, а также
	потенциометрическое устройство для определения величины консистенции
	цементного теста.

	4.2. Подготовка и проведение испытания

	4.2.1. Цементное тесто, приготовленное по 3.8.2, заливают в цилиндрический
	контейнер. В процессе заполнения контейнера цементное тесто следует слегка
	перемешивать, чтобы предотвратить его расслоение.

	4.2.2. Контейнер с цементным тестом помещают в герметичную камеру и в
	соответствии с инструкцией, прилагаемой к консистометру, проводят дальнейшие
	операции.

	4.2.3. Время от окончания перемешивания цементного теста по 3.8.2 до начала
	режима испытания должно составлять 5 мин +/- 15 с.

	4.2.4. Испытание проводят по режиму в соответствии с таблицами 3 и 4.

	Таблица 3

	----------------------T------------------------------------------¬

	¦	   Предварительный   	¦	             Режим испытания              	¦

	¦	       прогрев       	¦	                                          	¦

	+------------T--------+-----------T--------T---------------------+

	¦	  Давление, 	¦	Темпера-	¦	  Условия  	¦	Время   	¦	 Режимные параметры  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    МПа     	¦	тура, °С	¦	  выхода   	¦	достиже-	+------------T--------+

	¦	            	¦	        	¦	 на режим  	¦	ния ре- 	¦	  Давление, 	¦	Темпера-	¦

	¦	            	¦	        	¦	 испытания 	¦	жимных  	¦	     МПа    	¦	тура, °С	¦

	¦	            	¦	        	¦	           	¦	парамет-	¦	            	¦	        	¦

	¦	            	¦	        	¦	           	¦	ров, мин	¦	            	¦	        	¦

	+------------+--------+-----------+--------+------------+--------+

	¦	6,9 +/- 0,7 	¦	27 +/- 1	¦	Таблица 4  	¦	28 +/- 1	¦	35,6 +/- 0,7	¦	52 +/- 1	¦

	L------------+--------+-----------+--------+------------+---------

	Таблица 4

	-------------------T----------------------T----------------------¬

	¦	    Время, мин    	¦	Давление, МПа, +/- 0,7	¦	Температура, °С, +/- 1	¦

	+------------------+----------------------+----------------------+

	¦	0                 	¦	6,9                   	¦	27                    	¦

	¦	2                 	¦	9,0                   	¦	28                    	¦

	¦	4                 	¦	11,1                  	¦	30                    	¦

	¦	6                 	¦	13,1                  	¦	32                    	¦

	¦	8                 	¦	15,2                  	¦	34                    	¦

	¦	10                	¦	17,3                  	¦	36                    	¦

	¦	12                	¦	19,3                  	¦	37                    	¦

	¦	14                	¦	21,4                  	¦	39                    	¦

	¦	16                	¦	23,4                  	¦	41                    	¦

	¦	18                	¦	25,5                  	¦	43                    	¦

	¦	20                	¦	27,6                  	¦	44                    	¦

	¦	22                	¦	29,6                  	¦	46                    	¦

	¦	24                	¦	31,7                  	¦	48                    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	26                	¦	33,8                  	¦	50                    	¦

	¦	28                	¦	35,6                  	¦	52                    	¦

	L------------------+----------------------+-----------------------

	4.2.5. Через 15 - 30 мин режима испытания по показанию прибора определяют
	консистенцию цементного теста, значение которой должно соответствовать
	требованию ГОСТ 1581.

	4.2.6. Временем загустевания цементного теста считают время от начала режима
	испытания до момента достижения цементным тестом консистенции 100 Вс.

	5. Определение водоотделения

	5.1. Средства контроля

	Консистометр, работающий при атмосферном давлении. Консистометр
	представляет собой камеру, в которую помещен цилиндрический контейнер для
	цементного теста со стационарным лопастным перемешивающим устройством.
	Скорость вращения контейнера с цементным тестом (150 +/- 15) об/ мин. Консистометр
	должен иметь нагреватель, приборы для измерения и регулирования температуры
	цементного теста с погрешностью не более +/- 1,7 °С, таймер с погрешностью не более
	+/- 30 с/ч.

	Допускается применение консистометра, работающего при повышенном
	давлении по 4.1, эксплуатируемого в данном случае при атмосферном давлении.

	Смеситель по 3.8.1.

	Мерные цилиндры вместимостью 20 см3 с ценой деления не более 0,2 см3 и 250
	см3 высотой градуированной части не менее 232 мм и не более 250 мм.

	Пипетки по ГОСТ 29227.

	5.2. Подготовка и проведение испытания

	5.2.1. Цементное тесто, приготовленное по 3.8.2, заливают в контейнер до
	отметки.

	5.2.2. Контейнер с цементным тестом помещают в камеру и в соответствии с
	инструкцией, прилагаемой к консистометру, проводят дальнейшие операции.

	5.2.3. Время от окончания перемешивания цементного теста по 3.8.2 до начала
	перемешивания цементного теста в консистометре не должно быть более 1 мин.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5.2.4. Цементное тесто перемешивают в консистометре в течение (20 +/- 0,5) мин
	при температуре (27 +/- 1) °С.

	5.2.5. По окончании перемешивания в консистометре цементное тесто
	переливают в контейнер смесителя и перемешивают в течение (35 +/- 2) с при скорости
	вращения (12000 +/- 500) об/мин.

	5.2.6. По окончании перемешивания в смесителе цементное тесто не более чем за

	20 с переливают в мерный цилиндр вместимостью 250 см3 до отметки (	) см3,
	закрывают стеклянной пластинкой для предотвращения испарения и оставляют для
	отстаивания.

	В течение всего времени испытания цилиндр должен стоять неподвижно и не
	подвергаться толчкам.

	5.2.7. Через 2 ч +/- 5 мин отделившуюся на поверхности цементного теста воду
	отбирают пипеткой в мерный цилиндр вместимостью 20 см3 и замеряют объем
	отделившейся воды.

	За водоотделение принимают объем отделившейся воды в миллилитрах.

	6. Определение прочности

	6.1. Средства контроля

	Трехгнездовые формы размером 50 x 50 x 50 мм для изготовления образцов-
	кубиков. Части форм в собранном виде должны плотно прилегать друг к другу и к
	поддону для предотвращения вытекания воды из формы при изготовлении образцов.

	Размеры форм и предельные отклонения от них указаны в таблице 5.

	Таблица 5

	                                             Размеры в миллиметрах

	-----------------T--------------T--------------------------------¬

	¦	   Показатель   	¦	 Номинальный  	¦	   Предельное отклонение при    	¦

	¦	                	¦	    размер    	+----------------T---------------+

	¦	                	¦	              	¦	  изготовлении  	¦	 эксплуатации  	¦

	+----------------+--------------+----------------+---------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	Расстояние между	¦	50,00 <*>     	¦	+/- 0,13        	¦	+/- 0,50       	¦

	¦	противополож-   	¦	              	¦	                	¦	               	¦

	¦	ными гранями    	¦	              	¦	                	¦	               	¦

	¦	Высота форм (от-	¦	50,00 <*>     	¦	+ 0,25          	¦	+ 0,25         	¦

	¦	дельно каждого  	¦	              	¦	- 0,13          	¦	- 0,38         	¦

	¦	отделения)      	¦	              	¦	                	¦	               	¦

	¦	Угол между внут-	¦	90,0          	¦	             +/- 0,5            	¦

	¦	ренними гранями,	¦	              	¦	                                	¦

	¦	между внутренни-	¦	              	¦	                                	¦

	¦	ми гранями и    	¦	              	¦	                                	¦

	¦	верхней (нижней)	¦	              	¦	                                	¦

	¦	плоскостью, град	¦	              	¦	                                	¦

	¦	Отклонение от   	¦	-             	¦	0,025           	¦	0,050          	¦

	¦	плоскостности   	¦	              	¦	                	¦	               	¦

	¦	внутренних по-  	¦	              	¦	                	¦	               	¦

	¦	верхностей форм 	¦	              	¦	                	¦	               	¦

	¦	   --------------------------------                             	¦

	¦	   <*> Допускается применять формы размерами, равными  50, 80 мм	¦

	¦	(2 дюйма).                                                      	¦

	L-----------------------------------------------------------------

	Машина для испытания на сжатие. Для испытания на сжатие образцов-кубиков
	могут быть использованы машины любой конструкции с предельной нагрузкой до 500
	кН и имеющие прибор, позволяющий измерить нагрузку, прилагаемую к образцу, с
	погрешностью не более +/- 1%.

	Водный термостат для выдержки изготовленных образцов-кубиков при
	атмосферном давлении и температуре 38 (60) °С. Термостат должен быть размером,
	обеспечивающим полное погружение образцов в воду, иметь мешалку или систему
	циркуляции воды, а также приборы для измерения и регулирования температуры с
	погрешностью не более +/- 1,7 °С. Термостат должен быть заполнен дистиллированной

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	водой.

	Трамбовочный стержень диаметром (6 +/- 1) мм из стекла или некорродирующего
	металла.

	Ванна для охлаждения образцов размерами, достаточными для полного
	погружения образцов в воду, с устройством для поддерживания температуры воды (27
	+/- 3) °С.

	Термостат и ванна должны быть снабжены решетками из материала по 3.6 для
	установки формы или образца.

	6.2. Подготовка и проведение испытания

	6.2.1. Собирают форму размером 50 x 50 x 50 мм. Внутренние грани отделений
	формы должны быть чистыми и сухими и непосредственно перед изготовлением
	смазаны тонким слоем машинного масла, наружные ребра и основание формы для
	герметичности смазывают температуроустойчивой смазкой.

	6.2.2. Форму наполняют цементным тестом, приготовленным по 3.8.2, на
	половину ее глубины поочередно во все отделения и утрамбовывают трамбовочным
	стержнем по 27 ударов на каждый образец.

	После укладки первого слоя оставшееся тесто в контейнере смесителя
	перемешивают трамбовочным стержнем для исключения расслоения.

	Затем форму полностью заполняют вторым слоем теста и вновь трамбуют как
	первый слой. Избыточное тесто срезают ножом.

	6.2.3. Форму с образцами накрывают металлической пластиной, закрепляют
	пластину для предотвращения попадания внутрь формы воды и помещают в термостат,
	предварительно прогретый до режимной температуры испытаний 38 или 60 °С.

	Время от окончания перемешивания цементного теста по 3.8.2 до установки
	формы с образцами в термостат должно составлять 5 мин +/- 15 с.

	6.2.4. Время выдержки образцов в термостате - 7 ч 15 мин +/- 5 мин.

	6.2.5. Формы с образцами, выдержанные при режимной температуре, извлекают
	из термостата, расформовывают, образцы маркируют и помещают в воду на (45 +/- 5)
	мин.

	Образцы следует погружать в ванну с водой заглаженной поверхностью вверх и
	так, чтобы они не соприкасались друг с другом.

	6.2.6. Образцы должны быть испытаны через 8 ч +/- 15 мин с момента загружения
	их в термостат.

	6.2.7. Перед испытанием удаляют с поверхности образцов следы влаги и
	определяют отклонение от плоскостности граней образца, которые при испытании

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	будут соприкасаться с плитами, передающими нагрузку на образец.

	Для измерения отклонения от плоскостности линейку ребром прикладывают к
	поверхности образца один раз в направлении любой диагонали и измеряют
	максимальный зазор между поверхностью образца и ребром линейки.

	В случае, если отклонение от плоскостности любой из измеренных граней образца
	не удовлетворяет требованиям таблицы 5, образец бракуют.

	Испытания на прочность следует проводить не менее чем на двух образцах.

	6.2.8. Образец устанавливают на пресс любыми боковыми гранями,
	находившимися при изготовлении в контакте с боковыми поверхностями формы и
	удовлетворяющими требованиям 6.2.7.

	Образец должен быть отцентрирован по верхней нагружающей плите.

	Не допускается помещать прокладки между образцом и плитами пресса.

	Нагрузку на образец повышают со скоростью (71,7 +/- 7,2) кН/мин при ожидаемой
	прочности образца более 3,5 МПа и скоростью (17,9 +/- 1,8) кН/мин при ожидаемой
	прочности менее 3,5 МПа до разрушения образца.

	При испытании не допускается регулировка машины, если образец проявляет
	пластическую деформацию.

	6.3. Обработка результатов

	6.3.1. Прочность на сжатие 	, МПа, отдельного образца вычисляют по формуле

	, (1)

	где 	 - разрушающая нагрузка, Н;

	S - площадь рабочей поверхности образца, мм2.

	За прочность на сжатие принимают среднеарифметическое значение результатов
	испытаний всех образцов, при этом результат испытания не менее чем двух образцов
	должен соответствовать требованиям нормативного документа.

	Результат вычисления округляют до 0,1 МПа.

	6.3.2. Если один из трех результатов испытаний отличается более чем на 10% от
	среднеарифметического значения, этот результат следует исключить и рассчитывать

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	среднеарифметическое значение оставшихся двух результатов.

	Приложение А

	(обязательное)

	ПОВЕРКА ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

	Поверке подлежат испытательное оборудование и средства измерений согласно
	таблице А.1. Поверку проводят не реже одного раза в год по методикам, утвержденным
	в установленном порядке.

	Таблица А.1

	-------------------T----------------------T----------------------¬

	¦	  Объект поверки  	¦	    Поверяемые узлы   	¦	 Поверяемые параметры 	¦

	¦	                  	¦	      или детали      	¦	                      	¦

	+------------------+----------------------+----------------------+

	¦	Консистометр      	¦	Средства измерения    	¦	Показания средств     	¦

	¦	                  	¦	температуры и давления	¦	измерения             	¦

	¦	                  	¦	Привод стакана, прибор	¦	Скорость вращения,    	¦

	¦	                  	¦	в целом               	¦	показания в единицах  	¦

	¦	                  	¦	                      	¦	Бердена               	¦

	¦	Термостат         	¦	Средства измерения    	¦	Показания средств     	¦

	¦	                  	¦	температуры           	¦	измерения             	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	Смеситель для     	¦	Механизм в сборе      	¦	Скорость вращения,    	¦

	¦	перемешивания     	¦	                      	¦	продолжительность     	¦

	¦	цементного теста  	¦	                      	¦	перемешивания         	¦

	¦	Формы для изготов-	¦	Формы в сборе         	¦	Внутренние размеры,   	¦

	¦	ления образцов-   	¦	                      	¦	параллельность и пер- 	¦

	¦	кубиков           	¦	                      	¦	пендикулярность стенок	¦

	¦	                  	¦	                      	¦	формы                 	¦

	¦	Машина для опреде-	¦	Машина в целом        	¦	Точность воспроизведе-	¦

	¦	ления прочности на	¦	                      	¦	ния нагрузок, средняя 	¦

	¦	сжатие            	¦	                      	¦	скорость нарастания   	¦

	¦	                  	¦	                      	¦	нагрузки              	¦

	L------------------+----------------------+-----------------------

	Приложение Б

	(информационное)

	БИБЛИОГРАФИЯ

	[1] API Specification 10A США. Технические условия на цементы и материалы для
	цементирования скважин.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.