Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 14 октября 1976 г. N 169

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ЦЕМЕНТЫ
	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Cements. Test methods. General
	ГОСТ 310.1-76

	(в ред. Изменения N 1, утв. в августе 1984 г.)

	Группа Ж19

	ОКП 57 3000

	Дата введения

	1 января 1978 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Разработан Министерством промышленности строительных материалов СССР;

	Государственным комитетом СССР по делам строительства;

	Министерством энергетики и электрификации СССР.

	Разработчики: Н.П. Штейерт, М.А. Астахова, канд. техн. наук; З.Б. Энтин, канд.
	техн. наук; В.П. Рязин, канд. техн. наук; Л.А. Малинина, д-р техн. наук; Л.С. Клюева,
	канд. техн. наук (руководители темы); Б.И. Подобрянская; Л.С. Гейдарова; Л.А.
	Левейкес; Е.Т. Яшина; М.И. Бруссер, канд. техн. наук; Н.А. Комарова; Ю.М.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Милянцевич; В.Б. Судаков, канд. техн. наук; Ц.Г. Гинзбург, канд. техн. наук; А.А.
	Борисов, канд. техн. наук; Н.Е. Микиртумова.

	2. Внесен Министерством промышленности строительных материалов СССР.

	3. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по делам строительства от 14.10.1976 N 169.

	4. Взамен ГОСТ 310-60 в части общих положений.

	5. Ссылочные нормативно-технические документы

	---------------------------------------------T--------------------

	   Обозначение НТД, на который дана ссылка   	¦	    Номер пункта

	---------------------------------------------+--------------------

	   ГОСТ 6613-86                              	¦	         4

	   СТ СЭВ 3477-81                            	¦	         2

	6. Переиздание (ноябрь 1992 г.) с Изменением N 1, утвержденным в августе 1984
	г. (ИУС 1-85).

	1. Настоящий стандарт распространяется на все виды цемента и устанавливает
	общие положения при испытании цементов для определения показателей:

	- тонкости помола цемента;

	- нормальной густоты и сроков схватывания цементного теста;

	- равномерности изменения объема цемента;

	- предела прочности при изгибе и сжатии образцов-балочек, изготовленных из
	цементного раствора.

	2. Отбор проб - по СТ СЭВ 3477.

	Пробу цемента, отобранную для испытаний, доставляют в лабораторию в плотно
	закрывающейся таре, защищающей цемент от увлажнения и загрязнения посторонними
	примесями.

	В рабочем журнале записывают вид и состояние тары, в которой доставлена
	проба.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(Измененная редакция, Изм. N 1.)

	3. Пробы цемента до испытания хранят в сухом помещении.

	4. Перед испытанием каждую пробу просеивают через сито с сеткой N 09 по
	ГОСТ 6613. Остаток на сите взвешивают и отбрасывают. Массу остатка в процентах, а
	также его характеристику (наличие комков, кусков дерева, металла и пр.) заносят в
	рабочий журнал. После просеивания пробу цемента перемешивают.

	5. Испытания следует проводить в помещениях с температурой воздуха (	) °С
	и относительной влажностью не менее 50%. Температура воздуха и влажность должны
	ежедневно отмечаться в рабочем журнале.

	(Измененная редакция, Изм. N 1.)

	6. Перед испытанием цемент, песок и воду выдерживают до принятия ими
	температуры помещения.

	7. Для приготовления и хранения образцов применяют обычную питьевую воду.

	Сосуд для отвешивания или отмеривания воды тарируют в смоченном состоянии.

	8. Температура помещения влажного хранения образцов и воды в ваннах должна
	быть (20 +/- 2) °С и ежедневно отмечаться в рабочем журнале.

	9. Цемент и песок отвешивают с точностью до 1 г, воду отвешивают или
	отмеривают с точностью до 0,5 г или 0,5 мл.

	10. Применение алюминиевых и цинковых форм, чаши, лопаток и т.п. не
	допускается.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.