Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 26 февраля 1985 г. N 19

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ЦЕМЕНТЫ
	МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДООТДЕЛЕНИЯ
	Cements. Method of water separation determination
	ГОСТ 310.6-85

	Группа Ж19

	ОКП 57 3000

	Дата введения

	1 января 1986 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Разработан Министерством промышленности строительных материалов СССР;

	Государственным комитетом СССР по делам строительства;

	Министерством энергетики и электрификации СССР.

	Разработчики: Н.П. Штейерт; М.А. Астахова, канд. техн. наук; З.Б. Энтин, канд.
	техн. наук; В.П. Рязин, канд. техн. наук; Л.А. Малинина, д-р техн. наук; Л.С. Клюева,
	канд. техн. наук (руководители темы); Б.И. Подобрянская; Л.С. Гейдарова; Л.А.
	Левейкес; Е.Т. Яшина; М.И. Бруссер, канд. техн. наук; Н.А. Комарова; Ю.М.
	Милянцевич; В.Б. Судаков, канд. техн. наук; Ц.Г. Гинзбург, канд. техн. наук; А.А.
	Борисов, канд. техн. наук; Н.Е. Микиртумова.

	2. Внесен Министерством промышленности строительных материалов СССР.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по делам строительства от 26.02.1985 N 19.

	3. Введен впервые.

	4. Ссылочные нормативно-технические документы

	-----------------------------------------------T------------------

	   Обозначение НТД, на который дана ссылка     	¦	   Номер пункта

	-----------------------------------------------+------------------

	ГОСТ 310.1-76                                  	¦	       2.1

	ГОСТ 1770-74                                   	¦	       1

	5. Переиздание. Ноябрь 1992 г.

	Настоящий стандарт распространяется на цементы, для которых установлены
	требования по водоотделению, и устанавливает метод определения этого показателя.

	1. АППАРАТУРА

	Фарфоровый стакан вместимостью 1 л.

	Металлический шпатель.

	Весы квадрантные ВЛКТ-2 кг-М.

	Градуированный стеклянный цилиндр вместимостью 500 мл по ГОСТ 1770.

	2. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

	2.1. Общие условия проведения испытания и точность отвешивания материалов
	должны соответствовать требованиям ГОСТ 310.1.

	2.2. Отвешивают 350 г цемента и 350 г воды. Воду выливают в фарфоровый
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	стакан, затем в стакан в течение 1 мин высыпают навеску цемента, непрерывно
	перемешивая содержимое металлическим шпателем. Полученное цементное тесто
	перемешивают еще 4 мин и осторожно переливают в градуированный цилиндр.
	Цилиндр с цементным тестом ставят на стол и тотчас же отсчитывают объем
	цементного теста. В течение всего времени испытаний цилиндр должен стоять
	неподвижно и не подвергаться толчкам и встряхиваниям.

	Объем осевшего цементного теста (в мл) отмечают через 2 ч после первого
	отсчета и через каждые 30 мин при дальнейших наблюдениях. При совпадении двух
	последних отсчетов дальнейшее наблюдение прекращают, а содержимое цилиндра
	выливают.

	3. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

	3.1. Коэффициент водоотделения (объемный) 	 в процентах вычисляют по
	формуле

	,

	где а - первоначальный объем цементного теста, см3;

	в - объем осевшего цементного теста, см3.

	Производят два параллельных определения. Водоотделение определяют как
	среднее из двух определений. Отклонение в результатах параллельных определений не
	должно превышать 1%.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.