Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 29 декабря 1988 г. N 260

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЫ БЕЛЫЕ
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	Portland cements, white. Specifications
	ГОСТ 965-89 (СТ СЭВ 6086-87)

	Группа Ж12

	ОКП 57 3510, 57 3520

	Дата введения

	1 января 1990 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Разработан и внесен Министерством промышленности строительных
	материалов СССР.

	Исполнители: Г.И. Чистяков, В.П. Кузьмина, канд. техн. наук (руководители
	темы); А.М. Дмитриев, канд. техн. наук; Н.А. Бочкова; А.Б. Морозов.

	2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного
	строительного комитета СССР от 29.12.1988 N 260.

	3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 6086-87.

	4. Взамен ГОСТ 965-78.

	5. Ссылочные нормативно-технические документы

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-----------------------------------------T------------------------

	Обозначение НТД, на который дана ссылка 	¦	 Номер раздела, пункта,

	                                         	¦	        подпункта

	-----------------------------------------+------------------------

	ГОСТ 310.1-76                            	¦	    3.1

	ГОСТ 310.2-76                            	¦	    3.1

	ГОСТ 310.3-76                            	¦	    3.1

	ГОСТ 310.4-81                            	¦	    3.1

	ГОСТ 4013-82                             	¦	    1.3.1

	ГОСТ 5382-73                             	¦	    3.3

	ГОСТ 6613-86                             	¦	    1.3.14

	ГОСТ 22236-85                            	¦	    Разд. 2

	ГОСТ 22237-85                            	¦	    1.4, разд. 4

	СТ СЭВ 4772-84                           	¦	    Вводная часть

	Настоящий стандарт распространяется на белые портландцементы
	общестроительного назначения, изготовленные на основе белого портландцементного
	клинкера.

	Стандарт не распространяется на белый портландцемент для производства
	асбестоцементных изделий.

	Термины и их пояснения, применяемые в настоящем стандарте, - по СТ СЭВ 4772
	и Приложению.

	1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	1.1. Белые портландцементы следует изготовлять в соответствии с требованиями
	настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в
	установленном порядке.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1.2. Основные параметры

	1.2.1. По вещественному составу белые портландцементы подразделяют на виды:

	портландцемент белый (без минеральных добавок и добавок-наполнителей);

	портландцемент белый с добавками (с активными минеральными добавками и
	добавками-наполнителями не более 20%).

	1.2.2. По белизне белые портландцементы подразделяют на три сорта: 1, 2 и 3.

	1.2.3. По прочности при сжатии в 28-суточном возрасте белые портландцементы
	подразделяют на марки: 400 и 500.

	1.2.4. Условное обозначение белых портландцементов должно состоять из:

	наименования цемента-портландцемент белый (допускается применять
	аббревиатуру наименования - ПЦБ);

	сорта цемента - по п. 1.2.2;

	марки цемента - по п. 1.2.3;

	обозначения максимального содержания добавок в цементе (вида цемента) - Д0,
	Д20;

	обозначения пластификации или гидрофобизации цемента - ПЛ, ГФ;

	обозначения настоящего стандарта.

	Пример условного обозначения белого портландцемента с добавками, 2-го сорта,
	марки 400:

	Портландцемент белый 2-400-Д20-ГОСТ 965-89

	1.3. Характеристики

	1.3.1. При производстве белых портландцементов применяют:

	белый портландцементный клинкер, по химическому составу соответствующий
	технологическому регламенту;

	гипсовый камень по ГОСТ 4013. Допускается применение фосфогипса, борогипса,
	фторогипса по соответствующей нормативно-технической документации (НТД);

	добавки по соответствующей НТД.

	1.3.2. В белом портландцементе не допускается содержание активных
	минеральных добавок и добавок-наполнителей, а в белом портландцементе с
	добавками допускается их суммарное содержание до 20% массы цемента, в том числе
	активных минеральных добавок осадочного происхождения не более 10% и добавок-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	наполнителей не более 10%.

	1.3.3. Допускается введение в белые портландцементы специальных добавок не
	более 2% массы цемента.

	1.3.4. Допускается введение в белые портландцементы технологических добавок,
	не ухудшающих их строительно-технические свойства, не более 1%, в том числе
	органических не более 0,15% массы цемента.

	1.3.5. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем введение в
	белые портландцементы пластифицирующих или гидрофобизующих добавок не более
	0,5% массы цемента в пересчете на сухое вещество добавки.

	1.3.6. Предел прочности белых портландцементов при сжатии в возрасте 28 сут
	должен быть не менее:

	    39,2 МПа - для гарантированной марки 400;

	    49,0 МПа -  "        "           "   500.

	1.3.7. Коэффициент вариации предела прочности белых портландцементов
	каждого вида и марки при сжатии в возрасте 28 сут, рассчитанный по результатам
	испытаний за квартал, не должен быть более 7%.

	1.3.8. Изготовитель должен определять активность при пропаривании каждой
	партии белых портландцементов.

	1.3.9. Коэффициент отражения света в процентах абсолютной шкалы должен быть
	не менее:

	1) белыми портландцементами сортов:

	1-го - 80,

	2-го - 75,

	3-го - 70;

	2) минеральными добавками:

	наполнителями - 80,

	активными - 75;

	3) гипсом - 70.

	1.3.10. Содержание ангидрида серной кислоты (	) в белых портландцементах
	должно быть не более 3,5% по массе.

	1.3.11. Содержание в белом портландцементном клинкере оксида магния (MgO)
	не должно быть более 4%, закиси железа (FeO) - более 0,5%, нерастворимого остатка -
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	более 1,5% по массе.

	1.3.12. Начало схватывания белых портландцементов должно наступать не ранее
	45 мин, а конец - не позднее 10 ч от начала затворения.

	1.3.13. Белые портландцементы должны показывать равномерность изменения
	объема при испытании образцов кипячением в воде.

	1.3.14. Тонкость помола белых портландцементов должна быть такой, чтобы
	остаток на сите с размером ячейки 0,08 мм по ГОСТ 6613 был не более 12% массы

	просеиваемой пробы или чтобы удельная поверхность была не менее 250 м2 х 	.

	1.3.15. Белые портландцементы не должны обладать признаками ложного
	схватывания.

	1.4. Маркировка и упаковка

	Белые портландцементы маркируют и упаковывают по ГОСТ 22237.

	2. ПРИЕМКА

	Белые портландцементы принимают по ГОСТ 22236 со следующим дополнением:
	содержание в белом портландцементном клинкере закиси железа, оксида магния,
	нерастворимого остатка устанавливают по данным производственного контроля.

	3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

	3.1. Физико-механические свойства белых портландцементов определяют по
	ГОСТ 310.1 - ГОСТ 310.4.

	3.2. Белизну белых портландцементов определяют по коэффициенту отражения в
	процентах абсолютной шкалы.

	3.2.1. Коэффициент отражения определяют при помощи фотометра (или
	аналогичных приборов), оснащенного фотоэлектрической регистрацией показателей и
	обеспечивающего допускаемый предел относительной погрешности определения не
	более 1,5%.

	3.2.2. В качестве эталона для определения коэффициента отражения применяют
	молочное матовое стекло типа МС-20 с коэффициентом отражения не менее 95%, на
	которое должно иметься свидетельство, выданное в установленном порядке.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3.2.3. Для определения коэффициента отражения используют пробу массой не
	менее 0,1 кг, отобранную из общей пробы. Пробу высушивают при температуре (105 +/-
	5) °С не менее 1 ч. Высушенный цемент насыпают в кювету прибора таким образом,
	чтобы поверхность пробы была несколько выпуклой. Затем пробу уплотняют легким
	встряхиванием кюветы и выравнивают ее поверхность вровень с верхним краем
	кюветы, вручную прижимая стеклянную пластину с гладкой поверхностью.
	Поверхность пробы должна быть гладкой и не иметь трещин и углублений.

	3.2.4. Коэффициент отражения определяют параллельно на трех пробах цемента.
	За результат определения принимают среднее арифметическое трех определений,
	выраженное в процентах, с точностью до 1%.

	3.2.5. Белизну определяют согласно инструкции, прилагаемой к фотометру, не
	применяя светофильтры.

	3.3. Химический анализ белого портландцементного клинкера и белых
	портландцементов осуществляют по ГОСТ 5382 или любыми физико-химическими
	методами, погрешность которых в абсолютных процентах не должна быть более:

	0,20 - для оксида магния;

	0,15 - для серного ангидрида;

	0,03 - для закиси железа;

	0,06 - для нерастворимого остатка.

	4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

	Транспортирование и хранение белых портландцементов производят по ГОСТ
	22237 со следующим дополнением: отгрузку белых портландцементов без упаковки в
	специализированном транспорте производят по согласованию изготовителя с
	потребителем.

	5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

	Изготовитель гарантирует соответствие белых портландцементов требованиям
	настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения в
	течение 60 сут со дня отгрузки.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение

	Справочное

	ТЕРМИНЫ И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

	--------------------------T---------------------------------------

	          Термин          	¦	               Пояснение

	--------------------------+---------------------------------------

	  1. Белый портландцемент-	¦	  Клинкер, состоящий преимущественно

	ный клинкер               	¦	из силикатов и алюминатов кальция,

	                          	¦	получаемый обжигом до спекания мало-

	                          	¦	железистой сырьевой смеси и имеющий в

	                          	¦	измельченном состоянии белизну не менее

	                          	¦	70% по абсолютной шкале

	  2. Белый портландцемент 	¦	  Портландцемент, содержащий белый

	                          	¦	портландцементный клинкер, гипс или

	                          	¦	его производные

	  3. Белый портландцемент 	¦	  Портландцемент, содержащий белый

	с добавками               	¦	портландцементный клинкер, гипс или

	                          	¦	его производные и не более 20% добавок

	  4. Белизна              	¦	  Свойство белых портландцементов,

	                          	¦	характеризуемое коэффициентом отражения

	                          	¦	света поверхностью образца
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.