Введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 4 февраля 1974 г. N 336

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ
	МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ БИТУМА С
	МРАМОРОМ И ПЕСКОМ
	Petroleum bitumens. Methods for determination of bitumen adhesion to
	marble and sand
	ГОСТ 11508-74*
	(в ред. Изменения N 1, утв. в июле 1979 г., Изменения N 2, утв. в
	январе 1984 г.)

	Группа Б49

	ОКСТУ 0256

	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров
	СССР от 4 февраля 1974 г. N 336 срок введения установлен с 01.01.1975.

	Проверен в 1983 г. Постановлением Госстандарта от 20.01.1984 N 250 срок
	действия продлен до 01.01.1990.

	Взамен ГОСТ 11508-65, ГОСТ 11509-65.

	Переиздание (ноябрь 1987 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в июле 1979
	г., январе 1984 г. (ИУС N 9-79, 5-84).

	Настоящий стандарт распространяется на нефтяные вязкие и жидкие дорожные
	битумы и устанавливает следующие методы определения сцепления дорожных
	битумов с минеральными материалами - мрамором и песком: метод А - "пассивное"
	сцепление и метод Б - "активное" сцепление.

	Сущность метода А заключается в определении способности вязкого битума
	удерживаться на предварительно покрытой им поверхности песка или мрамора при

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	воздействии воды.

	Сущность метода Б заключается в определении способности жидкого или вязкого
	битума сцепляться с поверхностью песка или мрамора в присутствии воды.

	1. МЕТОД А - "ПАССИВНОЕ" СЦЕПЛЕНИЕ

	1.1. Аппаратура, реактивы и материалы

	1.1.1. При определении сцепления битума с мрамором или песком применяют:

	сита металлические с отверстиями размером 2 x 2 и 5 x 5 мм;

	ложку металлическую;

	воду дистиллированную по ГОСТ 6709-72;

	бумагу фильтровальную по ГОСТ 12026-76;

	песок по ГОСТ 6139-78;

	мрамор белый Коэлгинского и Прохор-Баландинского месторождения
	(содержание кальция в пересчете на углекислый кальций не менее 98%, содержание
	магния в пересчете на углекислый магний не более 1,5%, содержание суммы
	нерастворимых в соляной кислоте веществ и полуторных окислов не более 0,5%,
	испытания проводят по ГОСТ 16426-81;

	чашку фарфоровую N 4 по ГОСТ 9147-80;

	стакан В-1-250 ТХС по ГОСТ 25336-82;

	сито с металлической сеткой N 07 по ГОСТ 6613-86;

	сетку металлическую N 025 или 05 по ГОСТ 6613-86, диаметр сетки на 5 - 10 мм
	меньше диаметра стакана, к окантовке сетки припаяны проволочные дужки;

	шкаф сушильный с терморегулятором, поддерживающим температуру с
	погрешностью не более +/- 2 °C;

	плитку электрическую с закрытой спиралью;

	весы лабораторные по ГОСТ 24104-80, класса точности 3 или другие весы такого
	же класса точности.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

	1.2. Подготовка к испытанию

	1.2.1. Испытания проводят на мраморе или песке (минеральный материал должен
	быть указан в технических требованиях на битум).

	Мрамор измельчают, отсеивают через металлические сита фракцию размером от 2
	до 5 мм. Кусочки с полированной поверхностью отбрасывают. Образцы мрамора или
	песка промывают дистиллированной водой и сушат при 105 - 110 °C, песок - в течение
	2 ч, мрамор - 5 ч.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	1.2.2. Перед испытанием образец битума обезвоживают осторожным нагреванием
	до 105 °C при перемешивании стеклянной палочкой. Битум, обезвоженный и
	расплавленный до подвижного состояния, процеживают через сито с сеткой N 07.

	1.2.3. Для приготовления битумоминеральной смеси в две фарфоровые чашки
	взвешивают по 30 г мрамора или песка, приготовленного по п. 1.2.1 с погрешностью не
	более 0,1 г, и по 1,20 г испытуемого битума с погрешностью не более 0,01 г. Чашки
	выдерживают в течение 20 мин в термостате при 130 - 140 °C. Чашки вынимают из
	термостата и перемешивают мрамор или песок с битумом металлической ложкой до
	покрытия всей поверхности минерального материала. Затем смесь выдерживают при
	комнатной температуре в течение 20 мин.

	1.3. Проведение испытания

	1.3.1. На металлическую сетку N 025 или 05 с проволочными дужками
	выкладывают из одной чашки примерно половину подготовленной
	битумоминеральной смеси, распределяют ее равномерным слоем и опускают сетку в
	стакан с кипящей дистиллированной водой (высота слоя воды под сеткой и над смесью
	должна быть по 40 - 50 мм). Аналогичную операцию производят с битумоминеральной
	смесью из второй чашки.

	1.3.2. Сетки с испытуемыми образцами выдерживают в кипящей воде в течение
	30 мин. Кипение воды не должно быть бурным. Битум, отделившийся от смеси и
	всплывший на поверхность воды в процессе кипячения, снимают фильтровальной
	бумагой.

	1.3.3. Сетки с испытуемым битумом сразу по окончании кипячения переносят в
	стаканы с холодной водой, где выдерживают в течение 3 - 5 мин, после этого смеси
	переносят на фильтровальную бумагу.

	1.4. Обработка результатов

	1.4.1. Для оценки сцепления битума с поверхностью минерального материала
	битумоминеральную смесь сравнивают с фотографиями контрольных образцов.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1.4.2. Битум считают выдержавшим испытание на "пассивное" сцепление с
	мрамором или песком, если после испытания сцепляемость с минеральным
	материалом не менее двух параллельных образцов не хуже изображения на черт. 1
	соответствующего контрольного образца, номер которого указан в стандарте
	технических требований на дорожный битум. При оценке качества покрытия битумом
	пленка должна быть от светло-коричневого до черного цвета; не допускаются белые
	пятна при сравнении с образцом N 1.

	(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

	Контрольные образцы битумоминеральных смесей

	Контрольный образец N 1 (полное покрытие поверхности минерального
	материала)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Контрольный образец N 2 (не менее 3/4 покрытия поверхности минерального
	материала)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Контрольный образец N 3 (менее 3/4 покрытия поверхности минерального
	материала)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	слева - смеси битума с песком; справа - смеси битума с мрамором.

	Черт. 1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2. МЕТОД Б - "АКТИВНОЕ" СЦЕПЛЕНИЕ

	2.1. Аппаратура, реактивы и материалы

	2.1.1. При определении сцепления битума с мрамором и песком применяют:

	сита металлические с отверстиями размером 2 x 2 и 5 x 5 мм;

	ложку металлическую;

	воду дистиллированную по ГОСТ 6709-72;

	бумагу фильтровальную по ГОСТ 12026-76;

	песок по ГОСТ 6139-78;

	мрамор белый Прохор-Баландинского месторождения, соответствующий
	требованиям п. 1.1.1;

	стакан В-1-100 ТХС по ГОСТ 25336-82;

	пробирки стеклянные с притертыми пробками (черт. 2);

	баню водяную диаметром не менее 110 мм, высотой не менее 160 мм;

	подставку для пробирок (черт. 3) или любое приспособление, позволяющее
	проводить испытание по п. 2.3;

	чехол из кошмы или другого теплоизоляционного материала внутренним
	диаметром 35 - 38 мм, длиной 180 - 190 мм;

	весы лабораторные по ГОСТ 24104-80, класса точности 3 или другие весы такого
	же класса точности.

	(Измененная редакция, Изм. N 2).

	Пробирка

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 2

	Подставка для пробирок

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 3

	2.2. Подготовка к испытанию

	2.2.1. Подготовку образцов мрамора и песка проводят по п. 1.2.1.

	2.2.2. Для приготовления битумоминеральной смеси в три стеклянные пробирки
	взвешивают по 8 г мрамора или песка с погрешностью не более 0,1 г, наливают по 10
	см3 дистиллированной воды и на ее поверхность добавляют по 0,32 г испытуемого
	битума, подготовленного по п. 1.2.2, взвешенного с погрешностью не более 0,01 г.

	2.3. Проведение испытания

	Каждую пробирку закрывают стеклянной пробкой, помещают на подставке в
	водяную баню, накрывают стаканом для обогрева выступающей из воды части
	пробирки и выдерживают в течение 10 мин. Воды в бане должно быть столько, чтобы
	накрывающий пробирку стакан касался воды. При испытании вязких дорожных
	битумов вода в бане должна кипеть, для жидких марок дорожных битумов температуру
	в бане поддерживают 55 - 60 °C. По истечении 10 мин пробирку вынимают из бани,
	быстро помещают в предварительно нагретый чехол из кошмы и интенсивно (140 - 160
	колебаний в 1 мин) встряхивают в направлении большой оси в течение 2 мин. После
	этого битумоминеральную смесь из пробирки переносят на стеклянную пластинку.
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.4. Обработка результатов

	2.4.1. Для оценки сцепления битума с поверхностью минерального материала
	битумоминеральную смесь сравнивают с фотографиями контрольных образцов.

	2.4.2. Битум считают выдержавшим испытание на "активное" сцепление с
	мрамором или песком, если после испытания сцепляемость с минеральным
	материалом не менее двух параллельных образцов не хуже изображения (см. черт. 1)
	соответствующего контрольного образца, номер которого указан в нормативно-
	технической документации на дорожный битум, при оценке качества покрытия
	битумом пленка должна быть от светло-коричневого до черного цвета, не допускаются
	белые пятна при сравнении с образцом N 1.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.