Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 24 февраля 1981 г. N 24

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ ГОРНЫХ ПОРОД
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	Kerbstones. Specifications
	ГОСТ 6666-81
	(в ред. Изменения N 1, принятого Постановлением Госстроя РФ от
	04.12.2000 N 115)

	Группа Ж18

	ОКП 57 1510

	Дата введения

	1 января 1982 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Разработан Министерством промышленности строительных материалов СССР.

	Разработчики: М.Л. Нисневич, д-р техн. наук; Ю.И. Сычев, канд. техн. наук; Н.С.
	Левковка, канд. техн. наук; Т.Г. Фролова; А.А. Тимофеев, канд. техн. наук; В.И.
	Новаторов; З.А. Ацагорцян, д-р техн. наук; В.А. Богословский.

	Внесен Министерством промышленности строительных материалов СССР.

	2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по делам строительства от 24.02.81 N 24.

	3. Взамен ГОСТ 6666-74.

	4. Ссылочные нормативно-технические документы
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-------------------------------------------T----------------------

	  Обозначение НТД, на который дана ссылка  	¦	     Номер пункта

	-------------------------------------------+----------------------

	        ГОСТ 427-75                        	¦	         4.1

	        ГОСТ 3749-77                       	¦	         4.1

	        ГОСТ 7025-91                       	¦	         4.5

	        ГОСТ 8269-87                       	¦	         4.5

	5. Переиздание.

	Настоящий стандарт распространяется на бортовые камни, изготовляемые из
	горных пород и предназначаемые для отделения:

	- проезжей части магистральных улиц от тротуаров, газонов, площадок остановок
	общественного транспорта и от обособленного полотна трамвайных путей;

	- проезжей части дорог от разделительных полос;

	- проезжей части внутриквартальных проездов от тротуаров и газонов;

	- проезжей части дорог от тротуаров на мостах и путепроводах, съездах и в
	тоннелях;

	- пешеходных дорожек и тротуаров от газонов в городских парках, скверах и на
	бульварах.

	1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

	1.1. В зависимости от способа изготовления бортовые камни подразделяют на
	пиленые и колотые.

	1.2. Бортовые камни в зависимости от формы подразделяют на прямоугольные и
	криволинейные.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1.3. Марки и размеры бортовых камней должны соответствовать указанным в
	табл. 1.

	Таблица 1

	----T------T-----T-----------------------T----T-------------------

	Мар-	¦	 Тип  	¦	Форма	¦	      Размер, мм       	¦	Ра- 	¦	 Назначение камня

	ка  	¦	      	¦	     	+---T---T----------T----+	ди- 	¦

	    	¦	      	¦	     	¦	Вы-	¦	Ши-	¦	 Длина l  	¦	Вы- 	¦	ус  	¦

	    	¦	      	¦	     	¦	со-	¦	ри-	¦	          	¦	cо- 	¦	кри-	¦

	    	¦	      	¦	     	¦	та 	¦	на 	¦	          	¦	та  	¦	виз-	¦

	    	¦	      	¦	     	¦	H  	¦	b  	¦	          	¦	об- 	¦	ны, 	¦

	    	¦	      	¦	     	¦	   	¦	   	¦	          	¦	ра- 	¦	R   	¦

	    	¦	      	¦	     	¦	   	¦	   	¦	          	¦	бо- 	¦	 м  	¦

	    	¦	      	¦	     	¦	   	¦	   	¦	          	¦	тан-	¦	    	¦

	    	¦	      	¦	     	¦	   	¦	   	¦	          	¦	ной 	¦	    	¦

	    	¦	      	¦	     	¦	   	¦	   	¦	          	¦	час-	¦	    	¦

	    	¦	      	¦	     	¦	   	¦	   	¦	          	¦	ти  	¦	    	¦

	    	¦	      	¦	     	¦	   	¦	   	¦	          	¦	h   	¦	    	¦

	----+------+-----+---+---+----------+----+----+-------------------

	1ГП 	¦	Прямо-	¦	Черт.	¦	300	¦	150	¦	700 - 2000	¦	150 	¦	 -  	¦	Для отделения про-

	    	¦	уголь-	¦	     	¦	   	¦	   	¦	          	¦	    	¦	    	¦	езжей части улиц и

	    	¦	ные   	¦	     	¦	   	¦	   	¦	          	¦	    	¦	    	¦	внутриквартальных

	    	¦	      	¦	     	¦	   	¦	   	¦	          	¦	    	¦	    	¦	проездов от тротуа-

	    	¦	      	¦	     	¦	   	¦	   	¦	          	¦	    	¦	    	¦	ров и газонов

	2ГП 	¦	      	¦	     	¦	400	¦	180	¦	700 - 2000	¦	250 	¦	 -  	¦	Для отделения про-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    	¦	      	¦	     	¦	   	¦	   	¦	          	¦	    	¦	    	¦	езжей части дорог

	    	¦	      	¦	     	¦	   	¦	   	¦	          	¦	    	¦	    	¦	от тротуаров на

	    	¦	      	¦	     	¦	   	¦	   	¦	          	¦	    	¦	    	¦	съездах, в тоннелях

	    	¦	      	¦	     	¦	   	¦	   	¦	          	¦	    	¦	    	¦	и распределительных

	    	¦	      	¦	     	¦	   	¦	   	¦	          	¦	    	¦	    	¦	полос

	3ГП 	¦	      	¦	     	¦	600	¦	200	¦	700 - 2000	¦	450 	¦	 -  	¦	Для отделения про-

	    	¦	      	¦	     	¦	   	¦	   	¦	          	¦	    	¦	    	¦	езжей части дорог

	    	¦	      	¦	     	¦	   	¦	   	¦	          	¦	    	¦	    	¦	от тротуаров на

	    	¦	      	¦	     	¦	   	¦	   	¦	          	¦	    	¦	    	¦	мостах и путепрово-

	    	¦	      	¦	     	¦	   	¦	   	¦	          	¦	    	¦	    	¦	дах

	----+	      	+-----+---+---+----------+----+----+-------------------

	4ГП 	¦	      	¦	Черт.	¦	200	¦	100	¦	700 - 2000	¦	130 	¦	 -  	¦	Для отделения пере-

	    	¦	      	¦	     	¦	   	¦	   	¦	          	¦	    	¦	    	¦	ходных дорожек и

	    	¦	      	¦	     	¦	   	¦	   	¦	          	¦	    	¦	    	¦	тротуаров от газо-

	    	¦	      	¦	     	¦	   	¦	   	¦	          	¦	    	¦	    	¦	нов

	----+	      	+-----+---+---+----------+----+----+-------------------

	5ГП 	¦	      	¦	Черт.	¦	200	¦	80 	¦	700 - 2000	¦	 -  	¦	 -  	¦	Для отделения пере-

	    	¦	      	¦	     	¦	   	¦	   	¦	          	¦	    	¦	    	¦	ходных дорожек и

	    	¦	      	¦	     	¦	   	¦	   	¦	          	¦	    	¦	    	¦	тротуаров от газо-

	    	¦	      	¦	     	¦	   	¦	   	¦	          	¦	    	¦	    	¦	нов

	----+	      	+-----+---+---+----------+----+----+-------------------

	ГПВ 	¦	      	¦	Черт.	¦	200	¦	150	¦	700 - 2000	¦	 80 	¦	 -  	¦	Для устройства

	    	¦	      	¦	     	¦	   	¦	   	¦	          	¦	    	¦	    	¦	въездов с проезжей

	    	¦	      	¦	     	¦	   	¦	   	¦	          	¦	    	¦	    	¦	части улиц на тро-

	    	¦	      	¦	     	¦	   	¦	   	¦	          	¦	    	¦	    	¦	туары

	----+------+-----+---+---+----------+----+----+-------------------

	ГК5 	¦	Криво-	¦	Черт.	¦	300	¦	150	¦	700 - 2000	¦	150 	¦	5,0 	¦	Для отделения про-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    	¦	линей-	¦	     	¦	   	¦	   	¦	          	¦	    	¦	    	¦	езжей части улиц

	    	¦	ные   	¦	     	¦	   	¦	   	¦	          	¦	    	¦	    	¦	внутриквартальных

	    	¦	      	¦	     	¦	   	¦	   	¦	          	¦	    	¦	    	¦	проездов от тротуа-

	    	¦	      	¦	     	¦	   	¦	   	¦	          	¦	    	¦	    	¦	ров на закруглениях

	ГК8 	¦	      	¦	Черт.	¦	300	¦	150	¦	700 - 2000	¦	150 	¦	8,0 	¦

	1.4. В условном обозначении марки камней буквы означают:

	- Г - материал, из которого изготовлен бортовой камень - горная порода;

	- П - прямоугольный бортовой камень;

	- В - прямоугольный въездной бортовой камень;

	- К - криволинейный бортовой камень.

	Цифры в маркировке криволинейных камней означают радиус кривизны в метрах.

	1.5. Длину криволинейных камней измеряют по верхней кромке вертикальной
	наружной грани.

	1.6. По требованию потребителей камни марок 1ГП, 2ГП и 3ГП могут
	изготовляться с фаской или без фаски, а камни марок 1ГП, 2ГП, 3ГП, ГПВ, ГК5 и ГК8 -
	со скосом на вертикальной лицевой грани вместо фаски (см. чертеж).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1.7. Допускается изготовлять не более 10% камней в партии длиной менее
	указанной в табл. 1, но не менее 300 мм.

	По соглашению сторон допускается изготовление камней длиной св. 2000 мм.

	1.8. По требованию потребителя, установленному в договоре на поставку,
	допускается изготовление бортовых камней с лицевой стороной другой формы.

	(п. 1.8 в ред. Изменения N 1, принятого Постановлением Госстроя РФ от 04.12.2000 N
	115)

	2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	2.1. Бортовые камни должны изготовляться из горных пород, не затронутых
	выветриванием, не имеющих открытых трещин.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.2. Прочность при сжатии и морозостойкость горной породы, из которой
	изготовляют бортовые камни, должны быть не менее указанных в табл. 2.

	Таблица 2

	---------------------------T--------------------------------------

	        Показатель         	¦	            Горная порода

	                           	+-----------T---------------T----------

	                           	¦	изверженная	¦	метаморфическая	¦	осадочная

	---------------------------+-----------+---------------+----------

	  Прочность при сжатии в   	¦	  90 (900) 	¦	    60 (600)   	¦	 60 (600)

	воздушно-сухом состоянии,  	¦	           	¦	               	¦

	МПа (кгс/см2), не менее    	¦	           	¦	               	¦

	  Морозостойкость, не менее	¦	    F100   	¦	      F50      	¦	   F25

	(в ред. Изменения N 1, принятого Постановлением Госстроя РФ от 04.12.2000 N 115)

	2.3. Изверженные горные породы с водопоглощением менее 0,5% на
	морозостойкость не испытывают.

	2.4. В районах со средней температурой наружного воздуха наиболее холодной
	пятидневки не ниже минус 20 °С допускается применение бортовых камней,
	изготовленных из горных пород прочностью при сжатии не менее 30 МПа (300 кгс/см2)
	и морозостойкостью не менее F25.

	(в ред. Изменения N 1, принятого Постановлением Госстроя РФ от 04.12.2000 N 115)

	2.5. Камни всех типов, за исключением камней марки 5ГП, должны иметь
	обработанные поверхности с точечной термообработанной либо пиленой фактурой:

	- верхнюю горизонтальную грань по всей ширине;

	- видимую часть лицевой вертикальной грани h;

	- фаску по кромке лицевой грани, выполненную под углом 45° к горизонтали;

	- полоски по кромке тыльной вертикальной грани и кромкам торцевых граней
	шириной 20 мм.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Остальные поверхности фактурной обработке не подвергают.

	2.6. Неровности на торцевой грани камней не должны выступать за плоскость
	обработанной полоски этой грани.

	2.7. Отклонения от установленных в табл. 1 размеров бортовых камней не
	должны превышать следующих значений в мм:

	    - по высоте H:

	    пиленые ........................................ +/- 15

	    колотые ........................................ +/- 30

	    - по ширине фаски:

	    пиленые ........................................ +/- 3

	    колотые ........................................ +/- 5

	    - по ширине верхней горизонтальной грани:

	    пиленые ........................................ +/- 3

	    колотые ........................................ +/- 5

	    - величина впадин на торцевых гранях ............... 5

	    - величина выступов и впадин на необработанной части

	    боковых граней:

	    лицевая:

	    камни марок 4ГП и 5ГП ......................... +/- 20

	    камни остальных марок .......................... +/- 30

	    тыльная:

	    камни марок 4ГП и 5ГП .......................... +50; -10

	    камни остальных марок .......................... +70; -20

	2.8. Отклонение от плоскостности горизонтальных и вертикальных обработанных
	поверхностей и отклонение от проектной кривизны лицевой поверхности
	криволинейных камней не должны превышать в мм:

	    пиленых ........................................... 3 на 1 м

	    колотых ........................................... 5 на 1 м

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Отклонение прямоугольности на длину обработанных поверхностей не должно
	превышать в мм:

	    пиленых ............................................ 2

	    колотых ............................................ 4

	2.9. Исключен с 1 апреля 2001 года. - Изменение N 1, принятое Постановлением
	Госстроя РФ от 04.12.2000 N 115.

	2.10. Бортовые камни из горных пород, применяемые для отделения от проезжей
	части улиц и дорог, устройства разделительных полос проезжей части дорог,
	устройства пешеходных дорожек и тротуаров в пределах территорий населенных
	пунктов и зон перспективной застройки должны иметь суммарную удельную

	эффективную активность естественных радионуклидов 	 свыше 370 до 740 Бк/кг.

	При необходимости в национальных нормах, действующих на территории
	государства, величина удельной эффективной активности естественных радионуклидов
	может быть изменена в пределах нормы, указанной выше.

	(п. 2.10 введен Изменением N 1, принятым Постановлением Госстроя РФ от 04.12.2000
	N 115)

	3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

	3.1. Приемку бортовых камней осуществляют партиями. В состав партии должны
	входить однотипные изделия, изготовленные из материала одного вида и качества и по
	одной технологии, в количестве не более 500 шт.

	3.2. Размеры и качество поверхности граней проверяют на бортовых камнях,
	отбираемых выборочно от каждой партии в количестве, указанном в табл. 3.

	Таблица 3

	                                                               шт.

	---------------T---------------T----------------T-----------------

	Объем партии  	¦	 Объем выборки 	¦	Приемочное число	¦	Браковочное число

	---------------+---------------+----------------+-----------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	До   90        	¦	       8       	¦	       2        	¦	        3

	Св.  91 до 280 	¦	      13       	¦	       3        	¦	        4

	"  281 "  500 	¦	      20       	¦	       5        	¦	        6

	3.3. Бортовой камень следует считать дефектным, если он не удовлетворяет хотя
	бы одному из требований настоящего стандарта.

	3.4. Партию камней принимают, если количество дефектных изделий в выборке
	меньше или равно приемочному числу, и не принимают, если это количество больше
	или равно браковочному числу.

	3.5. Бортовые камни из партии, не принятой в результате выборочного контроля,
	принимают поштучно, при этом следует контролировать соблюдение только тех
	требований, по которым партия не была принята.

	3.6. Физико-механические показатели блоков, из которых изготавливают
	бортовые камни, устанавливают по сопроводительному документу карьера,
	поставляющего блоки камнеобрабатывающему предприятию. При изготовлении
	бортовых камней в карьере эти показатели устанавливает карьер.

	3.7. Прочность при сжатии, морозостойкость и суммарную удельную эффективную
	активность естественных радионуклидов камней определяет предприятие-изготовитель
	не менее одного раза в год и при каждом изменении вида горной породы.

	(в ред. Изменения N 1, принятого Постановлением Госстроя РФ от 04.12.2000 N 115)

	3.8. Потребитель имеет право проводить контрольную выборочную проверку
	качества бортовых камней, применяя правила отбора и методы испытания,
	предусмотренные настоящим стандартом.

	4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

	4.1. Размеры бортовых камней и правильность их формы проверяют с
	погрешностью до 1 мм металлическими линейками и угольниками по ГОСТ 427 и
	ГОСТ 3749.

	4.2. Отклонение от плоскостности лицевой поверхности камня определяют путем
	наложения на нее линейки и измерения наибольшего просвета.

	4.3. Кривизну лицевой стороны криволинейных камней проверяют путем
	прикладывания к ней шаблона и измерения просвета линейкой.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4.4. Перпендикулярность верхней горизонтальной грани по отношению к
	торцевым, а также лицевой вертикальной граням проверяют угольником.

	4.5. Прочность при сжатии в сухом состоянии, морозостойкость, водопоглощение
	горной породы, используемой для изготовления бортовых камней, определяют по
	ГОСТ 30629-99.

	(п. 4.5 в ред. Изменения N 1, принятого Постановлением Госстроя РФ от 04.12.2000 N
	115)

	4.6. Суммарную удельную эффективную активность естественных радионуклидов
	определяют гамма-спектрометрическим методом по ГОСТ 30108-94.

	(п. 4.6 введен Изменением N 1, принятым Постановлением Госстроя РФ от 04.12.2000
	N 115)

	5. МАРКИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

	5.1. На торцевой грани 20% прямоугольных камней каждой марки и на каждом
	криволинейном камне должно быть нанесено несмываемой краской обозначение марки
	камня и номера контролера ОТК.

	5.2. Предприятие-изготовитель каждую партию камней сопровождает документом
	установленной формы, в котором указывают:

	- наименование министерства или ведомства, в систему которого входит
	предприятие-изготовитель;

	- наименование и адрес предприятия-изготовителя;

	- номер и дату выдачи паспорта;

	- номер партии;

	- количество камней каждой марки в партии;

	- прочность при сжатии в сухом состоянии, морозостойкость и водопоглощение
	горной породы;

	(в ред. Изменения N 1, принятого Постановлением Госстроя РФ от 04.12.2000 N 115)

	- суммарную удельную эффективную активность естественных радионуклидов;

	(абзац введен Изменением N 1, принятым Постановлением Госстроя РФ от 04.12.2000
	N 115)

	- обозначение настоящего стандарта.
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5.3. Камни должны храниться в штабелях рассортированными по типам и маркам.

	5.4. Камни перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами
	перевозок. При этом должна быть исключена возможность их повреждения.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.