Утвержден и введен в действие

	Приказом Ростехрегулирования

	от 9 октября 2006 г. N 221-ст

	НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
	МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	General use highways. Road marking materials. Technical requirements
	ГОСТ Р 52575-2006

	Группа Т52

	ОКС 93.080.30;

	ОКП 48 0000

	Дата введения

	1 января 2007 года

	Предисловие

	Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены
	Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании",
	а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-
	2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения".

	Сведения о стандарте

	1. Разработан Московским автомобильно-дорожным институтом

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(Государственным техническим университетом), ООО НПЦ "М Дорконтроль", ООО
	НТЦ "Катафот".

	2. Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 418 "Дорожное
	хозяйство".

	3. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по
	техническому регулированию и метрологии от 9 октября 2006 г. N 221-ст.

	4. Введен впервые.

	1. Область применения

	Настоящий стандарт распространяется на материалы - краски (эмали) и
	пластичные материалы, применяемые для устройства разметки проезжей части
	автомобильных дорог и улиц с усовершенствованным покрытием по ГОСТ Р 51256
	(далее - дорожная разметка) и устанавливает технические требования к материалам для
	дорожной разметки.

	2. Нормативные ссылки

	В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

	ГОСТ Р 51256-99. Технические средства организации дорожного движения.
	Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования

	ГОСТ Р 52576-2006. Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для
	дорожной разметки. Методы испытаний

	ГОСТ 12.1.004-91. Система стандартов безопасности труда. Пожарная
	безопасность. Общие требования

	ГОСТ 12.1.005-88. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-
	гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

	ГОСТ 12.1.010-76. Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность.
	Общие требования

	ГОСТ 12.1.018-93. Система стандартов безопасности труда.
	Пожаровзрывоопасность статического электричества. Общие требования

	ГОСТ 12.3.005-75. Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Общие требования безопасности

	ГОСТ 12.4.011-89. Система стандартов безопасности труда. Средства защиты
	работающих. Общие требования и классификация

	ГОСТ 12.4.103-83. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная
	защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация

	ГОСТ 9980.3-86. Материалы лакокрасочные. Упаковка

	ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов

	ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка

	ГОСТ 21140-88. Тара. Система размеров.

	Примечание. При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить
	действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на
	официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и
	метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному
	указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января
	текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным
	указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен
	(изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться
	замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены,
	то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей
	эту ссылку.

	3. Термины, определения, обозначения и сокращения

	3.1. В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими
	определениями:

	3.1.1. Материалы для дорожной разметки: материалы, предназначенные для
	нанесения дорожной разметки на автомобильных дорогах и улицах с
	усовершенствованным покрытием.

	Примечание. После нанесения и высыхания (отверждения) материалов
	определяют эксплуатационные свойства дорожной разметки.

	3.1.2. Краска (эмаль) для дорожной разметки автомобильных дорог: суспензия
	высокодисперсных пигментов и наполнителей в растворах полимеров в органических
	растворителях, образующая после нанесения на дорожное покрытие и испарения

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	растворителя твердую непрозрачную пленку, соответствующую требованиям,
	предъявляемым к дорожной разметке.

	3.1.3. Термопластик для дорожной разметки автомобильных дорог:
	терморазмягчаемый пластичный материал на основе полимерного связующего,
	содержащий пигменты и наполнители, в виде порошковой смеси компонентов или
	литых объемных форм (блоки или гранулы из остывшего расплава), образующий после
	отверждения твердые непрозрачные элементы дорожной разметки.

	3.1.4. Холодный пластик для дорожной разметки автомобильных дорог:
	многокомпонентный пластичный материал на основе полимерного связующего,
	содержащий пигменты и наполнители, отверждаемый в результате химической
	реакции и образующий после отверждения твердые непрозрачные элементы дорожной
	разметки.

	3.1.5. Класс разметочного материала: характеристика материала для разметки
	дорог, определяющая его свойства по нормируемому параметру.

	Примечание. Класс разметочного материала состоит из буквенного обозначения и
	цифр, определяющих группу требований по данному параметру.

	3.2. В настоящем стандарте применяют следующие сокращения и обозначения
	классов разметочных материалов:

	АС - по адгезии высохшей пленки краски (эмали) к стеклу;

	В - по коэффициенту яркости высушенной пленки краски (эмали), отвердевшего
	расплава термопластика и холодного пластика;

	ВВ - по времени высыхания краски (эмали);

	ВТ - по времени отверждения термопластика и холодного пластика;

	НВ - по массовой доле нелетучих веществ в краске (эмали);

	ПК - по плотности краски (эмали);

	ПП - по плотности отвержденных термопластика и холодного пластика;

	СП - по степени перетира краски (эмали);

	ТР - по температуре размягчения термопластика;

	УВ - по условной вязкости краски (эмали);

	x, y - координаты цветности.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4. Классификация материалов

	4.1. Материалы для дорожной разметки автомобильных дорог классифицируются
	на следующие типы:

	- краски (эмали);

	- пластичные материалы.

	4.2. Пластичные материалы классифицируются по способу отверждения:

	- термопластики;

	- холодные пластики.

	5. Технические требования

	5.1. Требования к краскам (эмалям) для дорожной разметки

	5.1.1. Координаты цветности высушенной пленки красок (эмалей), отвердевших
	термопластиков и холодных пластиков должны соответствовать значениям, указанным
	в таблице 1.

	Таблица 1

	Цвет  	Обозначение	Координаты угловых точек с 1-й по 4-ю 
	координат	цветовую область дорожной разметки   
	цветности	1    	2   	3    	4   
	Белый    	x    	0,355  	0,305 	0,285  	0,335 
	y    	0,355  	0,305 	0,325  	0,375 
	Желтый   	x    	0,443  	0,545 	0,465  	0,389 
	y    	0,399  	0,455 	0,535  	0,431 
	Оранжевый	x    	0,506  	0,570 	0,610  	0,585 
	y    	0,404  	0,429 	0,390  	0,375 

	5.1.2. Коэффициент яркости высушенной пленки красок (эмалей), отвердевших
	термопластиков и холодных пластиков должен соответствовать значениям, указанным
	в таблице 2, с учетом класса, определяющего требования к данному параметру.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 2

	--------------T--------------------T-----------------------------¬

	¦	    Цвет     	¦	 Класс разметочного 	¦	Коэффициент яркости бета , % 	¦

	¦	             	¦	     материала      	¦	                        v    	¦

	+-------------+--------------------+-----------------------------+

	¦	Белый        	¦	         В6         	¦	           70 - 79           	¦

	¦	             	¦	         В7         	¦	           Более 80          	¦

	+-------------+--------------------+-----------------------------+

	¦	Желтый       	¦	         В3         	¦	           40 - 49           	¦

	¦	             	¦	         В4         	¦	           50 - 59           	¦

	+-------------+--------------------+-----------------------------+

	¦	Оранжевый    	¦	         В2         	¦	           30 - 39           	¦

	¦	             	¦	         В3         	¦	           40 - 49           	¦

	L-------------+--------------------+------------------------------

	5.1.3. Плотность красок (эмалей) должна соответствовать значениям, указанным в
	таблице 3, с учетом класса, определяющего требования к данному параметру.

	Таблица 3

	Класс разметочного материала 	Плотность, г/см3      
	ПК1              	Более 1,6          
	ПК2              	1,4 - 1,6          
	ПК3              	Менее 1,4          

	5.1.4. Условная вязкость красок (эмалей) должна соответствовать значениям,
	указанным в таблице 4, с учетом класса, определяющего требования к данному
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	параметру.

	Таблица 4

	Класс разметочного материала 	Условная вязкость, с     
	УВ1              	Более 200           
	УВ2              	120 - 200           
	УВ3              	40 - 119           

	5.1.5. Степень перетира красок (эмалей) должна соответствовать значениям,
	указанным в таблице 5, с учетом класса, определяющего требования к данному
	параметру.

	Таблица 5

	Класс разметочного материала 	Степень перетира, мкм    
	СП1              	50 - 100          
	СП2              	Менее 50          

	5.1.6. Массовая доля нелетучих веществ красок (эмалей) должна соответствовать
	значениям, указанным в таблице 6, с учетом класса, определяющего требования к
	данному параметру.

	Таблица 6

	Класс разметочного материала	Массовая доля нелетучих веществ, %
	НВ1            	60 - 69            
	НВ2            	70 - 79            
	НВ3            	Более 80           

	5.1.7. Время высыхания красок (эмалей) до степени 3 должно соответствовать
	значениям, указанным в таблице 7, с учетом класса, определяющего требования к

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	данному параметру.

	Таблица 7

	Класс разметочного материала	Время высыхания до степени 3, мин
	ВВ1            	45 - 60            
	ВВ2            	31 - 44            
	ВВ3            	15 - 30            
	ВВ4            	Менее 15           

	5.1.8. Высохшая пленка красок (эмалей) должна быть стойкой (не менее 48 ч) к
	статическому воздействию:

	- 3%-ного водного раствора хлорида натрия при температуре (0 +/- 2) °C;

	- насыщенного водного раствора хлорида натрия при температуре (0 +/- 2) °C;

	- воды при температуре (20 +/- 2) °C;

	- 10%-ного водного раствора щелочи гидроксида натрия при температуре (20 +/-
	2) °C.

	Стойкость к статическому воздействию 10%-ного водного раствора щелочи
	гидроксида натрия устанавливается для красок (эмалей), предназначенных для разметки
	автомобильных дорог с цементно-бетонным покрытием.

	5.1.9. Адгезия высохшей пленки красок (эмалей) к стеклу должна соответствовать
	значениям, указанным в таблице 8, с учетом класса, определяющего требования к
	данному параметру.

	Таблица 8

	Класс разметочного материала 	Адгезия, баллы       
	АС1              	3              
	АС2              	2              
	АС3              	1              

	5.2. Требования к термопластикам для дорожной разметки

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5.2.1. Координаты цветности отвердевших термопластиков должны
	соответствовать значениям, указанным в таблице 1.

	5.2.2. Коэффициент яркости отвердевших термопластиков должен
	соответствовать значениям, указанным в таблице 2, с учетом класса, определяющего
	требования к данному параметру.

	5.2.3. Плотность отвердевшего расплава термопластиков и холодных пластиков
	должна соответствовать значениям, указанным в таблице 9, с учетом класса,
	определяющего требования к данному параметру.

	Таблица 9

	Класс разметочного материала 	Плотность, г/см3       
	ПП1              	Более 2,1           
	ПП2              	1,9 - 2,1           
	ПП3              	Менее 1,9           

	5.2.4. Температура размягчения термопластиков должна соответствовать
	значениям, указанным в таблице 10, с учетом класса, определяющего требования к
	данному параметру.

	Таблица 10

	Класс разметочного материала 	Температура размягчения, °C 
	ТР1              	80 - 94           
	ТР2              	95 - 110          
	ТР3              	Более 110         

	5.2.5. Время отверждения термопластиков и холодных пластиков должно
	соответствовать значениям, указанным в таблице 11, с учетом класса, определяющего
	требования к данному параметру.

	Таблица 11

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Класс разметочного материала 	Время отверждения, мин    
	ВТ1              	10 - 20            
	ВТ2              	5 - 9             
	ВТ3              	Менее 5            

	5.2.6. Отвердевшие термопластики должны быть стойкими (не менее 72 ч) к
	статическому воздействию:

	- 3%-ного водного раствора хлорида натрия при температуре (0 +/- 2) °C;

	- насыщенного водного раствора хлорида натрия при температуре (0 +/- 2) °C;

	- воды при температуре (20 +/- 2) °C;

	- 10%-ного водного раствора щелочи гидроксида натрия при температуре (20 +/-
	2) °C.

	Стойкость к статическому воздействию 10%-ного водного раствора щелочи
	гидроксида натрия устанавливается для отвердевших термопластиков,
	предназначенных для разметки автомобильных дорог с цементобетонным покрытием.

	5.3. Требования к холодным пластикам для дорожной разметки

	5.3.1. Координаты цветности отвердевших холодных пластиков должны
	соответствовать значениям, указанным в таблице 1.

	5.3.2. Коэффициент яркости отвердевших холодных пластиков должен
	соответствовать значениям, указанным в таблице 2, с учетом класса, определяющего
	требования к данному параметру.

	5.3.3. Плотность отвердевших холодных пластиков должна соответствовать
	значениям, указанным в таблице 9, с учетом класса, определяющего требования к
	данному параметру.

	5.3.4. Время отверждения холодных пластиков должно соответствовать
	значениям, указанным в таблице 11, с учетом класса, определяющего требования к
	данному параметру.

	5.3.5. Отвердевший холодный пластик должен быть стойким (не менее 72 ч) к
	статическому воздействию:

	- 3%-ного водного раствора хлорида натрия при температуре (0 +/- 2) °C;

	- насыщенного водного раствора хлорида натрия при температуре (0 +/- 2) °C;

	- воды при температуре (20 +/- 2) °C;

	- 10%-ного водного раствора щелочи гидроксида натрия при температуре (20 +/-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2) °C.

	Стойкость к статическому воздействию 10%-ного водного раствора щелочи
	гидроксида натрия устанавливается для отвердевших холодных пластиков,
	предназначенных для разметки автомобильных дорог с цементобетонным покрытием.

	5.4. Требования к комплектности

	5.4.1. Материалы для дорожной разметки должны поставляться с
	сопроводительной документацией производителя, содержащей:

	- паспорт с основными характеристиками материала (со ссылкой на стандарт
	организации или другой нормативный документ);

	- данные по количеству и фракционному составу световозвращающих элементов
	(при их наличии в составе материала);

	- инструкцию по технологии применения материала, в которой отражают правила
	проведения работ;

	- правила техники безопасности, правила транспортировки и хранения материала;

	- экологический (гигиенический) сертификат или другой документ,
	подтверждающий экологическую (гигиеническую) безопасность материала.

	5.4.2. При комплектовании материалов для дорожной разметки рецептурным
	растворителем и/или световозвращающими элементами информация о них должна
	быть отражена в сопроводительной документации на материал для дорожной разметки.

	5.5. Требования к маркировке

	5.5.1. Маркировка должна быть нанесена на потребительскую и транспортную
	тару непосредственно или в виде этикетки в соответствии с ГОСТ 14192 и ГОСТ
	19433.

	5.5.2. Маркировка должна быть выполнена типографской печатью либо другим
	способом, обеспечивающим сохранность маркировки в течение срока хранения
	материала.

	5.5.3. Маркировка материалов для дорожной разметки должна содержать
	следующие данные:

	- наименование продукции;

	- наименование страны-изготовителя;

	- наименование предприятия-изготовителя;

	- область применения;

	- правила и условия безопасного хранения и транспортировки;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- юридический адрес предприятия-изготовителя;

	- массу нетто;

	- массу брутто;

	- товарный знак предприятия-изготовителя;

	- дату изготовления;

	- номер партии;

	- срок годности;

	- обозначение нормативного документа, по которому изготавливается продукция.

	5.5.4. На транспортную тару, предназначенную для красок (эмалей) и холодных
	пластиков, должен быть нанесен манипуляционный знак "Боится нагрева" по ГОСТ
	14192, знак опасности "Легковоспламеняющаяся жидкость", классификационный шифр
	- 3212 и класс опасности 3 по ГОСТ 19433.

	5.6. Требования к упаковке

	5.6.1. Упаковка для красок (эмалей) и пластиков должна соответствовать ГОСТ
	9980.3 с учетом унификации размеров транспортной тары в соответствии с ГОСТ
	21140.

	5.7. Требования к транспортированию и хранению

	5.7.1. Материалы для дорожной разметки должны соответствовать требованиям
	их транспортирования автомобильным, железнодорожным и водным транспортом.

	В отдельных случаях материалы для дорожной разметки должны соответствовать
	требованиям транспортирования воздушным транспортом.

	5.7.2. При транспортировании и хранении материалов для дорожной разметки
	должны соблюдаться требования, устанавливаемые предприятием-изготовителем в
	сопроводительной документации на материал и отраженные в маркировке.

	5.7.3. Хранить и транспортировать исходные материалы и готовые разметочные
	материалы должны в условно герметичной таре.

	5.7.4. Срок хранения красок (эмалей), применяемых для дорожной разметки,
	должен быть не менее 6 мес со дня изготовления.

	5.7.5. Срок хранения термопластиков и холодных пластиков, применяемых для
	дорожной разметки, должен быть не менее 12 мес со дня изготовления.

	5.8. Требования к методам испытаний

	5.8.1. Испытания материалов для дорожной разметки проводят в соответствии с
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	требованиями ГОСТ Р 52576.

	5.9. Требования по безопасности

	5.9.1. В сопроводительной документации на каждую партию материалов для
	дорожной разметки должны быть отражены правила (требования) пожаро- и
	взрывобезопасности.

	5.9.2. При применении красок (эмалей) и пластичных материалов для дорожной
	разметки содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны должно соответствовать
	требованиям [1], ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.3.005.

	5.9.3. Показатели пожаро- и взрывобезопасности материалов для дорожной
	разметки определяют в соответствии с ГОСТ 12.1.044.

	5.9.4. Пожаро-, взрывобезопасность при применении маркировочных материалов
	должна обеспечиваться системами защиты и предотвращения пожара,
	организационно-техническими мероприятиями в соответствии с ГОСТ 12.1.004, ГОСТ
	12.1.010, ГОСТ 12.1.018.

	5.9.5. Периодичность контроля за содержанием вредных веществ в воздухе
	рабочей зоны должна соответствовать требованиям [1] и ГОСТ 12.1.005.

	5.9.6. Лица, связанные с применением материалов для дорожной разметки,
	должны быть обеспечены специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты
	в соответствии с ГОСТ 12.4.011 и ГОСТ 12.4.103.

	БИБЛИОГРАФИЯ

	[1] СанПиН 11-19-94. Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны
	вредных веществ.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.