Принято и введено в действие

	Постановлением Госстроя РФ

	от 4 декабря 2000 г. N 115

	ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 23668-79 "КАМЕНЬ БРУСЧАТЫЙ ДЛЯ
	ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	Введено в действие

	с 1 апреля 2001 года

	Принято Межгосударственной научно-технической комиссией по
	стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве
	(МНТКС) 17 мая 2000 г.

	За принятие изменения проголосовали:

	-------------------------T----------------------------------------

	Наименование государства 	¦	 Наименование органа государственного

	                         	¦	         управления строительством

	-------------------------+----------------------------------------

	Азербайджанская          	¦	Госстрой Азербайджанской Республики

	Республика               	¦

	Республика Армения       	¦	Министерство градостроительства

	                         	¦	Республики Армения

	Республика Беларусь      	¦	Минстройархитектуры Республики

	                         	¦	Беларусь

	Республика Казахстан     	¦	Комитет по делам строительства

	                         	¦	Министерства энергетики, индустрии и

	                         	¦	торговли Республики Казахстан

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Кыргызская Республика    	¦	Государственный Комитет при

	                         	¦	Правительстве Кыргызской Республики по

	                         	¦	архитектуре и строительству

	Республика Молдова       	¦	Министерство окружающей среды и

	                         	¦	благоустройств территорий Республики

	                         	¦	Молдова

	Российская Федерация     	¦	Госстрой России

	Республика Таджикистан   	¦	Комитет по делам архитектуры и

	                         	¦	строительства Республики Таджикистан

	Пункт 1.2 дополнить абзацем:

	"В зависимости от назначения брусчатый камень подразделяют на две категории:

	1 - для устройства покрытий городских площадей и улиц, имеющих архитектурно-
	историческое значение;

	2 - для улиц, площадей, трамвайных путей и городских автомобильных дорог".

	Пункт 2.3. Таблица 2. Головка. Заменить слова: "Первая категория" на "Вторая
	категория"; "Высшая категория" на "Первая категория".

	Пункт 2.4. Первый абзац изложить в новой редакции:

	"Физико-механические свойства камней должны удовлетворять требованиям,
	приведенным в табл. 3";

	таблица 3. Заменить слова и значение: "Коэффициент размягчения, не более" на
	"Снижение прочности при сжатии горных пород в водонасыщенном состоянии, %, не
	более"; 0,8 на 20; "Солестойкость в циклах (при потере объема не более 5%), не менее"
	на "Солестойкость при 10 циклах, % по массе, не менее"; 20 на 5 (2 раза);

	второй абзац. Заменить ссылку и обозначение: "СНиП II-Д.5-72" на "СНиП
	3.06.03-85", "МрЗ" на "Г".

	Раздел 2 дополнить пунктом - 2.6:

	"2.6. Камень брусчатый в зависимости от значения суммарной удельной

	эффективной активности естественных радионуклидов 	 применяют:

	для устройства дорожных покрытий в пределах территорий населенных пунктов и

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	зон перспективной застройки при 	 свыше 370 Бк/кг до 740 Бк/кг;

	для устройства дорожных покрытий вне населенных пунктов при 	 свыше 740
	Бк/кг до 1500 Бк/кг.

	При необходимости в национальных нормах, действующих на территории
	государства, величина удельной эффективной активности естественных радионуклидов
	может быть изменена в пределах норм, указанных выше."

	Пункт 3.5. Заменить слова: "коэффициент размягчения" на "снижение прочности
	при сжатии";

	после слов "в месяц" дополнить словами: "суммарную удельную эффективную
	активность естественных радионуклидов определяют не реже одного раза в год".

	Пункт 4.4. Заменить ссылку: "ГОСТ 8026-75" на "ГОСТ 8026-92".

	Пункты 4.6 - 4.11 исключить.

	Раздел 4 дополнить пунктами - 4.12 - 4.14:

	"4.12. Предел прочности при сжатии, морозостойкость, снижение прочности при
	сжатии в водонасыщенном состоянии, истираемость, солестойкость определяют по
	ГОСТ 30629-99, устойчивость структуры шлака против распадов определяют по ГОСТ
	8269.0-97.

	4.13. Коэффициент сцепления определяют по ГОСТ 30413-96.

	4.14. Суммарную удельную эффективную активность естественных радионуклидов
	определяют гамма-спектрометрическим методом по ГОСТ 30108."

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.