Принято и введено в действие

	Постановлением Госстроя РФ

	от 4 декабря 2000 г. N 16

	ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 9128-97 "СМЕСИ
	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ, АЭРОДРОМНЫЕ И
	АСФАЛЬТОБЕТОН. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	Принято Межгосударственной научно-технической комиссией по
	стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве
	(МНТКС) 17.05.2000.

	Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС N 3703.

	За принятие изменения проголосовали:

	--------------------------T---------------------------------------

	Наименование государства 	¦	Наименование органа государственного

	                          	¦	      управления строительством

	--------------------------+---------------------------------------

	Азербайджанская Республика	¦	Госстрой Азербайджанской Республики

	Республика Армения        	¦	Министерство градостроительства Респуб-

	                          	¦	лики Армения

	Республика Казахстан      	¦	Комитет по делам строительства Минис-

	                          	¦	терства энергетики, индустрии и тор-

	                          	¦	говли Республики Казахстан

	Кыргызская Республика     	¦	Государственный Комитет при Правитель-

	                          	¦	стве Кыргызской Республики по архитек-

	                          	¦	туре и строительству

	Республика Молдова        	¦	Министерство окружающей среды и благо-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                          	¦	устройств территорий Республики Молдова

	Российская Федерация      	¦	Госстрой России

	Республика Таджикистан    	¦	Комитет по делам архитектуры и строи-

	                          	¦	тельства Республики Таджикистан

	Пункт 5.12. Третий абзац. Заменить значение: "2800" на "1500";

	дополнить абзацем:

	"При необходимости в национальных нормах, действующих на территории
	государства, величина удельной эффективной активности естественных радионуклидов
	может быть изменена в пределах норм, указанных выше".

	Пункт 7.3. Исключить слова: "содержание глинистых частиц в песке из отсевов
	дробления определяют методом набухания по ГОСТ 3344".

	Раздел 7 дополнить пунктом - 7.6:

	"7.6. Суммарную удельную эффективную активность естественных радионуклидов
	определяют гамма-спектрометрическим методом по ГОСТ 30108".

	Приложение Д. Заменить ссылку: "ГОСТ 12801-84. Смеси асфальтобетонные
	дорожные и аэродромные, дегтебетонные дорожные, асфальтобетон и дегтебетон.
	Методы испытаний" на "ГОСТ 12801-98. Материалы на основе органических вяжущих
	для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.