Принято и введено в действие

	Постановлением Госстроя РФ

	от 11 июня 2002 г. N 51

	ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 9128-97 "СМЕСИ
	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ, АЭРОДРОМНЫЕ И
	АСФАЛЬТОБЕТОН. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	Группа Ж 18

	Дата введения

	1 апреля 2002 года

	Принято Межгосударственной научно-технической комиссией по
	стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве
	(МНТКС) 5 декабря 2001 г.

	За принятие проголосовали:

	---------------------------T-------------------------------------¬

	¦	 Наименование государства 	¦	Наименование органа государственного 	¦

	¦	                          	¦	      управления строительством      	¦

	+--------------------------+-------------------------------------+

	¦	Азербайджанская Республика	¦	Госстрой Азербайджанской Республики  	¦

	¦	Республика Армения        	¦	Министерство градостроительства      	¦

	¦	                          	¦	Республики Армения                   	¦

	¦	Республика Казахстан      	¦	Казстройкомитет Республики Казахстан 	¦

	¦	Кыргызская Республика     	¦	Государственная инспекция по архи-   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	                          	¦	тектуре и строительству при Прави-   	¦

	¦	                          	¦	тельстве Кыргызской Республики       	¦

	¦	Республика Молдова        	¦	Министерство экологии, строительства 	¦

	¦	                          	¦	и развития территорий Республики     	¦

	¦	                          	¦	Молдова                              	¦

	¦	Российская Федерация      	¦	Госстрой России                      	¦

	¦	Республика Таджикистан    	¦	Комархстрой Республики Таджикистан   	¦

	¦	Республика Узбекистан     	¦	Госкомархитектстрой Республики       	¦

	¦	                          	¦	Узбекистан                           	¦

	L--------------------------+--------------------------------------

	Пункт 4.5 дополнить абзацем:

	"Высокоплотные горячие смеси и соответствующие им асфальтобетоны содержат
	щебень свыше 50 до 70%."

	Пункт 5.2. Таблицу 2 изложить в новой редакции:

	Таблица 2

	                                              В процентах по массе

	----------T----------------------------------------------------------------------------------------
	¬

	¦	Вид и тип	¦	                Размер зерен, мм, мельче                                                	¦

	¦	смесей и 	+--------T-------T-------T-------T--------T-------T-------T-------T-------T-------
	T------+

	¦	асфальто-	¦	   40   	¦	   20  	¦	   15  	¦	  10   	¦	    5   	¦	  2,5  	¦	  1,25 	¦	 0,63  	¦	 0,315 	¦	 0,16  	¦	0,071 	¦

	¦	бетонов  	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦

	+---------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-
	-----+

	¦	Плотные  	¦	                                                                                        	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	типов:   	¦	              непрерывные зерновые составы                                              	¦

	+---------+--------T-------T-------T-------T--------T-------T-------T-------T-------T-------T-
	-----+

	¦	А        	¦	&90 -   	¦	66 - 90	¦	56 - 70	¦	48 - 62	¦	&40 -   	¦	26 - 38	¦	17 - 28	¦	&12 -  	¦	9 - 15 	¦	6 - 11 	¦	&4 -  	¦

	¦	         	¦	 100&<*>	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  50&<*>	¦	       	¦	       	¦	 20&<*>	¦	       	¦	       	¦	10&<*>	¦

	+---------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-
	-----+

	¦	Б        	¦	&90 -   	¦	76 - 90	¦	68 - 80	¦	60 - 72	¦	&50 -   	¦	38 - 52	¦	28 - 39	¦	&20 -  	¦	14 - 22	¦	9 - 16 	¦	&6 -  	¦

	¦	         	¦	 100&<*>	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  60&<*>	¦	       	¦	       	¦	 29&<*>	¦	       	¦	       	¦	12&<*>	¦

	+---------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-
	-----+

	¦	                        прерывистые зерновые составы                                              	¦

	+---------T--------T-------T-------T-------T--------T-------T-------T-------T-------T-------T-
	-----+

	¦	А        	¦	&90 -   	¦	66 - 90	¦	56 - 70	¦	48 - 62	¦	&40 -   	¦	28 - 50	¦	22 - 50	¦	&22 -  	¦	14 - 28	¦	8 - 15 	¦	&4 -  	¦

	¦	         	¦	 100&<*>	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  50&<*>	¦	       	¦	       	¦	 50&<*>	¦	       	¦	       	¦	10&<*>	¦

	+---------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-
	-----+

	¦	Б        	¦	&90 -   	¦	76 - 90	¦	68 - 80	¦	60 - 72	¦	&50 -   	¦	40 - 60	¦	34 - 60	¦	&34 -  	¦	20 - 40	¦	14 - 23	¦	&6 -  	¦

	¦	         	¦	 100&<*>	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  60&<*>	¦	       	¦	       	¦	 60&<*>	¦	       	¦	       	¦	12&<*>	¦

	+---------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-
	-----+

	¦	Пористые 	¦	&90 -   	¦	75 -   	¦	64 -   	¦	52 - 88	¦	&40 -   	¦	28 - 60	¦	16 - 60	¦	&10 -  	¦	8 - 37 	¦	5 - 20 	¦	&2 -  	¦

	¦	и высоко-	¦	 100&<*>	¦	    100	¦	    100	¦	       	¦	  60&<*>	¦	       	¦	       	¦	 60&<*>	¦	       	¦	       	¦	 8&<*>	¦

	¦	пористые 	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦

	¦	щебеноч- 	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦

	¦	ные      	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦

	+---------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-
	-----+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	Высоко-  	¦	-       	¦	-      	¦	-      	¦	-      	¦	&90 -   	¦	64 -   	¦	41 -   	¦	&25 -  	¦	17 - 72	¦	10 - 45	¦	&4 -  	¦

	¦	пористые 	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	 100&<*>	¦	    100	¦	    100	¦	 85&<*>	¦	       	¦	       	¦	10&<*>	¦

	¦	песчаные 	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦

	+---------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-
	-----+

	¦	    <*> При  приемосдаточных  испытаниях  допускается  определять                                
	¦

	¦	зерновые  составы  смесей  по  контрольным ситам в соответствии с                                
	¦

	¦	данными, выделенными жирным шрифтом.                                                              	¦

	L--------------------------------------------------------------------------------------------------
	-

	Пункт 5.2. Таблица 3. Головка. Заменить значение: "0,14" на "0,16";

	предпоследний столбец. Для смесей и асфальтобетонов типа Д заменить
	значение: "25 - 33" на "15 - 33";

	требования к минеральной части смесей и асфальтобетонов типов А и Б с
	прерывистым зерновым составом изложить в новой редакции:

	Таблица 3

	                                              В процентах по массе

	------T---------------------------------------------------------------------------------¬

	¦	Вид и	¦	                 Размер зерен, мм, мельче:                                       	¦

	¦	тип  	¦	                                                                                 	¦

	¦	смеси	¦	                                                                                 	¦

	¦	и ас-	+--------T--------T--------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T------+

	¦	фаль-	¦	   20   	¦	   15   	¦	   10   	¦	   5   	¦	  2,5  	¦	 1,25  	¦	 0,63  	¦	 0,315 	¦	 0,16  	¦	0,071 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	тобе-	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦

	¦	тонов	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	      	¦

	+-----+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+

	¦	     	¦	                прерывистые зерновые составы                                     	¦

	¦	     	+--------T--------T--------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T------+

	¦	А    	¦	&90 -   	¦	75 - 100	¦	62 - 100	¦	&40 -  	¦	28 - 50	¦	20 - 50	¦	&20 -  	¦	10 - 28	¦	6 - 16 	¦	&4 -  	¦

	¦	     	¦	    100&	¦	        	¦	        	¦	    50&	¦	       	¦	       	¦	    50&	¦	       	¦	       	¦	   10&	¦

	¦	     	+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+

	¦	Б    	¦	&90 -   	¦	80 - 100	¦	70 - 100	¦	&50 -  	¦	38 - 60	¦	28 - 60	¦	&28 -  	¦	14 - 34	¦	10 - 20	¦	&6 -  	¦

	¦	     	¦	    100&	¦	        	¦	        	¦	    60&	¦	       	¦	       	¦	    60&	¦	       	¦	       	¦	   12&	¦

	L-----+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------

	Пункт 5.3. Таблица 4. Исключить примечание;

	дополнить показателями:

	Окончание таблицы 4

	--------------------T--------------------------------------------¬

	¦	   Наименование    	¦	  Значение показателя для асфальтобетонов   	¦

	¦	    показателя     	¦	                   марок:                   	¦

	¦	                   	+--------------T--------------T--------------+

	¦	                   	¦	      I       	¦	      II      	¦	     III      	¦

	¦	                   	+--------------+--------------+--------------+

	¦	                   	¦	       для дорожно-климатических зон        	¦

	¦	                   	+----T----T----T----T----T----T----T----T----+

	¦	                   	¦	 I  	¦	II, 	¦	IV, 	¦	 I  	¦	II, 	¦	IV, 	¦	 I  	¦	II, 	¦	IV, 	¦

	¦	                   	¦	    	¦	III 	¦	 V  	¦	    	¦	III 	¦	 V  	¦	    	¦	III 	¦	 V  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+-------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

	¦	Сдвигоустойчивость 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	по:                	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	 коэффициенту внут-	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	реннего трения, не 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	менее, для асфаль- 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	тобетонов типов:   	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	  высокоплотных    	¦	0,86	¦	0,87	¦	0,89	¦	0,86	¦	0,87	¦	0,89	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	   А               	¦	0,86	¦	0,87	¦	0,89	¦	0,86	¦	0,87	¦	0,89	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	   Б               	¦	0,80	¦	0,81	¦	0,83	¦	0,80	¦	0,81	¦	0,83	¦	0,79	¦	0,80	¦	0,81	¦

	¦	   В               	¦	    	¦	    	¦	    	¦	0,74	¦	0,76	¦	0,78	¦	0,73	¦	0,75	¦	0,77	¦

	¦	   Г               	¦	0,78	¦	0,80	¦	0,82	¦	0,78	¦	0,80	¦	0,82	¦	0,76	¦	0,78	¦	0,80	¦

	¦	   Д               	¦	    	¦	    	¦	    	¦	0,64	¦	0,65	¦	0,70	¦	0,62	¦	0,64	¦	0,66	¦

	+-------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

	¦	 сцеплению при     	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	сдвиге при темпера-	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	туре 50 °С, МПа, не	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	менее, для асфаль- 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	тобетонов типов:   	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	  высокоплотных    	¦	0,25	¦	0,27	¦	0,30	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	   А               	¦	0,23	¦	0,25	¦	0,26	¦	0,22	¦	0,24	¦	0,25	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	   Б               	¦	0,32	¦	0,37	¦	0,38	¦	0,31	¦	0,35	¦	0,36	¦	0,29	¦	0,34	¦	0,36	¦

	¦	   В               	¦	    	¦	    	¦	    	¦	0,37	¦	0,42	¦	0,44	¦	0,36	¦	0,40	¦	0,42	¦

	¦	   Г               	¦	0,34	¦	0,37	¦	0,38	¦	0,33	¦	0,36	¦	0,37	¦	0,32	¦	0,35	¦	0,36	¦

	¦	   Д               	¦	    	¦	    	¦	    	¦	0,47	¦	0,54	¦	0,55	¦	0,45	¦	0,48	¦	0,50	¦

	+-------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

	¦	Трещиностойкость по	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	пределу прочности  	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	на растяжение при  	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	расколе при темпе- 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	ратуре 0 °С и ско- 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	рости деформирова- 	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	ния 50 мм/мин для  	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	асфальтобетонов    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	всех типов, МПа:   	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	¦	  не менее         	¦	3,0 	¦	3,5 	¦	4,0 	¦	2,5 	¦	3,0 	¦	3,5 	¦	2,0 	¦	2,5 	¦	3,0 	¦

	¦	  не более         	¦	5,5 	¦	6,0 	¦	6,5 	¦	6,0 	¦	6,5 	¦	7,0 	¦	6,5 	¦	7,0 	¦	7,5 	¦

	+-------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

	¦	    Примечание.  При  использовании  полимерно-битумных  вяжущих	¦

	¦	допускается  снижать  нормы  к  сцеплению  при  сдвиге и пределу	¦

	¦	прочности на растяжение при расколе на 20%.                     	¦

	L-----------------------------------------------------------------

	Пункт 5.6. Таблица 6. Примечание изложить в новой редакции:

	"Примечания. 1. Для крупнозернистых асфальтобетонов предел прочности при
	сжатии при температуре 50 °С и показатели водостойкости не нормируются.

	2. Значения водонасыщения пористых и высокопористых асфальтобетонов
	приведены как для образцов, отформованных из смеси, так и для вырубок и кернов
	готового покрытия."

	Пункт 5.14. Заменить слова: "должен соответствовать" на "должен быть не более
	указанного".

	Пункт 5.15.1, первый абзац. Исключить слова: "по зерновому составу, прочности,
	содержанию пылевидных и глинистых частиц, содержанию глины в комках";

	после слова "(лещадной)" дополнить словами: "и игловатой".

	Пункт 5.15.2. Заменить слова: "должны быть не менее указанных в таблице 11" на
	"должны соответствовать указанным в таблице 11".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 11. Первый столбец после слова "гравия" дополнить словами: "не менее".

	Пункт 6.8 дополнить абзацем:

	"Сдвигоустойчивость и трещиностойкость, при условии наличия этих показателей
	в проектной документации и договоре на поставку, определяют не реже одного раза в
	месяц при наличии оборудования у изготовителя или одного раза в два месяца при
	проведении испытаний в специализированных лабораториях, оснащенных
	необходимым оборудованием."

	Пункт 6.9. Четырнадцатый абзац после слов "в проектной документации"
	дополнить словами: "и договоре на поставку".

	Пункт 7.3. Исключить слова: "содержание глинистых частиц в песке из отсевов
	дробления определяют методом набухания по ГОСТ 3344."

	Пункт 7.5 дополнить ссылками: ГОСТ 11508, ГОСТ 18180.

	Приложение Д дополнить ссылками:

	ГОСТ 11508-74. Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с
	мрамором и песком

	ГОСТ 18180-72. Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после
	прогрева.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.