Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 29 мая 1979 г. N 1944

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ИЗВЕСТНЯК КУСКОВОЙ ДЛЯ СТЕКОЛЬНОЙ
	ПРОМЫШЛЕННОСТИ
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	Lampy limestone for glass industry. Specifications
	ГОСТ 23671-79
	(в ред. Изменения N 1, введенного в действие Постановлением
	Госстандарта СССР от 20.12.1985 N 4413)

	ОКП 57 4610

	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 мая 1979
	г. N 1944 срок действия установлен с 01.01.1981 до 01.01.1986.

	Разработан Министерством промышленности строительных материалов СССР.

	Исполнители: Ю.П. Лежнев, канд. техн. наук (руководитель темы); Л.А. Зайонц,
	канд. техн. наук; И.И. Попова, канд. техн. наук; И.Н. Андрианова.

	Внесен Министерством промышленности строительных материалов СССР.

	Член Коллегии В.И. Добужинский.

	Настоящий стандарт распространяется на кусковой известняк, предназначенный
	для стекольной промышленности.

	1. МАРКИ

	1.1. Кусковой известняк выпускают марок: ИК-54-0,1; ИК-53-0,2; ИК-51-0,3.

	Примечание. В обозначении марок буквы означают: И - известняк, К - кусковой,
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	цифры - массовую долю окиси кальция и окиси железа соответственно, в процентах.

	2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	2.1. Известняк должен соответствовать требованиям настоящего стандарта и
	нормам, указанным в таблице.

	------------------------T-----------------------------T--------------------

	Наименование показателя 	¦	       Норма для марки       	¦	  Метод испытания

	                        	+---------T---------T---------+

	                        	¦	ИК-54-0,1	¦	ИК-53-0,2	¦	ИК-51-0,3	¦

	------------------------+---------+---------+---------+--------------------

	1. Массовая доля окиси 	¦	   54,0  	¦	  53,0   	¦	   51,0  	¦	 По ГОСТ 23673.1-79

	кальция (CaO), %,       	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	не менее                	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	2. Массовая доля окиси 	¦	   0,1   	¦	   0,2   	¦	   0,3   	¦	 По ГОСТ 23673.2-79

	железа (Fe O ), %,      	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	          2 3           	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	не более                	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	3. Массовая доля окиси 	¦	   0,6   	¦	   1,5   	¦	   2,5   	¦	 По ГОСТ 23673.1-79

	магния (MgO), %,        	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	не более                	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	4. Массовая доля окиси 	¦	   1,0   	¦	   1,5   	¦	   2,5   	¦	 По ГОСТ 23673.4-79

	кремния (SiO ), %,      	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	            2           	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	не более                	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	5. Массовая доля окиси 	¦	   0,5   	¦	   1,0   	¦	   1,5   	¦	 По ГОСТ 23673.3-79

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	алюминия (Al O ), %,    	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	            2 3         	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	не более                	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	6. Массовая доля       	¦	    7    	¦	    7    	¦	    7    	¦	 По ГОСТ 23673.5-79

	влаги, %, не более      	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	7. Массовая доля       	¦	         	¦	         	¦	         	¦	 По ГОСТ 23672-79

	кусков, %, размером:    	¦	         	¦	         	¦	         	¦

	более 300 мм           	¦	         Отсутствие          	¦

	менее 20 мм, не более  	¦	    10   	¦	   10    	¦	    10   	¦

	Примечание. Допускается массовая доля влаги в известняке всех марок с 16
	апреля по 1 июня и с 1 сентября до 1 октября не более 10%.

	(в ред. Изменения N 1, введенного в действие Постановлением Госстандарта СССР от
	20.12.1985 N 4413)

	2.2. Колебания массовой доли окиси кальция между партиями известняка,
	предназначенными для одного потребителя, должны быть не более 1%.

	2.3. В известняке всех марок не допускается наличие посторонних примесей,
	видимых невооруженным глазом.

	3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

	3.1. Предельно допустимая концентрация известняка в воздухе рабочей зоны
	производственных помещений - 6 мг/м3.

	4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

	4.1. Известняк принимают партиями. Партией считают количество известняка
	одного месторождения, одной марки, оформленное одним документом о качестве, в

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	котором указывают:

	наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;

	наименование и марку продукции;

	номер и дату выдачи документа;

	результаты испытаний;

	дату отгрузки;

	массу партии;

	номер партии;

	номера вагонов;

	обозначение настоящего стандарта.

	4.2. Для контроля качества известняка требованиям настоящего стандарта от
	партии отбирают объединенную пробу массой не менее 15 кг.

	4.3. При получении неудовлетворительных результатов испытания хотя бы по
	одному из показателей проводят повторные испытания по этим показателям на
	удвоенном количестве проб, отобранных от той же партии.

	Результаты повторных испытаний распространяют на всю партию.

	5. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

	5.1. Отбор и подготовка проб

	5.1.1. Отбор проб известняка производят от штабелей до погрузки или после
	выгрузки его из транспортных средств.

	(в ред. Изменения N 1, введенного в действие Постановлением Госстандарта СССР от
	20.12.1985 N 4413)

	Пробы отбирают не менее чем из 30 равномерно удаленных друг от друга участков
	штабеля.

	(в ред. Изменения N 1, введенного в действие Постановлением Госстандарта СССР от
	20.12.1985 N 4413)

	Точечную пробу на каждом участке отбирают от 10 соприкасающихся друг с
	другом кусков известняка откалыванием молотком кусочков массой не менее 50 г.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Масса точечной пробы должна быть не менее 0,5 кг.

	5.1.2. Все отобранные точечные пробы соединяют в объединенную пробу,
	тщательно перемешивают и методом квартования сокращают до массы не менее 4 кг.

	Полученную пробу измельчают на лабораторных бегунах или валковой дробилке
	до крупности не более 1 мм, сокращают методом квартования до массы около 1 кг и тем
	же методом делят на две равные части, которые помещают в полиэтиленовые пакеты
	или стеклянные банки и снабжают этикетками с указанием:

	наименования предприятия-поставщика;

	наименования и марки продукции;

	фамилии лиц, производивших отбор и подготовку проб.

	Один пакет или банку передают в лабораторию для проведения испытаний,
	другой - хранят в течение 2 месяцев на случай разногласия в оценке качества.

	5.1.3. Отбор проб известняка для определения гранулометрического состава
	производят ковшом экскаватора или грейферным краном не менее чем из 10 точек,
	равномерно расположенных по длине и высоте штабеля.

	Массу пробы для определения гранулометрического состава (m) в килограммах
	вычисляют по формуле

	,

	где K - коэффициент, зависящий от степени однородности опробуемого
	материала, принимаемый для кускового известняка равным 0,05;

	d - размер максимального куска известняка в партии, мм.

	Размер максимального куска известняка определяют визуально или с помощью
	измерительной линейки.

	6. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

	6.1. Исключен с 1 июля 1986 года. - Изменение N 1, введенное в действие
	Постановлением Госстандарта СССР от 20.12.1985 N 4413.

	6.2. Кусковой известняк транспортируют транспортом всех видов в открытых

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	транспортных средствах, тщательно очищенных от ранее перевозимых грузов, в
	соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого
	вида.

	(п. 6.2 в ред. Изменения N 1, введенного в действие Постановлением Госстандарта
	СССР от 20.12.1985 N 4413)

	6.3. Известняк хранят раздельно по маркам в условиях, не допускающих засорения
	и смешивания с другими материалами.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.