Введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 21 октября 1981 г. N 4649

	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	РАСТВОРЫ БИООГНЕЗАЩИТНОГО ПРЕПАРАТА ПБС
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
	И МЕТОДЫ АНАЛИЗА
	Solutions of biological fire retarding compound ПБС. Technical
	requirements, safety requirements and methods of analysis
	ГОСТ 23787.12-81*
	(в ред. Изменения N 1, утв. в июне 1986 г.)

	Группа Л16

	ОКСТУ 5309

	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 октября
	1981 г. N 4649 срок действия установлен с 01.07.1982.

	Ограничение срока действия снято по Протоколу N 2-92 Межгосударственного
	совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93).

	Издание (март 2001 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июне 1986 г. (ИУС 9-
	86).

	Настоящий стандарт распространяется на водные растворы биоогнезащитного
	препарата ПБС и устанавливает технические требования к ним, требования
	безопасности и методы анализа.

	Препарат ПБС предназначен для защиты древесины от биологического
	разрушения в условиях службы I - X классов по ГОСТ 20022.2-80 и при поглощении

	 сухих солей обеспечивает перевод древесины в группу трудносгораемой
	древесины по ГОСТ 16363-76.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Растворы препарата ПБС готовят на месте потребления.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	1.1. Растворы препарата ПБС должны готовиться в соответствии с требованиями
	настоящего стандарта по рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в
	установленном порядке.

	1.2. В зависимости от условий службы пропитанной древесины препарат ПБС
	готовят трех марок с концентрациями, указанными в табл. 1а.

	Таблица 1а

	-----------------T-----------------------T------------------------

	Марка препарата 	¦	Концентрация препарата,	¦	 Класс службы древесины

	                 	¦	           %           	¦	   по ГОСТ 20022.2-80

	-----------------+-----------------------+------------------------

	     ПБС-155     	¦	      От 3 до 10       	¦	         I - III

	     ПБС-255     	¦	                       	¦	         IV - V

	     ПБС-211     	¦	                       	¦	         VI - X

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	1.3. Соотношение компонентов препарата ПБС должно соответствовать
	указанному в табл. 1.

	Таблица 1

	---------------------------------T--------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	     Наименование компонента     	¦	     Содержание компонента

	          препарата ПБС          	¦	  препарата ПБС в частях массы

	                                 	¦	           для марок

	                                 	+----------T----------T----------

	                                 	¦	 ПБС-211  	¦	 ПБС-255  	¦	 ПБС-155

	---------------------------------+----------+----------+----------

	Пентахлорфенолят натрия         	¦	    2     	¦	    2     	¦	    1

	(C Cl ONa x H O)                 	¦	          	¦	          	¦

	  6  5       2                   	¦	          	¦	          	¦

	Кислота борная (H BO )          	¦	    1     	¦	    5     	¦	    5

	                  3  3           	¦	          	¦	          	¦

	по ГОСТ 18704-78                 	¦	          	¦	          	¦

	Сода кальцинированная           	¦	    1     	¦	    5     	¦	    5

	(Na CO  x 10H O) по ГОСТ 10689-75	¦	          	¦	          	¦

	   2  3      2                   	¦	          	¦	          	¦

	1.4. Растворы препарата ПБС должны соответствовать нормам, указанным в табл.
	2.

	Таблица 2

	-------------------------------T-----------------------T-------------------

	    Наименование показателя    	¦	  Норма для раствора   	¦	  Метод анализа

	                               	¦	  препарата ПБС марок  	¦

	                               	+-------T-------T-------+

	                               	¦	ПБС-211	¦	ПБС-255	¦	ПБС-155	¦

	-------------------------------+-------+-------+-------+-------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Массовая доля борной кислоты  	¦	 0,25  	¦	 0,41  	¦	 0,45  	¦	По ГОСТ 23787.6-79

	в 1%-ном растворе, %, не менее 	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	Массовая доля пентахлорфено-  	¦	 0,50  	¦	 0,18  	¦	 0,10  	¦	По ГОСТ 23787.3-84

	лята натрия в 1%-ном растворе, 	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	%, не менее                    	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	Показатель концентрации       	¦	  8,8  	¦	   -   	¦	  9,0  	¦	По ГОСТ 23787.1-84

	водородных ионов (pH) водного  	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	раствора                       	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	Плотность рабочих растворов   	¦	1,016 -	¦	1,017 -	¦	1,018 -	¦	По ГОСТ 18995.1-73

	                 -3            	¦	  1,056	¦	  1,061	¦	  1,056	¦

	при 20 °C, г x см              	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	1.5. Растворы препарата ПБС хранят в отапливаемом помещении в закрытых
	резервуарах, на которые наносят наименование препарата.

	Срок годности растворов - 6 мес.

	1.2 - 1.5. (Измененная редакция, Изм. N 1).

	2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

	2.1. Препарат ПБС относится к токсичным веществам. Наиболее токсичным
	компонентом препарата является пентахлорфенолят натрия, который по ГОСТ
	12.1.007-76 относят к веществам первого класса опасности. Пентахлорфенолят натрия
	раздражающе действует на слизистые, легко проникает через кожу, способен
	накапливаться в печени и почках, вызывая патологические изменения в них. При
	работе по приготовлению растворов препарата должны соблюдаться требования
	безопасности, производственной санитарии и личной гигиены.

	2.2. Предельно допустимая концентрация (ПДК) пентахлорфенолята натрия в

	воздухе рабочей зоны производственных помещений 	, в воде водоемов

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	санитарно-бытового пользования - 	.

	2.1, 2.2. (Измененная редакция, Изм. N 1).

	2.2а. Общие требования безопасности - по ГОСТ 12.3.034-84.

	(Введен дополнительно, Изм. N 1).

	2.3. Рабочие, занятые на работах по приготовлению растворов препарата, должны
	быть обеспечены специальными одеждой и обувью, а также индивидуальными
	средствами защиты глаз, кожных покровов и органов дыхания, так как при превышении
	ПДК, длительном и периодически повторяющемся загрязнении кожи
	пентахлорфенолятом натрия, а также при длительном пребывании в производственных
	помещениях по приготовлению растворов препарата ПБС без защиты органов дыхания,
	препарат и его растворы могут оказывать неблагоприятное воздействие на
	работающих.

	2.4. Растворы препарата не горючи и не взрывоопасны.

	2.5. Участки цехов, где проводят работы по приготовлению растворов, должны
	иметь приточно-вытяжную вентиляцию.

	Растворы должны готовиться в закрытых емкостях, снабженных механическими
	мешалками.

	При разовых работах приготовление небольших количеств растворов может
	проводиться вручную.

	2.6 - 2.10. (Исключены, Изм. N 1).

	2.11. Стены, полы и потолки в помещении, где проводится приготовление
	растворов препарата ПБС, должны быть удобными для влажной уборки. Полы должны
	иметь уклон 1/100 м для стока случайно пролитого раствора препарата и промывных
	вод.

	2.12, 2.13. (Исключены, Изм. N 1).

	2.14. Попадание растворов препарата ПБС в почву и водоемы не допускается.
	Излишки раствора, а также пришедшая в негодность специальная одежда должны быть
	захоронены в местах, исключающих вымывание вредных веществ в почву и воду.

	Места захоронения и способы утилизации отходов должны быть согласованы с
	местными органами государственного санитарного надзора.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	3. МЕТОДЫ АНАЛИЗА

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3.1. Для проверки качества раствора препарата ПБС на соответствие требованиям
	п. 1.4 отбирают пробу из емкости для приготовления раствора. Пробу отбирают
	стеклянной трубкой внутренним диаметром около 20 мм и длиной 1,2 м.

	Трубку погружают в хорошо перемешанный раствор на глубину около 0,6 м,
	закрывают открытый конец трубки и вынимают. Раствор из трубки сливают в склянку с
	притертой пробкой.

	3.2. Определение массовой доли борной кислоты в 1%-ном растворе по ГОСТ
	23787.6-79.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	3.2.1 - 3.2.3. (Исключены, Изм. N 1).

	3.3. Определение массовой доли пентахлорфенолята натрия в пересчете на

	моногидрат (	) по ГОСТ 23787.3-84.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	3.3.1 - 3.3.3. (Исключены, Изм. N 1).

	3.4. Определение показателя концентрации водородных ионов (pH) водного
	раствора по ГОСТ 23787.1-84.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	Приложение 1. (Исключено, Изм. N 1).

	Приложение 2

	Справочное

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ЗАВИСИМОСТЬ ПЛОТНОСТИ РАСТВОРА ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ СУХОГО
	ВЕЩЕСТВА

	---------------------T--------------------------------------------

	                     	¦	                                 -3

	Концентрация сухого 	¦	       Плотность раствора, г x см  ,

	вещества в растворе, 	¦	           для препарата марок

	         %           	+--------------T--------------T--------------

	                     	¦	   ПБС-211    	¦	   ПБС-255    	¦	   ПБС-155

	---------------------+--------------+--------------+--------------

	          3          	¦	    1,016     	¦	    1,017     	¦	    1,018

	          4          	¦	    1,022     	¦	    1,023     	¦	    1,024

	          5          	¦	    1,028     	¦	    1,029     	¦	    1,030

	          6          	¦	    1,034     	¦	    1,036     	¦	    1,036

	          7          	¦	    1,040     	¦	    1,042     	¦	    1,042

	          8          	¦	    1,046     	¦	    1,048     	¦	    1,048

	          9          	¦	    1,051     	¦	    1,055     	¦	    1,052

	         10          	¦	    1,056     	¦	    1,061     	¦	    1,056

	Приложение 2. (Измененная редакция, Изм. N 1).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.