Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 25 сентября 1980 г. N 149

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ПАНЕЛИ СЛОИСТЫЕ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПЛАСТОВ
	ДЛЯ СТЕН И ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЙ
	ПЕНОПЛАСТЫ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСАДКИ
	Laminated wall and roof panels with plastic foam thermal insulation.
	Plastic foams. Method of determining shrinkage
	ГОСТ 24434-80

	Группа Ж39

	Срок введения

	1 января 1982 года

	Разработан Центральным научно-исследовательским институтом строительных
	конструкций им. В.А. Кучеренко Госстроя СССР, Министерством промышленности
	строительных материалов СССР.

	Исполнители: К.В. Панферов, канд. техн. наук; В.В. Гурьев, канд. техн. наук
	(руководители темы); А.М. Чистяков, канд. техн. наук; Ю.Я. Сенчило, канд. техн. наук;
	С.Б. Ермолов, канд. техн. наук; И.Г. Романенков, д-р техн. наук; О.П. Гаршина; А.Т.
	Бублик, канд. техн. наук; Ю.Г. Горбачев, канд. техн. наук; В.И. Третьяков; П.М.
	Кораблин.

	Внесен Центральным научно-исследовательским институтом строительных
	конструкций им. В.А. Кучеренко Госстроя СССР.

	Директор А.Ф. Смирнов.

	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по делам строительства от 25 сентября 1980 г. N 149.

	Настоящий стандарт распространяется на слоистые панели с конструкционным

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	утеплителем из заливочных пенопластов (с листами из металла, асбестоцемента,
	древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит, фанеры, стеклопластиков и др.)
	для стен и покрытий зданий и устанавливает метод определения технологической
	усадки утеплителя, появляющейся после формования пенопласта в полости панелей.

	Сущность метода заключается в определении разности размеров формы и
	отформованного в ней образца в течение заданного времени в направлении,
	перпендикулярном направлению вспенивания.

	Применение указанного метода должно предусматриваться стандартами и
	техническими условиями, устанавливающими технические требования к панелям с
	конструкционным утеплителем из пенопластов для стен и покрытий зданий.

	1. АППАРАТУРА

	1.1. Для определения технологической усадки применяют приспособление,
	указанное на чертеже, состоящее из формы и индикаторов.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - образец; 2 - листы; 3 - ограничительная рамка; 4 - упорная пластина; 5 -
	кронштейн; 6 - индикатор

	1.1.1. Форма представляет собой ограничительную рамку с двумя съемными
	листами.

	Ограничительная рамка должна иметь в плане размеры (внутренние) 200 x 200 мм
	и высоту 80 мм. Предельные отклонения внутренних размеров ограничительной рамки
	должны быть не более +/- 0,5 мм.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Ограничительную рамку изготавливают из древесины. Допускается изготовление
	ограничительной рамки из пластмассы по согласованию с базовой организацией по
	стандартизации слоистых панелей с утеплителем из пенопластов.

	Материал съемных листов должен соответствовать материалу листов обшивки,
	применяемой при изготовлении слоистых панелей.

	1.1.2. Для измерения внутренних размеров ограничительной рамки используют
	штангенциркуль по ГОСТ 166-73, обеспечивающий измерение с погрешностью 0,1 мм.

	1.1.3. Для измерения усадки пенопласта используют индикаторы часового типа по
	ГОСТ 577-68 с ценой деления 0,01 мм.

	2. МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБРАЗЦОВ И ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

	2.1. Для изготовления образцов используют заливочную композицию, взятую
	непосредственно с поста заливки технологической линии по изготовлению панелей.

	2.2. Количество заливочной композиции для заливки в форму P в граммах
	определяют по формуле

	,

	где 1,2 - коэффициент потери массы, учитывающий способ заливки, состав и вид
	заливочной композиции и др.;

	V - объем формы, см3;

	- плотность пенопласта, г/см3.

	2.3. Режим изготовления образцов должен соответствовать технологическому
	регламенту на изготовление панелей, утвержденному в установленном порядке. При
	изготовлении образцов должно быть обеспечено восприятие избыточного давления,
	возникающего при вспенивании композиции.

	2.4. Число образцов для испытания следует принимать в соответствии со
	стандартами на панели, но не менее трех.

	2.5. Перед испытанием измеряют внутренние размеры рамки. Измерения
	производят во взаимно перпендикулярных направлениях в фиксированных точках,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	расположенных в центре каждой грани рамки.

	2.6. С внутренней стороны рамки устанавливают упорные пластины (см. чертеж),
	обеспечивающие контакт индикаторов с отформованным образцом.

	2.7. Для надежности соединения упорных пластин с образцом в процессе
	формования на нижнюю часть пластин (со стороны образца) предварительно наносят
	слой каучукового клея 88Н (адгезива).

	2.8. На внутренние поверхности рамки и листов наносят слой антиадгезионного
	состава по ГОСТ 6267-74 или ГОСТ 1033-79.

	3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

	3.1. Испытания проводят при температуре плюс (20 +/- 2) °C.

	3.2. Через 5 мин после завершения изготовления образца в соответствии с п. 2.3
	удаляют листы, устанавливают индикаторы так, чтобы их штоки упирались в верхние
	части упорных пластин (см. черт.), после чего снимают отсчеты по индикаторам.
	Измерение усадки производят один раз в сутки.

	3.3. Испытание считают законченным, если разница между двумя последующими
	отсчетами не превышает 3%.

	4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

	4.1. Величину усадки S в процентах вычисляют по формуле

	,

	где 	, 	, 	, 	 - разности конечных (в конце испытания) и начальных
	отсчетов по четырем индикаторам, мм;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	, 	 - внутренние размеры формы, мм, измеренные согласно п. 2.5.

	4.2. За результат испытания принимают среднее арифметическое значение усадок
	всех испытанных образцов, вычисленное с точностью до 0,01%.

	4.3. Данные испытания записывают в протокол, в котором указывают:

	дату изготовления образцов;

	режим изготовления;

	число образцов, взятых для испытания;

	состав и вид заливочной композиции;

	дату испытания;

	величину усадки;

	номер партии панелей.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.