Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 19 августа 1981 г. N 3946

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ЛАТЕКСЫ СИНТЕТИЧЕСКИЕ
	ПРАВИЛА ПРИЕМКИ, ОТБОР И ПОДГОТОВКА ПРОБ
	Latexes synthetic. Acceptance rules, sampling and sample preparation
	ГОСТ 24920-81 (СТ СЭВ 2354-80)

	Группа Л69

	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 августа
	1981 г. N 3946 срок действия установлен с 01.01.1983 до 01.01.1991.

	Разработан Министерством нефтеперерабатывающей и нефтехимической
	промышленности СССР.

	Исполнители: В.В. Иванова, О.С. Чечик.

	Внесен Министерством нефтеперерабатывающей и нефтехимической
	промышленности СССР.

	Зам. министра А.И. Лукашов.

	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по стандартам от 19 августа 1991 г. N 3946.

	Настоящий стандарт устанавливает правила приемки, методы отбора проб
	синтетических латексов и подготовку их к испытанию.

	Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2354-80.

	1. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1.1. Латекс принимают партиями. За партию принимают латекс одной марки в
	количестве не более 40 т, изготовленный за период не более 7 сут и оформленный
	одним документом о качестве, содержащим:

	наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак;

	наименование и марку продукта;

	дату изготовления;

	номер партии;

	номер железнодорожной цистерны;

	массу брутто и нетто;

	результаты проведенных испытаний;

	обозначение настоящего стандарта;

	изображение государственного Знака качества для латекса высшей категории
	качества.

	При транспортировании латекса в железнодорожных цистернах каждую цистерну
	считают партией.

	1.2. Для проверки качества латекса, поставляемого в барабанах и бочках, в
	зависимости от объема партии методом случайной выборки отбирают упаковочные
	единицы продукции (барабаны, бочки) согласно таблице.

	--------------------------------T---------------------------------

	Объем партии (барабан, бочка)  	¦	  Объем выборки (барабан, бочка)

	--------------------------------+---------------------------------

	          До 15                 	¦	                4

	Свыше 15 до 63                 	¦	                5

	   "   63                       	¦	                6

	1.3. Для проверки качества латекса в цистернах пробу отбирают от каждой
	цистерны.

	1.4. При получении неудовлетворительных результатов проверки хотя бы по
	одному из показателей по нему проводят повторную проверку на удвоенном объеме
	выборки, взятой от той же партии. Результаты повторных испытаний

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	распространяются на всю партию.

	2. ОТБОР ПРОБ

	2.1. Общие требования

	2.1.1. Объем пробы для испытания и время ее хранения должны соответствовать
	требованиям нормативно-технической документации на конкретные виды продукции и
	методы испытаний.

	2.1.2. Пробы латекса хранят при температуре от 5 до 30 °C в герметически
	закрытых емкостях, которые заполняют латексом на 4/5 их вместимости (с учетом
	теплового расширения).

	2.1.3. Пробоотборники и емкости для хранения проб должны быть чистыми,
	сухими и изготовлены из материалов, устойчивых к воздействию латексов.
	Металлические части пробоотборников, погружаемые в латекс, не должны содержать
	меди.

	2.2. Отбор проб из барабанов и бочек

	2.2.1. Для отбора проб из барабанов и бочек применяют пробоотборники в виде
	трубчатых зондов (пипеток), изготовленных из труб из органического или
	неорганического стекла диаметром от 20 до 40 мм и длиной до 1000 мм, снабженных
	наконечником для подключения резиновой оправки и сантиметровой шкалой (черт. 1).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 1

	2.2.2. Перед отбором пробы содержимое каждого барабана или бочки
	гомогенизируют по методу А или Б.

	Метод А. Если воздушное пространство в барабане или бочке составляет более 2%
	объема, то их кладут на бок и перекатывают не менее 10 мин. Затем барабаны или
	бочки переворачивают дном вверх и через 15 мин снова перекатывают не менее 10
	мин.

	Если воздушное пространство в барабане или бочке составляет менее 2% объема,
	то их содержимое переводят в резервуар большей вместимости, чем барабан или бочка,
	и тщательно перемешивают перфорированной дисковой мешалкой из нержавеющей
	стали в течение 10 мин.

	Если барабан или бочка имеют отверстие с крышкой, размер которого позволяет
	ввести в него лопасти мешалки, содержимое барабана или бочки тщательно
	перемешивают перфорированной мешалкой, как указано выше.

	Метод Б. На торцевой поверхности барабана или бочки по центру вырезают
	круглое отверстие, позволяющее ввести в него электрическую двухлопастную мешалку
	из нержавеющей стали с минимальным диаметром лопастей при полном развороте
	винта 110 мм. Затем содержимое барабана или бочки перемешивают до полного
	диспергирования отделившегося слоя.

	Частота вращения мешалки должна быть не менее 	 (об/мин) и подобрана
	так, чтобы при перемешивании не было завихрений.

	2.2.3. Сразу же после гомогенизации отбирают равные по объему точечные пробы
	по всей высоте барабана или бочки, медленно погружая пробоотборник до дна; затем
	закрывают верхний конец пробоотборника и переносят пробу в емкость для хранения.

	Точечные пробы перемешивают и получают объединенную пробу, из которой
	отбирают пробу для испытания.

	2.3. Отбор проб из цистерн

	2.3.1. Для отбора проб из цистерн применяют пробоотборники в виде трубчатых
	зондов с нижним конусным закрытием, изготовленных из труб из углеродистой или
	легированной стали, алюминия, меди, латуни или непластифицированного
	поливинилхлорида длиной до 3000 мм (черт. 2).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 2

	2.3.2. Из цистерн отбирают точечные пробы одинакового объема с трех уровней -
	верхнего, среднего и нижнего, переводят их в одну емкость, тщательно перемешивают
	и получают объединенную пробу, из которой затем отбирают пробу для испытания.

	2.3.3. В случае расслоения латекса в цистерне отбирают две дополнительные
	пробы: с уровня не ниже 75 мм от поверхности латекса и с уровня не выше 75 мм от
	дна цистерны.

	Правильность отбора проб из цистерн проверяется по результатам определения
	сухого вещества в каждой пробе. Расхождение между результатами определения сухого
	вещества в пробах не должно превышать 1%. Если это расхождение более 1%,
	содержимое цистерны тщательно перемешивают и повторно отбирают пробы.

	3. ПОДГОТОВКА ПРОБ

	3.1. Пробы латекса, отобранные согласно разд. 1 и 2, тщательно перемешивают и
	фильтруют через сетку из нержавеющей стали или другого материала, устойчивого к
	воздействию латекса, с размером ячейки не более 0,2 мм.

	Пробу, предназначенную для определения содержания коагулюма, не фильтруют.

	Если проба содержит пузырьки воздуха, ее оставляют стоять до их исчезновения.
	Для ускорения удаления пузырьков воздуха допускается пробу латекса
	центрифугировать или выдерживать под вакуумом.

	3.2. Результаты испытаний записывают в протокол, который должен содержать
	следующие данные:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	марку и номер партии латекса;

	наименование предприятия-изготовителя и страны;

	метод гомогенизации латекса;

	обозначение настоящего стандарта;

	дату отбора пробы.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.