Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 17 января 1983 г. N 12

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ПОЛИМЕРНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
	ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ И УПЛОТНЯЮЩИЕ
	КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Sealants and caulking products for building constructions. Classification
	and general technical requirements
	ГОСТ 25621-83

	Группа Ж10

	Срок введения

	1 июля 1983 года

	Разработан Государственным комитетом по гражданскому строительству и
	архитектуре при Госстрое СССР, Центральным научно-исследовательским и проектно-
	экспериментальным институтом промышленных зданий и сооружений
	(ЦНИИПРОМЗДАНИЙ) Госстроя СССР, Министерством промышленности
	строительных материалов СССР, Министерством нефтеперерабатывающей и
	нефтехимической промышленности СССР, Главным архитектурно-планировочным
	управлением г. Москвы.

	Исполнители: О.Ю. Якуб, канд. техн. наук (руководитель темы); Т.С. Сергеева;
	С.Ч. Иртуганова, канд. техн. наук; М.П. Макотинский, канд. архит.; М.П. Поманская,
	канд. техн. наук; В.И. Ватажина, канд. техн. наук; А.Т. Бублик, канд. техн. наук; Т.И.
	Михайлова; М.Я. Крейндель; Р.А. Смыслова, канд. техн. наук; Б.М. Чаусова; Р.А.
	Танхилевич; В.В. Белякова; Н.Д. Серебренникова, канд. техн. наук; И.М. Азовская; И.А.
	Егорова; М.П. Кораблин.

	Внесен Государственным комитетом по гражданскому строительству и
	архитектуре при Госстрое СССР.

	Зам. председателя С.Г. Змеул.

	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	СССР по делам строительства от 17 января 1983 г. N 12.

	Настоящий стандарт распространяется на герметизирующие и уплотняющие
	полимерные строительные материалы и изделия, применяемые в стыках сборных
	элементов ограждающих конструкций жилых, общественных и производственных
	зданий и сооружений для защиты от водо- и воздухопроницания, и устанавливает
	классификацию и общие технические требования к ним.

	Стандарт не распространяется на материалы и изделия для герметизации стыков
	металлических слоистых панелей с утеплителем из пенопластов, а также стыков
	специальных сооружений, эксплуатируемых в условиях агрессивных сред.

	Пояснения к терминам, используемым в настоящем стандарте, приведены в
	справочном Приложении 1.

	1. КЛАССИФИКАЦИЯ

	1.1. Герметизирующие и уплотняющие строительные материалы и изделия
	классифицируют по следующим основным признакам:

	назначению;

	упругим свойствам;

	виду.

	1.1.1. По назначению и выполняемым в стыке функциям герметизирующие и
	уплотняющие материалы и изделия подразделяют на водозащитные, воздухозащитные
	и водо- и воздухозащитные.

	Водозащитные изделия в стыках служат преградой атмосферной влаге, их
	используют в качестве водоотбойных и водоотводящих элементов.

	Воздухозащитные материалы и изделия предохраняют стыки от
	воздухопроницания, их используют в качестве воздухозащитных уплотнений и
	проклеек.

	Водо- и воздухозащитные материалы предохраняют стыки одновременно от водо-
	и воздухопроницания, их используют для герметизации швов.

	Водо- и воздухозащитные материалы подразделяют на материалы для
	герметизации стыков сборных элементов стен и покрытий и материалы для
	герметизации стыков в светопрозрачных конструкциях.

	1.1.2. По упругим свойствам герметизирующие и уплотняющие материалы и
	изделия подразделяют на пластичные, эластичные и пластоэластичные.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1.1.3. По виду герметизирующие и уплотняющие материалы и изделия
	подразделяют на мастики и погонажные изделия.

	1.2. Мастики классифицируют по следующим признакам:

	характеру перехода в рабочее состояние;

	полимерной основе;

	по количеству компонентов при поставке.

	1.2.1. По характеру перехода в рабочее состояние мастики подразделяют на
	отверждающиеся, неотверждающиеся (нетвердеющие) и высыхающие (твердеющие).

	1.2.2. По полимерной основе мастики подразделяют на:

	полисульфидные (тиоколовые);

	полиуретановые;

	кремнийорганические (силоксановые, силиконовые);

	бутилкаучуковые;

	полиизобутиленовые;

	этиленпропиленовые;

	акрилатные;

	и на других полимерных основах.

	1.2.3. По количеству компонентов при поставке мастики подразделяют на:

	однокомпонентные;

	многокомпонентные (из 2 и более).

	1.3. Погонажные герметизирующие и уплотняющие изделия классифицируют по:

	форме поперечного сечения;

	структуре;

	полимерной основе;

	способу установки.

	1.3.1. По форме поперечного сечения погонажные изделия подразделяют на:

	ленты;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	прокладки прямоугольного, круглого и овального сечений;

	профили специальных конфигураций.

	1.3.2. По структуре погонажные изделия подразделяют на плотные и пористые.

	1.3.3. По полимерной основе погонажные изделия подразделяют на:

	полиуретановые;

	полиэтиленовые;

	бутилкаучуковые;

	поливинилхлоридные;

	и на других полимерных основах.

	1.3.4. По способу установки (укладки) в стыке погонажные изделия подразделяют
	на:

	устанавливаемые насухо;

	приклеиваемые специальными составами;

	самоклеящиеся.

	Перечень основных герметизирующих и уплотняющих полимерных строительных
	материалов и изделий, выпускаемых промышленностью, приведен в справочном
	Приложении 2.

	2. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	2.1. Герметизирующие и уплотняющие строительные материалы и изделия
	должны отвечать требованиям настоящего стандарта и нормативно-технической
	документации на конкретные виды продукции.

	2.2. Герметизирующие и уплотняющие строительные материалы и изделия
	должны применяться в соответствии с нормативно-технической документацией по их
	применению.

	2.3. Герметизирующие и уплотняющие материалы и изделия в течение всего
	периода их эксплуатации в конструкциях должны обеспечивать надежную изоляцию
	стыковых соединений при всех видах механических и климатических воздействий и
	удовлетворять следующим требованиям:

	обладать стабильными физико-механическими и адгезионными свойствами в

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	интервале эксплуатационных температур от минус 40 до плюс 70 °С, а для районов
	Крайнего Севера - от минус 60 до плюс 50 °С;

	быть атмосферо- и водостойкими;

	не выделять при применении внутри помещений вредные вещества в
	количествах, превышающих предельно допустимые концентрации и допустимые
	уровни для полимерных материалов;

	не снижать нормируемых пределов огнестойкости конструктивных элементов
	зданий;

	иметь гарантийный срок хранения не менее года, а для отверждающихся мастик -
	не менее 6 мес.

	2.4. Мастики

	2.4.1. Однокомпонентные мастики должны выпускаться в готовом к
	употреблению виде, многокомпонентные - в виде составных частей, поставляемых
	комплектно, в удобной таре и расфасовке.

	2.4.2. Перед герметизацией стыков бетонных и железобетонных элементов, а
	также в других случаях, регламентированных нормативно-техническими документами,
	следует применять специальные грунтовочные составы (грунтовки).

	Грунтовочные составы должны:

	обеспечивать прочность связи мастик с основанием, превышающую
	максимальные напряжения в мастичном шве в период эксплуатации;

	легко наноситься кистью или пневмонабрызгом; толщина слоя - 0,1 - 0,3 мм;

	обеспечивать возможность нанесения мастик не более чем через 1 ч после
	нанесения грунтовок.

	2.4.3. Мастики должны обладать необходимой удобоукладываемостью в
	интервале температур нанесения.

	2.4.4. Мастики должны обладать необходимым сопротивлением текучести и
	удерживаться в стыке во время нанесения и эксплуатации.

	2.4.5. Отверждающиеся мастики должны:

	обладать условной прочностью в момент разрыва - не менее 0,1 МПа (1 кгс/см2);

	иметь относительное удлинение в момент разрыва - не менее 300% на образцах-
	лопатках или 150% на образцах-швах.

	Прочность связи мастик с поверхностью образца не должна быть менее ее
	прочности при разрыве при когезионном характере разрушения.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Жизнеспособность двухкомпонентных отверждающихся мастик не должна быть
	менее 2 ч.

	2.4.6. Неотверждающиеся мастики должны быть однородными. На поперечном
	срезе брикета сечением 60 х 30 мм не должно быть более двух включений диаметром
	более 1 мм.

	Пенетрация неотверждающихся мастик, предназначенных для герметизации
	стыков сборных элементов стен и покрытий, а также светопрозрачных конструкций, не
	должна быть менее соответственно 6 и 4 мм.

	Относительное удлинение неотверждающихся мастик при минимально
	допустимой температуре эксплуатации не должно быть менее 7%.

	2.4.7. Высыхающие мастики должны:

	обеспечивать время высыхания до отлипа не более 60 мин;

	иметь содержание сухого остатка не менее 50%;

	не содержать в своем составе токсичных растворителей.

	2.5. Погонажные изделия

	2.5.1. Погонажные изделия для изоляции стыков должны выпускаться готовыми к
	употреблению. Изделия, предназначенные для наклейки в стыках, должны
	поставляться в комплекте с клеями.

	Примечание. По соглашению с потребителем допускается поставка изделий без
	клея.

	2.5.2. Погонажные изделия должны выпускаться и поставляться различных
	типоразмеров с учетом возможных вариаций размеров зазоров в стыках.

	2.5.3. Погонажные изделия должны иметь однородную структуру, без
	посторонних включений. Пористые прокладки должны иметь равномерную пористость
	и сплошную поверхностную пленку.

	2.5.4. Погонажные изделия, применяемые в стыках в обжатом состоянии, должны
	обладать:

	необходимой сжимаемостью, допускающей установку их встык вручную, без
	больших усилий в интервале температур нанесения;

	способностью упругого восстановления после снятия нагрузки в интервале
	температур эксплуатации.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение 1

	Справочное

	ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ, И ИХ
	ПОЯСНЕНИЯ

	Герметизирующие и уплотняющие материалы и изделия - материалы и изделия на
	основе полимеров, которые наносят или устанавливают в зазоры между сборными
	элементами с целью защиты стыковых соединений от проникания воздуха и (или)
	атмосферной влаги.

	Пластичные материалы и изделия - материалы и изделия, не обладающие
	упругостью, сохраняющие приобретенную форму и изменяющие ее только при
	повторном воздействии нагрузки.

	Эластичные материалы и изделия - материалы и изделия, обладающие упругими
	свойствами, способные восстанавливать первоначальную форму после снятия
	нагрузки.

	Пластоэластичные материалы и изделия - материалы и изделия, обладающие
	наряду с пластическими свойствами некоторой упругостью, способные к частичному
	восстановлению первоначальной формы после снятия нагрузки.

	Мастики отверждающегося типа (герметики) - материалы, которые при переходе в
	рабочее состояние в присутствии химических агентов, влаги или кислорода
	отверждаются с образованием пространственных химических структурных связей.

	Мастики неотверждающегося типа (герметики, пасты, замазки) - материалы,
	консистенция которых после изготовления и в процессе эксплуатации практически не
	изменяется.

	Мастики высыхающего типа (герметики, клеи-герметики) - материалы, которые
	переходят в рабочее состояние за счет удаления входящих в их состав
	низкомолекулярных компонентов (растворителей).

	Интервал температур нанесения - интервал температур наружного воздуха, в
	котором допускается нанесение (установка) герметизирующих и уплотняющих

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	материалов и изделий.

	Грунтовка или подслой - состав, наносимый на поверхность сопрягаемых
	элементов перед укладкой мастики для улучшения адгезии.

	Жизнеспособность - период времени после смешивания многокомпонентной
	мастики, в течение которого материал может быть уложен встык при определенной
	температуре.

	Приложение 2

	Справочное

	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИХ И УПЛОТНЯЮЩИХ
	ПОЛИМЕРНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ,
	ВЫПУСКАЕМЫХ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ

	1. Водозащитные изделия

	1.1. Водоотбойные.

	1.1.1. Ленты полиэтиленовые.

	1.1.2. Ленты резиновые.

	1.1.3. Профили и ленты поливинилхлоридные.

	1.2. Водоотводящие.

	1.2.1. Водоотводящие фартуки резиновые.

	1.2.2. Водоотводящие трубки полимерные.

	2. Воздухозащитные материалы и изделия

	2.1. Ленты воздухозащитные из невулканизованной резины на клеях.

	2.2. Ленты воздухозащитные самоклеящиеся.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.3. Прокладки пористые уплотняющие.

	2.3.1. Резиновые.

	2.3.2. Полиэтиленовые.

	2.3.3. Полиуретановые.

	3. Водо- и воздухозащитные материалы и изделия

	3.1. Мастики.

	3.1.1. Отверждающиеся:

	многокомпонентные:

	полисульфидные (тиоколовые);

	бутилкаучуковые;

	однокомпонентные:

	кремнийорганические (силоксановые, силиконовые), полисульфидные
	(тиоколовые).

	3.1.2. Неотверждающиеся:

	полиизобутиленовые;

	бутилкаучуковые;

	этиленпропиленовые.

	3.1.3. Высыхающие: дивинилстирольные.

	3.2. Ленты.

	3.2.1. Ленты герметизирующие самоклеящиеся каучуковые.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.