Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 30 ноября 1983 г. N 5642

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ
	МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА И
	МАССОВОЙ ДОЛИ ГАЛИ
	Chrysotile asbestos. Methods for determination of fractional composition
	and foreign matters content
	ГОСТ 25984.1-83
	(в ред. Изменения N 1, утв. в марте 1989 г., Изменения N 2,
	введенного в действие Постановлением Госстандарта РФ от
	11.10.1995 N 536)

	Группа А59

	ОКСТУ 2509

	Дата введения

	1 января 1985 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Разработан и внесен Министерством промышленности строительных
	материалов СССР.

	Разработчики: Б.А. Половнев, А.М. Маркелова, Л.Т. Казарович, Р.Я. Комарова,
	И.П. Козырина, Н.Г. Мананкова.

	2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по стандартам от 30 ноября 1983 г. N 5642.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3. Взамен ГОСТ 12871-67 в части пп. 3.3 и 3.8а.

	4. Ссылочные нормативно-технические документы

	------------------------------------------T-----------------------

	Обозначение НТД, на который дана ссылка  	¦	     Номер пункта

	------------------------------------------+-----------------------

	ГОСТ 6613-86                              	¦	       1.3; 2.3

	ГОСТ 25983-83                             	¦	       1.2

	5. Ограничение срока действия снято Протоколом Межгосударственного совета
	по стандартизации, метрологии и сертификации N 4 от 21.10.1993.

	6. Переиздание (январь 1994 г.) с Изменением N 1, утвержденным в марте 1989 г.
	(ИУС 6-89).

	Настоящий стандарт устанавливает два метода определения фракционного
	состава хризотилового асбеста (далее - асбеста):

	сухой - для определения массовой доли остатков на ситах 12,7; 4,8 и 1,35 мм,
	фракции менее 0,4 мм и гали;

	мокрый - для определения массовой доли фракций менее 0,14 и более 1 мм или
	более 0,8 мм.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	Раздел 1 утратил силу с 1 января 2006 года в связи с изданием Приказа
	Ростехрегулирования от 26.04.2005 N 97-ст.

	1. СУХОЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА И
	МАССОВОЙ ДОЛИ ГАЛИ

	1.1. Сущность метода заключается в определении количественного распределения
	асбеста по фракциям путем сухого рассева на ситах с последующим ручным отбором

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	гали.

	1.2. Методы отбора и подготовки пробы для испытания - по ГОСТ 25983-83.

	1.3. Аппаратура

	Весы лабораторные с погрешностью не более 0,1 г.

	(в ред. Изменения N 2, введенного в действие Постановлением Госстандарта РФ от
	11.10.1995 N 536)

	Весы общего назначения с погрешностью не более 2 г.

	(в ред. Изменения N 2, введенного в действие Постановлением Госстандарта РФ от
	11.10.1995 N 536)

	Сито с сеткой N 04 по ГОСТ 6613-86 размером 440 x 300 x 65 мм для отбора гали.

	Щетка волосяная.

	Аппарат контрольный, изготовляемый по технической документации,
	утвержденной в установленном порядке, который представляет собой грохот с
	продольно-вертикальными колебаниями (черт. 1). Платформа приводится в движение

	валом через эксцентрики. Частота вращения вала (5,00 +/- 0,03) 	, амплитуда
	колебаний платформы (19,8 +/- 0,2) мм. На платформу устанавливается ящик и
	комплект из четырех сит. Верхнее сито закрывается прижимной крышкой. Размеры
	стороны ячеек сеток на ситах приведены в таблице.

	(в ред. Изменения N 2, введенного в действие Постановлением Госстандарта РФ от
	11.10.1995 N 536)

	Лабораторный грохот

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - шарнирная стойка; 2 - электродвигатель; 3 - платформа; 4 - комплект сит; 5 -
	приводной вал; 6 - счетчик оборотов вала; 7 - станина

	Черт. 1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	----------------------T-----------------------T-------------------

	Номер сита (нумерация 	¦	 Размер стороны ячейки 	¦	Диаметр проволоки,

	  от верхнего сита)   	¦	     в свету, мм       	¦	        мм

	----------------------+-----------------------+-------------------

	          1           	¦	         12,7          	¦	       2,67

	          2           	¦	          4,8          	¦	       1,6

	          3           	¦	          1,35         	¦	       1,19

	          4           	¦	          0,4          	¦	       0,25

	(в ред. Изменения N 2, введенного в действие Постановлением Госстандарта РФ от
	11.10.1995 N 536)

	Цикл работы аппарата задается счетчиком оборотов или реле времени. Для
	устранения выбега привода вала при остановке аппарат снабжен тормозом.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	1.4. Проведение испытания

	1.4.1. Испытание проводится параллельно на двух навесках.

	1.4.2. На платформу контрольного аппарата ставят ящик, а затем последовательно
	сита N 4, 3, 2, 1.

	Навеску асбеста массой 500 г высыпают на верхнее сито равномерным слоем по
	всей площади. Верхнее сито закрывают крышкой и весь комплект сит закрепляют на
	платформе специальным приспособлением. Аппарат приводят в действие на 120 с.
	После автоматического отключения аппарата крышку открывают, с каждого сита
	отдельно собирают оставшийся продукт и взвешивают с погрешностью не более 2 г,
	продукт из ящика - с погрешностью не более 0,1 г.

	1.4.3. Продукт из сита N 3 высыпают на стол и вручную выбирают из него галю.
	Продукт из сита N 4 высыпают на сито с сеткой N 04, вручную встряхивают и
	отбирают распушенное волокно волосяной щеткой.

	Оставшийся на сите продукт с нераспушенными агрегатами волокна слегка
	растирают между резиновыми поверхностями и вновь отбирают распушенное волокно
	щеткой на сите. Отобранную галю с обоих сит взвешивают с погрешностью не более
	0,1 г.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	В асбесте 0 - 2-й групп наличие гали определяется визуально.

	1.5. Обработка результатов

	1.5.1. Массовую долю (X) остатков на ситах аппарата или массовую долю фракции
	менее 0,4 мм, или массовую долю гали в процентах вычисляют по формуле

	,

	где 	 - масса остатка на сите или ящике или масса гали, г;

	(в ред. Изменения N 2, введенного в действие Постановлением Госстандарта РФ от
	11.10.1995 N 536)

	m - масса пробы, г.

	1.5.2. Абсолютные расхождения между параллельными определениями не
	должны превышать:

	(в ред. Изменения N 2, введенного в действие Постановлением Госстандарта РФ от
	11.10.1995 N 536)

	    по массовой доле остатка на ситах:

	    1,2% - при результатах от  5 до 30%,

	    1,6%    "       "      от 30 до 50%,

	    2,0%    "       "      от 50 до 80%;

	    по массовой доле фракции менее 0,4 мм:

	    0,4% - при результатах от  2 до 5%,

	    0,6     "       "      от  5 до 10%,

	    0,8%    "       "      от 10 до 20%.

	По массовой доле гали расхождение не должно превышать 0,2%.

	1.5.3. Если расхождения между результатами двух параллельных определений
	превышают приведенные значения, определение повторяют.

	За окончательный результат анализа принимают среднее арифметическое
	результатов двух последних определений.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2. МОКРЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА

	2.1. Сущность метода заключается в определении количественного распределения
	асбеста по фракциям путем рассева на ситах под воздействием восходящей струи воды,
	получающей движение от колеблющейся диафрагмы.

	2.2. Методы отбора и подготовки проб для испытания - по ГОСТ 25983-83.

	2.3. Аппаратура

	Весы лабораторные с погрешностью не более 0,03 г.

	(в ред. Изменения N 2, введенного в действие Постановлением Госстандарта РФ от
	11.10.1995 N 536)

	Шкаф сушильный с терморегулятором, обеспечивающий температуру (110 +/- 10)
	°C.

	Плитка электрическая с закрытой спиралью.

	Сосуд вместимостью 0,5 дм3.

	Секундомер.

	Гидроклассификатор диафрагмовый, изготовляемый по технической
	документации, утвержденной в установленном порядке.

	Диафрагмовый гидроклассификатор (черт. 2) состоит из камеры с двумя ситами,
	расположенными одно над другим (верхнее с сеткой N 1, для асбеста 3, 4-й групп или
	N 08 для асбеста 5, 6-й групп, нижнее N 014 по ГОСТ 6613-86), под ситами
	расположена эластичная диафрагма. Диафрагма при работе совершает вертикальные

	колебания с частотой (4,17 +/- 0,08) 	 и амплитудой (24 +/- 1) мм. Классификация
	пробы асбеста осуществляется при постоянном расходе воды (7,0 +/- 0,3) дм3/мин. Вода
	подается в камеру под сита и контролируется ротаметром. Уровень воды в камере
	фиксируется регулятором уровня. Все узлы гидроклассификатора смонтированы в
	корпусе, являющемся одновременно столом для лаборанта.

	(в ред. Изменения N 2, введенного в действие Постановлением Госстандарта РФ от
	11.10.1995 N 536)

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	Диафрагмовый гидроклассификатор

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - регулятор уровня; 2 - ротаметр; 3 - сетка N 1 или 0,8; 4 - сетка N 014; 5 -
	резиновая диафрагма
	Черт. 2

	2.4. Проведение испытания

	2.4.1. Испытание проводится параллельно на двух навесках.

	2.4.2. Навеску асбеста массой 25 г помещают в сосуд, заливают примерно 0,5 дм3
	воды и перемешивают около 30 с.

	Подготовленную смесь выливают на сито, сито закрывают колпаком,
	гидроклассификатор приводят в действие для асбеста 3, 4-й групп на 300 с, а для
	асбеста 5, 6-й групп на 180 с. После отключения гидроклассификатора подачу воды
	прекращают.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	С каждого сита тщательно собирают волокно асбеста, помещают его в
	металлический сосуд и высушивают до постоянной массы. Высушенное волокно
	асбеста охлаждают и взвешивают с погрешностью не более 0,03 г.

	2.5. Обработка результатов

	2.5.1. Массовую долю фракций менее 0,14 мм (X) и более 1 мм или более 0,8 мм (

	) в процентах вычисляют по формулам

	;

	,

	где m - масса пробы, г;

	- масса остатка на сетке N 1 или N 08, г;

	(в ред. Изменения N 2, введенного в действие Постановлением Госстандарта РФ от
	11.10.1995 N 536)

	- масса остатка на сетке N 014, г.

	2.5.2. За результат анализа принимают среднее арифметическое значение
	результатов двух параллельных определений, абсолютные расхождения между
	которыми не должны превышать 2,0% по массовой доле фракций более 1 мм и более
	0,8 мм и менее 0,14 мм.

	(в ред. Изменения N 2, введенного в действие Постановлением Госстандарта РФ от
	11.10.1995 N 536)

	2.5.1, 2.5.2. (Измененная редакция, Изм. N 1).

	2.5.3. Если расхождение результатов двух параллельных определений превышает
	приведенное значение, испытание повторяют.

	За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух
	последних определений.

	(п. 2.5.3 в ред. Изменения N 2, введенного в действие Постановлением Госстандарта
	РФ от 11.10.1995 N 536)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.