Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 30 ноября 1983 г. N 5642

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ
	МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАГИ
	Chrysotile asbestos. Method for determination of moisture content
	ГОСТ 25984.4-83

	Группа А59

	ОКСТУ 2509

	Дата введения

	1 января 1985 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Разработан и внесен Министерством промышленности строительных
	материалов СССР.

	Разработчики: Б.А. Половнев, А.М. Маркелова, Л.Т. Казарович, Р.Я. Комарова,
	И.П. Козырина, Н.Г. Мананкова.

	2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по стандартам от 30 ноября 1983 г. N 5642.

	3. Взамен ГОСТ 12871-67 в части п. 3.7.

	4. Ссылочные нормативно-технические документы

	----------------------------------------------T-------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	   Обозначение НТД, на который дана ссылка    	¦	   Номер пункта

	----------------------------------------------+-------------------

	ГОСТ 25983-83                                 	¦	        1.1

	5. Ограничение срока действия снято Протоколом Межгосударственного совета
	по стандартизации, метрологии и сертификации N 4 от 21.10.1993.

	6. Переиздание. Январь 1994 г.

	Настоящий стандарт устанавливает метод определения массовой доли влаги в
	хризотиловом асбесте (далее - асбесте).

	Сущность метода заключается в высушивании асбеста в сушильном шкафу при
	температуре (110 +/- 10) °C до постоянной массы.

	1. ОТБОР ПРОБ

	1.1. Методы отбора и подготовки пробы для испытания - по ГОСТ 25983-83.

	2. АППАРАТУРА

	Весы лабораторные с погрешностью взвешивания не более 0,1 г.

	Эксикатор.

	Шкаф сушильный с терморегулятором, обеспечивающим температуру нагрева (110
	+/- 10) °C.

	3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

	3.1. Испытание проводится параллельно на двух навесках.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3.2. Навеску асбеста массой 50 г помещают в сушильный шкаф и высушивают при
	температуре (110 +/- 10) °C до постоянной массы. Затем пробу охлаждают до
	комнатной температуры в эксикаторе и взвешивают с погрешностью не более 0,1 г.

	4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

	4.1. Массовую долю влаги (W) в процентах вычисляют по формуле

	,

	где m - масса навески асбеста до высушивания, г;

	- масса навески асбеста после высушивания, г.

	4.2. За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух
	параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не должно
	превышать 0,5%.

	4.3. Если расхождение между результатами параллельных определений превышает
	приведенную величину, испытания повторяют.

	За окончательный результат испытания принимают среднее арифметическое
	результатов двух последних определений.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.