Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 30 ноября 1983 г. N 5642

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ
	МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАСЫПНОЙ ПЛОТНОСТИ
	Chrysotile asbestos. Method for determination of bulk density
	ГОСТ 25984.5-83
	(в ред. Изменения N 1, утв. в марте 1989 г.)

	Группа А59

	ОКСТУ 2509

	Дата введения

	1 января 1985 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Разработан и внесен Министерством промышленности строительных
	материалов СССР.

	Разработчики: Б.А. Половнев, А.М. Маркелова, Л.Т. Казарович, Р.Я. Комарова,
	И.П. Козырина, Н.Г. Мананкова.

	2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по стандартам от 30 ноября 1983 г. N 5642.

	3. Взамен ГОСТ 12871-67 в части п. 3.6.

	4. Ссылочные нормативно-технические документы

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	---------------------------------------------T--------------------

	   Обозначение НТД, на который дана ссылка   	¦	    Номер пункта

	---------------------------------------------+--------------------

	ГОСТ 25983-83                                	¦	        1.1

	5. Ограничение срока действия снято Протоколом Межгосударственного совета
	по стандартизации, метрологии и сертификации N 4 от 21.10.1993.

	6. Переиздание (январь 1994 г.) с Изменением N 1, утвержденным в марте 1989 г.
	(ИУС 6-89).

	Настоящий стандарт устанавливает метод определения насыпной плотности
	хризотилового асбеста (далее - асбеста).

	1. ОТБОР ПРОБ

	1.1. Методы отбора и подготовки пробы для испытания - по ГОСТ 25983-83.

	2. АППАРАТУРА

	Весы общего назначения с погрешностью взвешивания не более 2 г.

	Установка для определения насыпной плотности, изготовляемая по технической
	документации, утвержденной в установленном порядке.

	Установка (чертеж) состоит из металлического цилиндра внутренним диаметром
	88 мм, вместимостью 1 дм3 и приспособления для ссыпания продукта.
	Приспособление включает горизонтальную площадку и наклонную плоскость, угол
	наклона которой к плоскости стола составляет 60°. Приспособление установлено на
	основании так, чтобы расстояние нижнего края наклонной плоскости от верха
	цилиндра было 35 мм.

	Установка для определения насыпной плотности

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - цилиндр; 2 - приспособление для ссыпания продукта

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

	3.1. Испытание проводится параллельно на двух навесках.

	3.2. Навески асбеста массой примерно по 200 г помещают ровным слоем на
	горизонтальную площадку установки, постепенно ссыпают по наклонной плоскости в
	металлический цилиндр. После наполнения цилиндра излишек асбеста снимают
	ножом вровень с краем цилиндра. Содержимое цилиндра взвешивают с погрешностью
	не более 2 г.

	4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

	4.1. Насыпную плотность (X) в г/дм3 вычисляют по формуле

	,

	где m - масса асбеста в цилиндре, г;

	V - объем цилиндра, дм3.

	4.2. За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух
	параллельных определений, расхождения между которыми не должно превышать 10
	г/дм3.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4.3. Если расхождение между результатами параллельных определений превышает
	приведенную величину, испытание повторяют.

	За окончательный результат испытания принимают среднее арифметическое
	результатов двух последних определений.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.