Введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 21 июня 1985 г. N 1837

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНЫЕ
	КАРБИДКРЕМНИЕВЫЕ
	МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВОБОДНОГО КРЕМНИЯ
	Silicon carbide refractory materials and products. Determination of free
	silicon
	ГОСТ 26564.4-85 (СТ СЭВ 4556-84)
	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от
	29.12.1990 N 3473)

	Группа И29

	ОКСТУ 1509

	Разработан Министерством черной металлургии СССР.

	Исполнители: Ю.А. Полонский, В.А. Орлов, А.С. Норкина, В.С. Яковлева, С.Б.
	Пашкова.

	Внесен Министерством черной металлургии СССР.

	Член Коллегии В.Г. Антипин.

	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по стандартам от 21 июня 1985 г. N 1837.

	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 июня
	1985 г. N 1837 срок действия установлен с 01.07.1986 до 01.07.1991.

	Настоящий стандарт устанавливает газообъемный метод определения свободного
	кремния в огнеупорных карбидкремниевых материалах и изделиях (при массовой доле
	от 0,3 до 3%).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Метод основан на измерении объема водорода, выделяющегося при
	взаимодействии свободного кремния с раствором гидроокиси натрия, эквивалентного
	массовой доле свободного кремния.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.1990 N 3473)

	Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4556-84.

	1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	1.1. Общие требования к методу анализа - по ГОСТ 26564.0-85.

	2. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ

	Кальциметр - установка для определения объема выделившегося водорода. Схема
	установки приведена на чертеже.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.1990 N 3473)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - реакционная колба; 2 - измерительная бюретка; 3 - термостатирующая мантия;
	4 - трехходовой кран; 5 - сообщающийся цилиндр; 6 - уравнительная склянка
	(чертеж в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от
	29.12.1990 N 3473)

	Абзац исключен с 1 сентября 1991 года. - Изменение N 1, утв. Постановлением
	Госстандарта СССР от 29.12.1990 N 3473.

	Натрия гидроокись по ГОСТ 4328-77, раствор с массовой долей гидроокиси 25%.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.1990 N 3473)

	Кислота серная по ГОСТ 4204-77.

	Метиловый красный по НТД.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.1990 N 3473)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА (раздел 3 в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением
	Госстандарта СССР от 29.12.1990 N 3473)

	3.1. Навеску массой 0,1 - 5,0 г (в зависимости от предполагаемой массовой доли
	свободного кремния) помещают в реакционную колбу 1. Затем приливают 40 см3
	раствора гидроокиси натрия, тщательно закрывают пробкой с трубкой, соединяющей
	колбу с измерительной бюреткой, заполненной до нулевого деления запорной
	жидкостью (раствор серной кислоты с массовой долей кислоты 1%, подкрашенный 3 -
	4 каплями метилового красного). Отметив температуру начала опыта, соединяют
	реакционную колбу посредством трехходового крана 4 с измерительной бюреткой,
	помещают колбу в водяную баню, нагревают до кипения и выдерживают на кипящей
	водяной бане в течение 2 ч. После прекращения выделения газа реакционную колбу 1
	вынимают из бани, охлаждают до температуры начала опыта. Уровни жидкости в
	измерительной бюретке 2 и цилиндре 5 с помощью уравнительной склянки
	выравнивают и измеряют объем выделившегося водорода.

	4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

	4.1. Объем водорода, приведенный к нормальным условиям (	, см3), вычисляют
	по формуле

	,

	где P - давление воздуха, кПа;

	W - упругость паров воды над запорной жидкостью, кПа (справочные данные);

	V - объем выделившегося водорода, см3;

	t - температура водорода, °C;

	101,32 - нормальное давление воздуха, кПа.

	Массовую долю свободного кремния (X) вычисляют по формуле

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	,

	где 0,000627 - коэффициент пересчета объема водорода на свободный кремний;

	m - масса навески, г.

	(п. 4.1 в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.1990 N
	3473)

	4.2. Нормы точности и нормативы контроля точности определения массовой доли
	свободного кремния приведены в таблице.

	                                                                          %

	-------------------T-----------T-------------------------------------------

	   Массовая доля   	¦	Погрешность	¦	          Допускаемые расхождения

	свободного кремния 	¦	результатов	+--------------T-------------T--------------

	                   	¦	  анализа  	¦	 двух средних 	¦	    двух     	¦	 результатов

	                   	¦	           	¦	 результатов  	¦	параллельных 	¦	   анализа

	                   	¦	           	¦	   анализа,   	¦	 определений 	¦	 стандартного

	                   	¦	           	¦	 выполненных  	¦	             	¦	  образца и

	                   	¦	           	¦	 в различных  	¦	             	¦	аттестованного

	                   	¦	           	¦	   условиях   	¦	             	¦	   значения

	-------------------+-----------+--------------+-------------+--------------

	От  0,3 до 1 включ.	¦	   0,10    	¦	     0,12     	¦	    0,10     	¦	     0,06

	Св. 1   "  3   "   	¦	   0,19    	¦	     0,24     	¦	    0,20     	¦	     0,12

	(п. 4.2 в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.1990 N
	3473)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.