Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 21 октября 1986 г. N 3139

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
	МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ К ВОЗДЕЙСТВИЮ
	ПЕРЕМЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР
	Paint materials. Method for determination of stability to temperature
	changes
	ГОСТ 27037-86 (СТ СЭВ 5261-85)

	Группа Л19

	ОКП 2310

	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 октября
	1986 г. N 3139 срок введения установлен с 01.01.1988.

	Разработан и внесен Министерством химической промышленности.

	Исполнители: В.В. Сашевский, канд. техн. наук; Л.К. Косарева, М.Л. Мухина.

	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по стандартам от 21.10.1986 N 3139.

	Настоящий стандарт распространяется на лакокрасочные материалы, нанесенные
	на металлические поверхности, и устанавливает метод определения устойчивости
	лакокрасочных покрытий к воздействию переменных температур.

	Стандарт содержит все требования СТ СЭВ 5261-85.

	В стандарт дополнительно включены требования к подготовке образцов для
	испытаний.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1. СУЩНОСТЬ МЕТОДА

	Метод заключается в чередующемся воздействии на лакокрасочное покрытие
	высокой и низкой температур с последующим определением изменений декоративных
	и защитных свойств по сравнению с контрольным образцом.

	2. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

	Шкаф сушильный, обеспечивающий поддержание требуемой температуры с
	погрешностью +/-2 °C.

	Камера холода, обеспечивающая поддержание температуры ниже 0 °C с
	погрешностью +/-2 °C.

	Пластинки металлические в соответствии с требованиями нормативно-
	технической документации на испытуемый лакокрасочный материал.

	Лупа с увеличением 4 или 	 по ГОСТ 25706-83.

	Часы.

	Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026-76.

	3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

	3.1. Для проведения испытаний используют четыре образца, один из которых
	является контрольным.

	3.2. Образцы для испытания подготавливают по ГОСТ 8832-76, если нет других
	указаний в нормативно-технической документации на лакокрасочный материал.

	3.3. Толщина покрытия, количество слоев, условия выдержки образцов перед
	испытаниями должны быть указаны в нормативно-технической документации на
	лакокрасочный материал.

	Испытаниям подвергают как однослойные, так и многослойные покрытия.

	3.4. Степень высыхания покрытий определяют по ГОСТ 19007-73.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

	4.1. Образцы помещают в сушильный шкаф и выдерживают при температуре (60
	+/- 2) °C в течение 1 ч, затем образцы переносят в камеру холода (время перемещения
	не более 2 мин) и выдерживают при температуре минус (40 +/- 2) °C в течение 1 ч.
	Образцы извлекают из камеры холода и выдерживают при температуре (20 +/- 5) °C в
	течение 15 мин, одновременно проводя осмотр внешнего вида покрытий.

	Цикл повторяют не менее 10 раз. Допускается проводить испытания при других
	температурно-временных режимах.

	4.2. Количество одновременно испытуемых образцов должно быть выбрано так,
	чтобы время достижения требуемой температуры испытания после помещения
	образцов в сушильный шкаф и камеру холода не превышало 10 мин.

	Началом испытаний считают момент достижения заданной температуры в
	сушильном шкафу или камере холода после помещения в них образцов.

	4.3. После испытаний с образцов фильтровальной бумагой удаляют влагу,
	определяют изменение блеска, цвета, отслаивание, трещины и другие дефекты
	покрытия.

	4.4. Физико-механические свойства покрытия определяют, если есть указания в
	нормативно-технической документации на лакокрасочный материал.

	Адгезию определяют по ГОСТ 15140-78, эластичность при изгибе - по ГОСТ
	6806-73, прочность при ударе - по ГОСТ 4765-73.

	5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

	5.1. Изменение декоративных и защитных свойств покрытий определяют
	сравнением с контрольным образцом невооруженным глазом или с помощью лупы.

	При появлении в процессе испытаний дефектов, указанных в п. 4.3, испытания
	прекращают досрочно.

	5.2. Продолжительность перерыва между циклами не должна быть более 48 ч и не
	должна включаться в учитываемое время испытаний.

	5.3. Результат испытания считается положительным, если на трех образцах
	покрытие соответствует требованиям нормативно-технической документации на
	лакокрасочный материал.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Дефекты на расстоянии менее 1 см от края образца не учитываются.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.