Введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 9 апреля 1987 г. N 1198

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
	МЕТОД КОНТРОЛЯ СРОКА ГОДНОСТИ
	Paintwork materials. Method for control of working life
	ГОСТ 27271-87 (СТ СЭВ 5487-86)

	Группа Л19

	ОКСТУ 2310

	Срок действия

	с 1 января 1988 года

	до 1 января 1995 года

	Внесен Министерством химической промышленности.

	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.04.1987
	N 1198 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 5487-86 "Материалы
	лакокрасочные. Метод контроля срока годности" введен в действие непосредственно в
	качестве государственного стандарта СССР с 1 января 1988 г.

	Настоящий стандарт распространяется на лакокрасочные материалы, состоящие из
	нескольких компонентов, которые хранятся отдельно и смешиваются перед
	применением, и устанавливает метод контроля срока их годности после смешивания
	компонентов.

	Настоящий стандарт не распространяется на быстро отверждающиеся (менее 15
	мин) лакокрасочные материалы.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1. СУЩНОСТЬ МЕТОДА

	Метод заключается в измерении вязкости лакокрасочных материалов сразу после
	смешивания компонентов и по истечении определенного интервала времени.

	2. АППАРАТУРА

	2.1. Весы технические с погрешностью взвешивания не более 0,01 г.

	2.2. Термостат, обеспечивающий регулирование температуры с погрешностью не
	более 0,1 °C.

	2.3. Сосуд вместимостью 200 см3 с широким горлом и герметически
	закрывающейся пробкой.

	2.4. Термометр с диапазоном измерения от 0 до 50 °C и ценой деления шкалы 1
	°C.

	3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

	3.1. Путем смешивания компонентов в сосуде подготавливают 120 - 180 см3
	лакокрасочного материала.

	Соотношение компонентов, количество и качество разбавителя (если он
	предусмотрен), порядок смешивания должны соответствовать указанным в стандарте
	на лакокрасочный материал.

	Во время смешивания второй, третий и последующие компоненты (в том числе и
	разбавитель, если он предусмотрен) наливают в сосуд относительно небольшими
	порциями при постоянном перемешивании стеклянной палочкой. После добавления
	последней порции смесь тщательно гомогенизируют.

	Общая продолжительность смешивания во избежание потерь летучих веществ не
	должна превышать 3 мин. Температура помещения должна быть (20 +/- 2) °C.

	3.2. Определяют вязкость гомогенизированной смеси лакокрасочного материала
	по СТ СЭВ 2972-81 или СТ СЭВ 1443-78 в зависимости от указаний в стандарте на
	лакокрасочный материал.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3.3. Сосуд с лакокрасочным материалом помещают в термостат и выдерживают
	при температуре (20 +/- 2) °C.

	Указанным способом подготавливают две пробы лакокрасочного материала.

	4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

	После выдержки пробы лакокрасочного материала в термостате в течение
	времени, указанного в стандарте на лакокрасочный материал, ее извлекают из
	термостата и определяют вязкость согласно пункту 3.2.

	5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЯ

	5.1. Вязкость пробы, измеренная по истечении времени, указанного в стандарте на
	лакокрасочный материал, не должна превышать максимальной вязкости, допускаемой
	для данного времени применения.

	5.2. Лакокрасочный материал считается пригодным, если обе пробы
	удовлетворяют требованиям стандарта на материал. В противном случае испытание
	повторяют, используя четыре пробы.

	Если хотя бы по одной из четырех проб получены неудовлетворительные
	результаты, то лакокрасочный материал считается не соответствующим техническим
	требованиям, установленным в стандарте на материал.

	6. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

	Протокол испытания должен содержать следующие данные:

	1) наименование и обозначение лакокрасочного материала;

	2) наименование предприятия-изготовителя;

	3) массу пробы;

	4) вязкость после гомогенизации пробы;

	5) вязкость после выдержки пробы;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	6) тип вискозиметра;

	7) результат испытания;

	8) обозначение настоящего стандарта;

	9) дату испытания.

	Приложение

	Обязательное

	СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ССЫЛОК НА СТАНДАРТЫ СЭВ ССЫЛКАМ
	НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

	--------------------T------------------T--------------------------

	Раздел, в котором  	¦	   Обозначение    	¦	       Обозначение

	  приведена ссылка  	¦	  стандарта СЭВ   	¦	государственного стандарта

	--------------------+------------------+--------------------------

	Разд. 3             	¦	СТ СЭВ 2972-81    	¦	ГОСТ 25276-82

	                    	¦	СТ СЭВ 1443-78    	¦	ГОСТ 8420-74

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.