Введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 5 апреля 1990 г. N 805

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
	МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ
	Paints and varnishes. Method for determination of density
	ГОСТ 28513-90 (СТ СЭВ 6624-89)

	Группа Л19

	ОКСТУ 2310

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Внесен Министерством химической и нефтеперерабатывающей
	промышленности СССР.

	2. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством
	продукции и стандартам от 05.04.1990 N 805 стандарт Совета Экономической
	Взаимопомощи СТ СЭВ 6624-89 "Материалы лакокрасочные. Метод определения
	плотности" введен в действие непосредственно в качестве ГОСТ 28513-90 с
	01.01.1992.

	3. Срок первой проверки - 1999 г.

	4. Введен впервые.

	5. В стандарт введен международный стандарт ИСО 2811-74.

	6. Ссылочные нормативно-технические документы

	------------------------------------------T-----------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Обозначение НТД, на который дана ссылка  	¦	      Номер пункта

	------------------------------------------+-----------------------

	ГОСТ 22524-77                             	¦	          2.3

	Настоящий стандарт распространяется на жидкие лакокрасочные материалы и
	жидкие полупродукты и устанавливает пикнометрический метод определения
	плотности. Метод заключается в определении массы испытуемого материала,
	помещенного в пикнометр с известной вместимостью при определенной температуре.

	1. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ И МАТЕРИАЛЫ

	Весы аналитические с погрешностью взвешивания не более 0,0002 г.

	Весы технические с погрешностью взвешивания не более 0,01 г.

	Пикнометр стеклянный вместимостью от 25 до 100 см3 (черт. 1 и 2) по ГОСТ
	22524-77.

	Пикнометр металлический вместимостью 100 см3 (черт. 3).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 1

	Черт. 2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 3

	Термостат, обеспечивающий поддержание постоянной температуры с точностью
	+/- 0,5 °C.

	Термометр стеклянный ртутный с диапазоном измерения от 0 до 50 °C и ценой
	деления шкалы 0,1 °C.

	Вода дистиллированная.

	Растворитель, не оставляющий следов после испарения (например этанол,
	ацетон, этиловый эфир и др.).

	Бумага фильтровальная или ткань мягкая безворсовая.

	Смесь хромовая; готовят следующим образом: 5 г двухромовокислого калия
	растворяют в 25 см3 воды и прибавляют 5 см3 серной кислоты.

	2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

	2.1. Стеклянный пикнометр тщательно промывают сначала хромовой смесью,
	затем водой и растворителем и сушат. Металлический пикнометр промывают только
	водой и растворителем. Пикнометр выдерживают до достижения (20 +/- 1) °C или
	другой выбранной для испытания температуры в течение 30 мин. Взвешивают
	стеклянный пикнометр с погрешностью не более 0,0002 г, а металлический - не более
	0,01 г.
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.2. Пикнометр заполняют дистиллированной водой температурой не более чем
	на 1 °C ниже температуры испытания, закрывают его пробкой или крышкой, оставляя
	переливное отверстие открытым. Образование пузырьков в пикнометре не
	допускается.

	2.3. Пикнометр с водой помещают на 30 мин в термостат до достижения
	постоянной температуры (20 +/- 1) °C в случае использования металлического и (20,0
	+/- 0,5) °C - стеклянного пикнометра.

	2.4. Пикнометр вынимают из термостата, воду, вытекающую из отверстия в
	пробке или крышке, промокают фильтровальной бумагой или тканью и тщательно
	осушают его снаружи тем же материалом.

	Пикнометр с водой снова взвешивают с той же погрешностью, что и пустой, при
	этом воду, вытекающую из отверстия в пробке или крышке, не удаляют.

	2.5. Объем пикнометра (V) в кубических сантиметрах вычисляют по формуле

	, (1)

	где 	 - масса пикнометра с водой, г;

	- масса пустого пикнометра, г;

	- плотность воды при температуре испытания, г/см3 (см. Приложение).

	2.6. Испытуемый лакокрасочный материал тщательно размешивают, чтобы не
	возникали пузырьки воздуха.

	Образец должен быть однородным, без осадка и поверхностной пленки.

	3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

	Для точного определения плотности применяют стеклянный пикнометр, для
	текущего контроля производства - металлический. Металлический пикнометр
	рекомендуется для более вязких лакокрасочных материалов.

	Повторяют операции, выполненные в разд. 3, используя вместо

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	дистиллированной воды испытуемый лакокрасочный материал. Пикнометр
	необходимо заполнять медленно во избежание образования пузырьков воздуха.
	Излишек продукта, вытекающий из отверстий в пробке или крышке, удаляют с
	помощью мягкого материала, смоченного соответствующим растворителем.

	Температура испытания при определении плотности лакокрасочного материала
	должна быть такой же, как и при калибровке пикнометра.

	Взвешивание проводят в течение 5 мин, чтобы избежать потерь массы из-за
	испарения легколетучих растворителей, входящих в состав лакокрасочного материала.

	4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЯ

	4.1. Плотность лакокрасочного материала (	) в граммах на кубический
	сантиметр при температуре испытания вычисляют по формуле

	, (2)

	где 	 - масса пикнометра с испытуемым материалом, г.

	4.2. Расхождения между результатами параллельных определений не должны
	превышать 0,001 г/см3 при определении плотности в стеклянном и 0,05 г/см3 -
	металлическом пикнометре.

	За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов трех
	параллельных определений.

	5. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

	Протокол испытания должен содержать следующие данные:

	наименование и марку испытуемого материала;

	наименование предприятия-изготовителя и страны;

	температуру испытания;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	вид пикнометра;

	результат испытания;

	обозначение настоящего стандарта;

	дату испытания.

	Приложение

	Информационное

	ЗАВИСИМОСТЬ ПЛОТНОСТИ ВОДЫ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ (согласно ИСО 2811-
	74)

	---------------------------------T--------------------------------

	         Температура, °C         	¦	        Плотность, г/см3

	---------------------------------+--------------------------------

	                15               	¦	             0,9991

	                16               	¦	             0,9989

	                17               	¦	             0,9987

	                18               	¦	             0,9986

	                19               	¦	             0,9984

	                20               	¦	             0,9982

	                21               	¦	             0,9980

	                22               	¦	             0,9978

	                23               	¦	             0,9975

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                24               	¦	             0,9973

	                25               	¦	             0,9970

	                26               	¦	             0,9968

	                27               	¦	             0,9965

	                28               	¦	             0,9962

	                29               	¦	             0,9960

	                30               	¦	             0,9957

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.