Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 20 июня 1990 г. N 1649

	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	ОГНЕУПОРЫ И ОГНЕУПОРНОЕ СЫРЬЕ
	МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАГИ
	Refractories and refractory raw materials. Method for the determination
	of moisture
	ГОСТ 28584-90

	Группа И29

	МКС 81.080

	ОКСТУ 0809

	Дата введения

	1 июля 1991 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Разработан и внесен Министерством металлургии СССР.

	2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 20.06.1990 N 1649.

	3. Введен впервые.

	4. Ссылочные нормативно-технические документы

	------------------------------------------T-----------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Обозначение НТД, на который дана ссылка  	¦	 Номер раздела, пункта

	------------------------------------------+-----------------------

	ГОСТ 24104-88                             	¦	           2

	ГОСТ 25336-82                             	¦	           2

	ГОСТ 26565-85                             	¦	          1.1

	5. Ограничение срока действия снято по протоколу N 7-95 Межгосударственного
	совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-95).

	6. Переиздание. Июль 2005 г.

	Настоящий стандарт устанавливает гравиметрический метод определения влаги
	(от 0,1% до 25%) в огнеупорных изделиях, неформованных огнеупорах и огнеупорном
	сырье.

	Сущность метода заключается в определении изменения массы образца или
	пробы в результате их высушивания.

	Стандарт не распространяется на огнеупоры, содержащие органические вещества
	с летучими фракциями при температурах до 200 °C.

	1. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ

	1.1. Отбор и подготовка проб неформованных огнеупоров - по ГОСТ 26565,
	огнеупорного сырья - по нормативно-технической документации.

	1.2. Для проведения испытания огнеупорных изделий образец отбирают любым
	способом от средней части изделия, очищают от пыли и выкрашивающихся зерен.

	2. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ

	Шкаф сушильный с терморегулятором.

	Термометр ртутный технический стеклянный с ценой деления не более 5 °C.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104 <*>, 1, 2, 3-го классов
	точности с пределом взвешивания до 2 кг.

	--------------------------------

	<*> С 1 июля 2002 г. введен в действие ГОСТ 24104-2001.

	Эксикатор по ГОСТ 25336.

	Кальций хлористый гранулированный.

	Бюксы с крышками, чашки выпарительные, тигли низкие, противни.

	Допускается применять другие средства измерения с метрологическими
	характеристиками и оборудование с техническими характеристиками не хуже, а также
	реактивы по качеству не ниже вышеуказанных.

	3. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

	3.1. Масса пробы или образца в зависимости от предполагаемой массовой доли
	влаги в материале и погрешности применяемых весов приведена в Приложении.

	3.2. Отобранную пробу или образец помещают в предварительно высушенную до
	постоянной массы тару (бюксу, чашку, противень и т.п.) взвешивают, высушивают при
	температуре (110 +/- 5) °C в течение 2 ч, охлаждают в эксикаторе и снова взвешивают.
	Если образец был помещен в бюксу, то перед взвешиванием крышку бюксы
	приоткрывают и затем быстро закрывают.

	Допускается высушивать пробу или образец при температуре до 200 °C, время
	сушки при этом сокращается.

	Высушивание повторяют в течение 20 - 25 мин до постоянной массы (разность
	масс двух последовательных взвешиваний не должна превышать погрешности
	применяемых весов).

	Для глинистого сырья высушивание повторяют до получения постоянной

	массовой доли влаги (	).

	Если при повторном высушивании происходит увеличение массы пробы или
	образца, то за окончательную принимают массу предшествующего взвешивания.

	4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4.1. Массовую долю влаги (W) в процентах вычисляют по формуле

	,

	где 	 - масса образца с тарой до высушивания, г;

	- масса образца с тарой после высушивания, г;

	- масса высушенной тары, г.

	За результат анализа принимают среднеарифметическое значение результатов
	двух параллельных определений.

	4.2. Абсолютные расхождения результатов параллельных определений не должны
	превышать допускаемое расхождение, приведенное в таблице.

	--------------------------T---------------------------------------

	  Массовая доля влаги, %  	¦	 Абсолютное допускаемое расхождение, %

	--------------------------+---------------------------------------

	От  0,1 до  0,3 включ.    	¦	                  0,05

	Св. 0,3 "   1     "       	¦	                  0,1

	"  1   "   2     "       	¦	                  0,2

	"  2   "   4     "       	¦	                  0,4

	"  4   "  10     "       	¦	                  0,5

	" 10   "  25     "       	¦	                  0,6

	4.3. Если расхождение результатов двух параллельных определений превышает
	допускаемое расхождение, определение повторяют.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение

	Обязательное

	МАССА ПРОБЫ ИЛИ ОБРАЗЦА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ
	МАССОВОЙ ДОЛИ ВЛАГИ И ПОГРЕШНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ВЕСОВ

	-----------------------------T---------------------------------------------

	   Предполагаемая массовая   	¦	   Масса пробы или образца, г, не менее,

	        доля влаги, %        	¦	             с погрешностью, г

	                             	+-----------T----------T----------T-----------

	                             	¦	  +/- 0,1  	¦	 +/- 0,02 	¦	+/- 0,005 	¦	 +/- 0,001

	-----------------------------+-----------+----------+----------+-----------

	От  0,1 до 0,3 включ.        	¦	    800    	¦	   200    	¦	    80    	¦	    30

	Св. 0,3 "  1     "           	¦	    400    	¦	    80    	¦	    30    	¦	    30

	"  1   "  2     "           	¦	    300    	¦	    60    	¦	    20    	¦	    10

	"  2   "  4     "           	¦	    150    	¦	    30    	¦	    10    	¦	    10

	"  4   " 10     "           	¦	     80    	¦	    20    	¦	    10    	¦	    10

	" 10   " 15     "           	¦	     30    	¦	    10    	¦	    10    	¦	    10

	" 15   " 20     "           	¦	     20    	¦	    10    	¦	    10    	¦	    10

	" 20   " 25     "           	¦	     15    	¦	    10    	¦	    10    	¦	    10

	Примечание. Для глинистого сырья при взвешивании на весах с погрешностью +/-
	0,1 и +/- 0,02 г масса пробы должна быть не менее 100 г.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.