Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 22 октября 1991 г. N 1637

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
	КОМПОЗИЦИОННЫЕ ГИБКИЕ
	ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Specification for combined flexible materials for electrical insulation.
	Definitions and general requirements
	ГОСТ 28602.1-91 (МЭК 626-1-79)

	Группа Е34

	ОКСТУ 3401; 3491

	Дата введения

	1 января 1993 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Внесен ТК 38 "Электроизоляционные материалы".

	2. Утвержден и введен в действие Постановлением Комитета стандартизации и
	метрологии СССР от 22.10.1991 N 1637.

	Настоящий стандарт разработан методом прямого применения международного
	стандарта МЭК 626-1-79 "Технические требования к гибким композиционным
	электроизоляционным материалам. Часть 1. Определения и общие требования" с
	дополнительными требованиями, отражающими потребности народного хозяйства.

	3. Введен впервые.

	4. Ссылочные нормативно-технические документы

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	------------------T--------------------T-----------------------------------

	Раздел, в котором 	¦	    Обозначение     	¦	     Обозначение отечественного

	приведена ссылка 	¦	  соответствующего  	¦	      нормативно-технического

	                  	¦	     стандарта      	¦	 документа, на который дана ссылка

	------------------+--------------------+-----------------------------------

	5                 	¦	МЭК 626-3-88        	¦	ГОСТ 28602.3-90

	Стандарт входит в серию стандартов на гибкие композиционные материалы,
	состоящие из двух или большего числа слоев различных электроизоляционных
	материалов, склеенных между собой. Компонентами композиционных материалов
	являются полимерные пленки и/или волокнистые материалы, такие как бумага, тканые
	или нетканые, пропитанные и непропитанные, кроме материалов на основе слюдяной
	бумаги.

	Серия состоит из трех частей: "1. Определения и общие требования"; "2. Методы
	испытаний" и "3. Технические требования к отдельным материалам".

	1. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

	Стандарт содержит определения гибких композиционных электроизоляционных
	материалов и обязательные к выполнению общие требования к ним.

	2. ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Отдельные типы гибких композиционных электроизоляционных материалов
	можно обозначать, используя соответствующие комбинации буквенного кода,
	обозначающего вид и свойства основных компонентов.

	Наиболее часто используемые материалы приведены в таблице.

	Основной состав композиционного материала (двухслойный или трехслойный,
	отдельные характеристики материала основы, пропитывающий материал, связующее и
	т.д.) описывают с помощью дополнительных данных в соответствии с системой
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	обозначения в таблице.

	-------------T-------------T----------------------------T------------------

	     Вид     	¦	   Кодовое   	¦	     Природа компонента     	¦	     Кодовое

	компонента  	¦	 обозначение 	¦	                            	¦	   обозначение

	-------------+-------------+----------------------------+------------------

	Пленка       	¦	F (П) <*>    	¦	Ацетатцеллюлоза             	¦	CA (АЦ) <*>

	             	¦	             	¦	Триацетатцеллюлоза          	¦	CTA (ТАЦ) <*>

	             	¦	             	¦	Полиэтилентерефталат        	¦	PETP (ПЭТФ) <*>

	             	¦	             	¦	Поликарбонат                	¦	PC (ПК) <*>

	             	¦	             	¦	Полиимид                    	¦	PI (ПИ) <*>

	             	¦	             	¦	Полипропилен                	¦	PP (ПП) <*>

	Бумага и     	¦	P (Б) <*>    	¦	Целлюлозные бумаги или      	¦	C (Ц) <*>

	нетканые     	¦	             	¦	картон                      	¦

	материалы,   	¦	             	¦	Бумага из полиамида         	¦	PAa (БПа) <*>

	маты         	¦	             	¦	ароматического              	¦

	             	¦	             	¦	Полиэтилентерефталатная     	¦	PETP (ПЭТФ) <*>

	             	¦	             	¦	Асбестовая                  	¦	A (А) <*>

	Тканые       	¦	C (Т) <*>    	¦	Хлопок и вискоза            	¦	C (Х) <*>

	материалы    	¦	             	¦	Стеклоткань                 	¦	G (С) <*>

	             	¦	             	¦	Полиэтилентерефталат        	¦	PETP (ПЭТФ) <*>

	Адгезив      	¦	A (А) <*>    	¦	Термопласт,                 	¦	A-Tp (А-Тп) <*>

	             	¦	             	¦	чувствительный к давлению   	¦

	             	¦	             	¦	Термореактивный полимер,    	¦	A-Ts (А-Тр) <*>

	             	¦	             	¦	чувствительный к давлению   	¦

	--------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	<*> Обозначения, указанные в скобках, приняты в народном хозяйстве СССР.

	Примеры обозначения:

	P-C/F-PETP (Б-Ц/П-ПЭТФ) <*> или

	P-A/C-G (Б-А/Т-Х) <*>.

	При необходимости могут быть обозначены характерные особенности
	материалов, например:

	абсорбирующий - пористый;

	ориентированный в продольном направлении;

	крепированный;

	лакированный;

	каландрированный;

	армированный в продольном направлении;

	гофрированный;

	пропитанный и т.д.

	Примечание. Данный перечень не является полным и приведен в качестве
	руководства. Кодовые обозначения соответствуют стандартам ИСО.

	3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

	В данном стандарте применяются следующие определения:

	Рулон (материал полной ширины) - материал фабричной ширины согласно заказу,
	например около 1 м.

	Ленточный материал - материал, нарезанный по ширине из рулона.

	Двухслойный материал - слоистый материал, состоящий из двух слоев
	электроизоляционных материалов.

	Трехслойный материал - слоистый материал, состоящий из трех слоев
	электроизоляционных материалов.

	Четырехслойный материал - слоистый материал, состоящий из четырех слоев

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	электроизоляционных материалов.

	4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Материал может поставляться нарезанным в виде листов или в рулонах.

	4.1. Весь материал в любой из партий должен быть плотным и иметь свойства,
	удовлетворяющие настоящему стандарту по всей поверхности листа или по всей длине
	рулона. Поверхность должна быть однородной, ровной (гладкой) и без пузырей,
	точечных отверстий, складок и трещин.

	4.2. При поставке в рулонах материал не должен повреждаться при размотке
	рулона.

	4.3. Композиционный материал не должен содержать проводящих частиц или
	других нежелательных включений.

	4.4. Материал, поставляемый в виде нарезанных листов, не должен быть
	покоробленным.

	Примечание. После соединения (склейки) материал, выпускаемый в виде рулонов,
	из-за остаточной деформации в процессе хранения может иметь изгиб (коробление),
	что зависит от времени и температуры хранения. Листы, изготовленные из таких
	рулонов, необходимо длительное время выдерживать до исчезновения коробления.

	5. РАЗМЕРЫ

	Размеры и допуски - по ГОСТ 28602.3.

	7. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

	Материал в рулонах поставляют намотанным на картонный или другой
	соответствующий сердечник.

	Внутренний диаметр сердечника устанавливается по согласованию между
	потребителем и поставщиком. Предпочтительными являются диаметры 55, 76 и 150

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	мм.

	Материал в виде листов поставляют в пачках, упакованных так, чтобы
	обеспечивалась сохранность груза во время транспортирования, перемещения и
	хранения.

	На каждой упаковке и на каждом месте, состоящем из нескольких упаковок,
	должна быть нанесена четкая несмываемая маркировка, содержащая:

	а) ссылку на настоящий стандарт;

	б) обозначение материала в соответствии с разд. 2;

	в) ширину рулона и длину или вес каждого рулона (для материалов, поставляемых
	в рулонах);

	г) размер листов и число листов в пачке или вес пачки (для материалов,
	поставляемых в виде листов);

	д) номинальную толщину материала;

	е) число рулонов или пачек в большой упаковке;

	ж) дату выпуска.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.