Введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 18 декабря 1980 г. N 5882

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ПЛАСТМАССЫ
	МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДОПОГЛОЩЕНИЯ
	Plastics. Methods for the determination of water absorption
	ГОСТ 4650-80 (СТ СЭВ 1692-79)
	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от
	23.05.1988 N 1438)

	Группа Л29

	ОКСТУ 2209

	(код ОКСТУ введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от
	23.05.1988 N 1438)

	Взамен ГОСТ 4650-73

	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 декабря
	1980 г. N 5882 срок действия установлен с 01.12.1980 г. до 01.01.1989 г.

	Настоящий стандарт распространяется на пластмассы и устанавливает методы
	определения водопоглощения в холодной и кипящей воде.

	Стандарт не распространяется на ячеистые пластмассы и пленочные материалы, а
	также на пластмассы с теплостойкостью ниже 100 °C, определенной по ГОСТ 12021-
	84, в части определения водопоглощения в кипящей воде.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 23.05.1988 N 1438)

	Сущность методов заключается в определении массы воды, поглощенной
	образцом в результате пребывания его в воде в течение установленного времени при
	определенной температуре.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 23.05.1988 N 1438)

	Методы определения водопоглощения в холодной и кипящей воде допускается
	применять также в том случае, когда пластмассы содержат компоненты, растворимые в
	воде.

	Исключен с 1 декабря 1988 года. - Изменение N 1, утв. Постановлением
	Госстандарта СССР от 23.05.1988 N 1438.

	1. ОТБОР ОБРАЗЦОВ

	1.1. Образцы для испытаний изготовляют литьем под давлением, прессованием,
	экструзией, механической обработкой или другим способом. Режим и способ
	изготовления образцов указывают в нормативно-технической документации на
	материал. Изготовление образцов механической обработкой по ГОСТ 26277-84.
	Торцовую часть образцов, изготовленных из слоистого материала, защищают
	связующим веществом, используемым при изготовлении данного слоистого материала.
	Метод защиты образцов связующим веществом должен быть указан в нормативно-
	технической документации на материал.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 23.05.1988 N 1438)

	1.2. Для испытания применяют образцы в форме диска диаметром (50 +/- 1) мм и
	толщиной (3,0 +/- 0,2) мм.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 23.05.1988 N 1438)

	1.3. Образцы из листового и слоистого материала вырезают в форме квадрата со
	стороной, равной (50 +/- 1) мм, и толщиной, равной толщине материала. Поверхность
	срезов должна быть гладкой.

	1.4. Образцы из стержней, прутков и труб вырезают перпендикулярно продольной
	оси. Образцы должны иметь длину (50 +/- 1) мм и диаметр не более 50 мм. Для
	испытания образцов из стержней и прутков диаметра, большего чем 50 мм, их
	обтачивают так, чтобы линейные размеры во всех направлениях не превышали 50 мм.
	Из труб диаметром более 50 мм образцы вырезают из стенки трубы, при этом длина,
	ширина и толщина образца не должна превышать (50 +/- 1) мм. Если толщина стенки
	трубы превышает 50 мм, то ее обтачивают до 50 мм.

	1.5. Для испытания применяют не менее трех образцов.

	2. ПРИБОРЫ, ПОСУДА И РЕАКТИВЫ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Шкаф сушильный, обеспечивающий температуру (50 +/- 2) °C.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 23.05.1988 N 1438)

	Термостат жидкостный с погрешностью регулирования температуры +/- 1,0 °C,
	типов ТС-16, ТС-24 или другого аналогичного типа.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 23.05.1988 N 1438)

	Эксикатор по ГОСТ 25336-82.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 23.05.1988 N 1438)

	Сосуды из стекла или эмалированной стали.

	Прибор измерительный для определения размеров образца (длины, толщины) с
	погрешностью измерения не более 0,1 мм.

	Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

	Фосфора пятиокись или другие осушители.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 23.05.1988 N 1438)

	Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-80 2-го класса точности с
	наибольшим пределом взвешивания 200 г.

	(абзац введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 23.05.1988
	N 1438)

	3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

	3.1. Общие условия испытания

	3.1.1. Перед испытанием образцы сушат при (50 +/- 2)°C в течение (24 +/- 1) ч, а
	затем охлаждают в эксикаторе над осушителем при (23 +/- 2) °C. После охлаждения
	образцы вынимают из эксикатора и взвешивают не более чем через 5 мин.

	(п. 3.1.1 в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 23.05.1988
	N 1438)

	3.1.2. На 1 см2 поверхности образца берут не менее 8 см3 воды.

	При испытании в кипящей воде необходимо периодически добавлять кипящую
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	воду, чтобы сохранить ее уровень на первоначальной отметке.

	3.1.3. Испытуемые образцы не должны соприкасаться друг с другом, а также со
	стенками сосуда, и должны быть полностью покрыты водой.

	3.1.4. При испытании при (23 +/- 2) °C жидкость необходимо перемешивать
	вращением сосуда не менее одного раза в сутки.

	3.1.5. При определении максимальной абсорбции воды до равновесного
	состояния равновесие считают достигнутым, если разница между массой образца,
	определенной с интервалом 24 ч, не превышает 0,1%.

	3.2. Метод определения водопоглощения в холодной воде (метод А)

	3.2.1. Образцы, подготовленные по п. 3.1.1, быстро погружают в
	дистиллированную воду и выдерживают при (23 +/- 2) °C в течение (24 +/- 1) ч. После
	этого образцы вынимают из воды, вытирают чистой сухой тканью или фильтровальной
	бумагой и через не более 1 мин взвешивают, как указано в  п. 3.1.1.

	3.3. Метод определения водопоглощения в холодной воде для пластмасс,
	содержащих вещества, растворимые в воде (метод B)

	3.3.1. Образцы после испытания по п. 3.2 выдерживают в сушильном шкафу в
	течение 24 ч при (50 +/- 2) °C, далее охлаждают в эксикаторе до комнатной
	температуры и взвешивают, как указано в п. 3.1.1.

	3.4. Метод определения водопоглощения в кипящей воде (метод C)

	3.4.1. Образцы, подготовленные по п. 3.1.1, погружают в кипящую
	дистиллированную воду и выдерживают в ней в течение (30 +/- 1) мин. После этого
	образцы извлекают из сосуда, охлаждают в дистиллированной воде до комнатной
	температуры (23 +/- 2) °C в течение (15 +/- 1) мин и обрабатывают, как указано в п. 3.2.

	3.5. Метод определения водопоглощения в кипящей воде для пластмасс,
	содержащих вещества, растворимые в воде (метод D)

	Образцы после испытания по п. 3.4 сушат и взвешивают, как указано в  п. 3.3.1.

	4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

	4.1. Массу воды, поглощенную образцом, в миллиграммах для методов A (	) и C

	(	) для каждого образца, вычисляют по формуле

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	,

	где 	 - масса образца перед погружением в воду, мг;

	- масса образца после извлечения из воды, мг.

	Для методов B (	) и D (	) для каждого образца вычисляют по формуле

	,

	где 	 - масса образца после извлечения из воды и высушивания, мг.

	4.2. Массу воды, поглощенную образцом, на единицу его поверхности для

	методов A (	) и C (	) для каждого образца в мг/см2, вычисляют по формуле

	,

	где А - поверхность образца, см2.

	Для методов B (	) и D (	) для каждого образца в мг/см2 вычисляют по
	формуле

	.

	4.3. Массовую долю воды, поглощенную образцом, в процентах для методов A (

	) и C (	) для каждого образца, вычисляют по формуле

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	.

	Для методов B (	) и D (	) для каждого образца вычисляют по формуле

	.

	4.4. За результат испытания принимают среднее арифметическое трех
	параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны
	превышать 10%, и округляют его до первого десятичного знака.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 23.05.1988 N 1438)

	Если значение допускаемого отклонения превышает 10%, то испытание
	повторяют на удвоенном числе образцов.

	4.5. Результаты испытаний оформляют протоколом, который должен содержать:

	наименование и марку испытуемого материала;

	наименование предприятия-изготовителя;

	размеры, форму, массу образцов, их число и способ изготовления;

	температуру и продолжительность сушки образца;

	условия испытания (в холодной или кипящей воде);

	значение водопоглощения в миллиграммах (в процентах указывают рядом в
	скобках) для каждого образца и их среднее арифметическое, а также значение,
	характеризующее содержание водорастворимых веществ;

	дату испытания;

	обозначение настоящего стандарта.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.