Утвержден

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 20 июня 1974 г. N 1510

	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	Petroleum insulating bitumens. Specifications
	ГОСТ 9812-74
	(в ред. Изменения N 1, утв. в ноябре 1980 г., Изменения N 2, утв. в
	марте 1985 г., Изменения N 3, утв. в сентябре 1989 г., Изменения N
	4, утв. в октябре 2001 г.)

	Группа Б43

	ОКП 02 5623

	Дата введения

	1 января 1976 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Разработан и внесен Министерством нефтеперерабатывающей и
	нефтехимической промышленности СССР.

	2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по стандартам от 20.06.74 N 1510.

	Изменение N 4 принято Межгосударственным Советом по стандартизации,
	метрологии и сертификации (протокол N 19 от 24.05.2001).

	За принятие изменения проголосовали:

	--------------------------T---------------------------------------

	Наименование государства 	¦	   Наименование национального органа

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                          	¦	           по стандартизации

	--------------------------+---------------------------------------

	Азербайджанская Республика	¦	Азгосстандарт

	Республика Армения        	¦	Армгосстандарт

	Республика Беларусь       	¦	Госстандарт Республики Беларусь

	Республика Казахстан      	¦	Госстандарт Республики Казахстан

	Кыргызская Республика     	¦	Кыргызстандарт

	Республика Молдова        	¦	Молдовастандарт

	Российская Федерация      	¦	Госстандарт России

	Республика Таджикистан    	¦	Таджикстандарт

	Туркменистан              	¦	Главгосслужба "Туркменстандартлары"

	Республика Узбекистан     	¦	Узгосстандарт

	3. Взамен ГОСТ 9812-61.

	4. Ссылочные нормативно-технические документы

	---------------------------------------T--------------------------

	Обозначение НТД, на который дана ссылка	¦	       Номер пункта

	---------------------------------------+--------------------------

	ГОСТ 12.1.005-88                       	¦	6.3

	ГОСТ 12.1.007-76                       	¦	6.2

	ГОСТ 12.1.044-89                       	¦	6.1

	ГОСТ 12.4.010-75                       	¦	6.5

	ГОСТ 12.4.013-85                       	¦	6.5

	ГОСТ 12.4.034-85                       	¦	6.5

	ГОСТ 12.4.111-82                       	¦	6.5

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ГОСТ 12.4.112-82                       	¦	6.5

	ГОСТ 12.4.137-84                       	¦	6.5

	ГОСТ 1510-84                           	¦	4.1

	ГОСТ 2517-85                           	¦	2.2, 3.1

	ГОСТ 4333-87                           	¦	1.2

	ГОСТ 5044-79                           	¦	4.1

	ГОСТ 6034-74                           	¦	3.2.1

	ГОСТ 6613-86                           	¦	3.2.1

	ГОСТ 6709-72                           	¦	3.2.1

	ГОСТ 6823-2000                         	¦	3.2.1

	ГОСТ 8777-80                           	¦	4.1

	ГОСТ 9338-80                           	¦	4.1

	ГОСТ 11501-78                          	¦	1.2

	ГОСТ 11505-75                          	¦	1.2

	ГОСТ 11506-73                          	¦	1.2

	ГОСТ 12026-76                          	¦	3.2.1

	ГОСТ 13950-91                          	¦	4.1

	ГОСТ 17789-72                          	¦	1.2

	ГОСТ 18180-72                          	¦	1.2

	ГОСТ 18896-73                          	¦	4.1

	ГОСТ 19433-88                          	¦	4.2

	ГОСТ 19729-74                          	¦	3.2.1

	ГОСТ 28967-91                          	¦	1.2

	5. Ограничение срока действия снято по протоколу N 5-94 Межгосударственного
	Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94).

	6. Издание (сентябрь 2002 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, 4, утвержденными в ноябре
	1980 г., марте 1985 г., сентябре 1989 г., октябре 2001 г. (ИУС 1-81, 6-85, 12-89, 1-2002).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Настоящий стандарт распространяется на нефтяные битумы, применяемые для
	изоляции трубопроводов от грунтовой коррозии.

	Битумы получают окислением остаточных продуктов прямой перегонки нефти
	или их смесей с асфальтами и экстрактами масляного производства, применение
	продуктов крекинга не допускается.

	Обязательные требования к качеству нефтяных изоляционных битумов,
	обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья и имущества населения, охраны
	окружающей среды, изложены в п. 3 таблицы и разд. 2 и 3.

	(Измененная редакция, Изм. N 3, 4).

	1. МАРКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	1.1. В зависимости от условий применения изоляционные нефтяные битумы
	выпускают трех марок: БНИ-IV-3, БНИ-IV и БНИ-V.

	1.2. По физико-химическим показателям изоляционные нефтяные битумы должны
	соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице.

	------------------------T--------------------------------------T-------------

	Наименование показателя 	¦	          Норма для марки             	¦	    Метод

	                        	+------------T------------T------------+	  испытания

	                        	¦	  БНИ-IV-3  	¦	   БНИ-IV   	¦	   БНИ-V    	¦

	                        	+------------+------------+------------+

	                        	¦	    ОКП     	¦	    ОКП     	¦	    ОКП     	¦

	                        	¦	02 5623 0401	¦	02 5623 0402	¦	02 5623 0403	¦

	------------------------+------------+------------+------------+-------------

	1. Температура          	¦	 65 - 75    	¦	 75 - 85    	¦	 90 - 100   	¦	ГОСТ 11506

	размягчения, °С         	¦	            	¦	            	¦	            	¦

	2. Глубина проникания   	¦	            	¦	            	¦	            	¦	По ГОСТ 11501

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	иглы, 0,1 мм:           	¦	            	¦	            	¦	            	¦

	при 25 °С              	¦	 30 - 50    	¦	 25 - 40    	¦	 20 - 40    	¦

	при 0 °С, не менее     	¦	    15      	¦	    12      	¦	    9       	¦

	3. Температура вспышки, 	¦	   250      	¦	   250      	¦	   240      	¦	По ГОСТ 4333

	°С, не ниже             	¦	            	¦	            	¦	            	¦

	4. Растяжимость при     	¦	    4       	¦	    3       	¦	    2       	¦	По ГОСТ 11505

	25 °С, см, не менее     	¦	            	¦	            	¦	            	¦

	5. (Исключен, Изм. N 3).	¦	            	¦	            	¦	            	¦

	6. Изменение массы после	¦	   0,5      	¦	   0,5      	¦	   0,5      	¦	По ГОСТ 18180

	прогрева, %, не более   	¦	            	¦	            	¦	            	¦

	7. Массовая доля        	¦	    4       	¦	    -       	¦	    -       	¦	По ГОСТ 17789

	парафина, %, не более   	¦	            	¦	            	¦	            	¦	или

	                        	¦	            	¦	            	¦	            	¦	ГОСТ 28967

	8. (Исключен, Изм. N 3).	¦	            	¦	            	¦	            	¦

	9. Водонасыщенность за  	¦	   0,10     	¦	   0,10     	¦	   0,10     	¦	По п. 3.2

	24 ч, %, не более       	¦	            	¦	            	¦	            	¦

	(Измененная редакция, Изм. N 2, 3, 4).

	2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

	2.1. Изоляционные нефтяные битумы принимают партиями. Партией считают
	любое количество битума, однородного по своим качественным показателям и
	сопровождаемого одним документом о качестве.

	2.2. Объем выборок - по ГОСТ 2517.

	2.3. Периодические испытания по показателям "водонасыщаемость" для всех
	марок битума изготовитель проводит один раз в 6 мес, по показателю "содержание
	парафина" для битума марки БНИ-IV-3 - один раз в 3 мес.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Периодические испытания по показателям "температура вспышки" и "изменение
	массы после прогрева" для всех марок битумов изготовитель проводит один раз в 3 мес.

	(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).

	2.4. При получении неудовлетворительных результатов периодических
	испытаний изготовитель переводит испытания по данному показателю в категорию
	приемосдаточных до получения положительных результатов не менее чем на трех
	партиях подряд.

	2.5. При получении неудовлетворительных результатов приемосдаточных
	испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания
	на удвоенной выборке от той же партии. Результаты повторных испытаний
	распространяются на всю партию.

	2.4, 2.5. (Измененная редакция, Изм. N 2).

	3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

	3.1. Пробы изоляционных нефтяных битумов отбирают по ГОСТ 2517. Для
	объединенной пробы берут по 1 кг битума каждой марки.

	(Измененная редакция, Изм. N 2).

	3.2. Определение водонасыщаемости

	3.2.1. Аппаратура и реактивы:

	шкаф сушильный;

	сито с металлической сеткой N 7 по ГОСТ 6613;

	кольцо металлическое внутренним диаметром 40 мм и высотой 3 мм;

	пластинка металлическая или стеклянная, полированная;

	нож для срезания битума;

	тальк по ГОСТ 19729;

	глицерин по ГОСТ 6823;

	декстрин по ГОСТ 6034;

	бумага фильтровальная по ГОСТ 12026;

	вода дистиллированная по ГОСТ 6709;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	весы лабораторные 1 или 2-го класса точности с погрешностью взвешивания не
	более 0,0002 г.

	(Измененная редакция, Изм. N 2).

	3.2.2. Подготовка к испытанию

	Перед испытанием образец битума нагревают до жидкого состояния, но не выше
	180 °С, процеживают через сито и тщательно перемешивают для полного удаления
	пузырьков воздуха.

	3.2.3. Проведение испытания

	Подготовленный образец битума заливают в кольцо, предварительно смазанное
	внутри смесью декстрина с глицерином (1:3) или талька с глицерином (1:3), охлаждают
	в течение 30 мин при комнатной температуре, срезают избыток битума горячим ножом.
	Затем битум вынимают из кольца, промывают водой, просушивают между листами
	фильтровальной бумаги и выдерживают 4 ч при комнатной температуре. Затвердевший
	образец битума взвешивают с погрешностью не более 0,0002 г и помещают в сосуд с
	дистиллированной водой, где выдерживают при комнатной температуре в течение 24
	ч. Затем битум вынимают, просушивают между листами фильтровальной бумаги и еще
	10 - 20 мин на воздухе до удаления видимой влаги. Просушенный битум взвешивают с
	погрешностью не более 0,0002 г.

	За величину водонасыщаемости битума принимают среднеарифметическое
	значение трех определений.

	3.2.4. Обработка результатов

	Водонасыщаемость битума (X) в процентах вычисляют по формуле

	,

	где m - масса насыщенного водой образца битума, г;

	- масса битума до насыщения водой, г.

	Допускаемые расхождения между результатами параллельных определений не
	должны превышать 0,01%.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

	4.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение изоляционных
	битумов - по ГОСТ 1510 со следующим дополнением: битумы упаковывают в стальные
	бочки (ГОСТ 13950) с узкой или широкой горловиной или со съемным днищем,
	деревянные бочки (ГОСТ 8777), стальные (ГОСТ 18896 или ГОСТ 5044) или фанерные
	(ГОСТ 9338) барабаны, или в тару изготовителя, согласованную с потребителем, а
	также транспортируют битумы по трубопроводам.

	По согласованию с потребителем разрешается отгрузка изоляционных нефтяных
	битумов в автоцистернах.

	(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

	4.2. Нефтяные изоляционные битумы относятся к 9-му классу транспортной
	опасности по ГОСТ 19433 (подкласс 9.2, категория 9.21, классификационный шифр
	921).

	(Введен дополнительно, Изм. N 4).

	5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

	5.1. Изготовитель гарантирует соответствие изоляционных нефтяных битумов
	требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения и
	транспортирования.

	5.2. Гарантийный срок хранения - один год со дня изготовления.

	Разд. 5. (Измененная редакция, Изм. N 2).

	6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

	6.1. Нефтяные изоляционные битумы являются горючими веществами с
	температурой вспышки не ниже 240 °С. Минимальная температура самовоспламенения
	300 °С по ГОСТ 12.1.044.

	6.2. Нефтяные битумы являются малоопасными веществами и по степени
	воздействия на организм человека относятся к 4-му классу опасности по ГОСТ
	12.1.007. Пары расплавленного битума обладают умеренным раздражающим действием

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	на кожу и слизистую оболочку глаз и верхних дыхательных путей. Кумулятивный
	эффект не выражен.

	6.3. Предельно допустимая концентрация паров нефтяных битумов принята по

	алифатическим углеводородам 	 (в пересчете на С) и составляет в воздухе
	рабочей зоны 300 мг/м3 по ГОСТ 12.1.005.

	6.4. Нефтяные битумы не образуют токсичных соединений в воздушной среде и
	сточных водах в присутствии других веществ или факторов.

	6.5. Работающие с нефтяными битумами должны быть обеспечены средствами
	индивидуальной защиты согласно типовым отраслевым нормам выдачи спецодежды,
	спецобуви и других средств индивидуальной защиты: фильтрующими противогазами
	по ГОСТ 12.4.034, костюмами по ГОСТ 12.4.111 и ГОСТ 12.4.112, обувью по ГОСТ
	12.4.137, рукавицами по ГОСТ 12.4.010 и защитными очками по ГОСТ 12.4.013 <*>.
	Специальных требований к личной гигиене не предъявляется.

	--------------------------------

	<*> На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 12.4.013-97.

	6.6. При попадании разогретого битума на открытые участки кожи его необходимо
	охладить под струей воды, снять битум с помощью вазелина и оказать помощь
	пострадавшему как при термических ожогах.

	6.7. Помещение, в котором производят работу с битумом, должно быть
	оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.

	6.8. При загорании небольших количеств битума тушить песком, кошмой или
	пенным огнетушителем. Развившиеся пожары тушить пенной струей из лафетных
	стволов.

	6.9. Отходы производства битума - газы окисления обезвреживают сжиганием в
	печи дожига.

	6.10. Эффективными мерами защиты окружающей среды являются герметизация
	оборудования и предотвращение разливов битума.

	Разд. 6. (Измененная редакция, Изм. N 4).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.