Е. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	Введено в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 3 октября 1985 г. N 3262

	ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 10345.1-78 "МАТЕРИАЛЫ
	ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ТВЕРДЫЕ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
	СТОЙКОСТИ К ДЕЙСТВИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ
	ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ СВЫШЕ 1000 В"

	Группа Е39

	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 03.10.1985
	N 3262 срок введения установлен с 01.01.1987.

	Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 3409.

	Наименование стандарта. Заменить слова: "переменного напряжения свыше 1000
	В" на "малого тока высокого напряжения".

	Вводная часть. Второй абзац изложить в новой редакции: "Стандарт полностью
	соответствует СТ СЭВ 4874-84".

	Пункт 1.5. Второй абзац изложить в новой редакции: "Если условия
	нормализации, кондиционирования и испытания не указаны в стандартах или
	технических условиях на материал, то они должны проводиться в условиях 24 ч/(50 +/-
	2) °C/< 20% + 3 ч/20 °C/65%; М/15 - 35 °C/45 - 75%";

	третий абзац исключить.

	Пункт 2.1. Первый абзац. Заменить слова: "переменного напряжения свыше 1000
	В" на "малого тока высокого напряжения";

	третий абзац после слов "киловольтметр (PV2)" дополнить словами: "с
	погрешностью не более 5%".

	Пункт 2.2. Заменить слова: "в 10 раз" на "на 10%".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Пункт 2.3 изложить в новой редакции: "2.3. Измерительные приборы (PV1 и PA)
	должны обеспечивать определение измеряемых значений с погрешностью не более
	1%".

	Пункт 2.8. Первый абзац. Заменить значение и слова: 2,5 +/- 0,1 на (2,5 +/- 0,05),
	"содержащего 1,5 - 2,0% окиси тория" на "или тантала";

	последний абзац изложить в новой редакции: "Шероховатость контактной
	поверхности должна быть не более Ra <= 0,20 мкм по ГОСТ 2789-73.

	При затуплении вершин электродов (под влиянием дуги) электрод затачивают до
	радиуса 0,05 мм. Кромки электродов не должны иметь заусенцев".

	Пункт 4.1. Первый абзац. Заменить слова: "переменного напряжения свыше 1000
	В" на "малого тока высокого напряжения".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.