Введено в действие

	Постановлением Госстроя РФ

	от 10 августа 2000 г. N 78

	ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 10923-93 "РУБЕРОИД. ТЕХНИЧЕСКИЕ
	УСЛОВИЯ"

	Введено в действие

	с 1 января 2001 года

	Раздел 1. Второй абзац исключить.

	Раздел 2. Исключить ссылки:

	ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.
	Номенклатура показателей и методы их определения

	ГОСТ 2551-75 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные.
	Упаковка, маркировка, хранение и транспортирование

	ГОСТ 26627-85 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Правила
	приемки;

	дополнить ссылками:

	ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования
	безопасности

	ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

	ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка

	ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть

	ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Метод испытания на
	воспламеняемость

	ГОСТ 30444-97 Материалы строительные. Метод испытания на распространение
	пламени

	ГОСТ 30547-97 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие
	технические условия.

	П. 3.1. Таблицу 1 дополнить примечанием:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	"Примечание. Допускается вместо пылевидной и мелкозернистой посыпки
	использовать для защиты нижней или обеих сторон полотна полимерную пленку".

	Подпункт 4.1.2 изложить в новой редакции:

	"4.1.2. Требования к внешнему виду рубероида, кромкам полотна, слипаемости,
	ровности торцов, величине выступов на торцах рулона, ширине кромки, количеству
	составных рулонов и полотен в рулоне - по ГОСТ 30547".

	Подпункты 4.1.3 - 4.1.7 исключить.

	Подпункт 4.1.14. Первый абзац изложить в новой редакции:

	"4.1.14 Требования к сырью и материалам, применяемым для изготовления
	рубероида, - по ГОСТ 30547".

	Пункт 4.2. изложить в новой редакции; дополнить пунктами - 4.2.1, 4.2.2:

	"4.2. Упаковка и маркировка

	4.2.1. Упаковку рулонов рубероида производят полосой бумаги шириной не менее
	500 мм или картона шириной не менее 300 мм, края которой должны проклеиваться по
	всей ширине или с двух сторон по всей длине.

	Допускается применение других упаковочных материалов, обеспечивающих
	сохранность рубероида при транспортировании и хранении.

	4.2.2. Маркировка рубероида должна производиться по ГОСТ 30547. На этикетке
	(штампе) должны быть указаны:

	наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;

	наименование материала и его марка;

	обозначение настоящего стандарта;

	номер партии (или другое обозначение партии, принятое на заводе-изготовителе)
	и дата изготовления;

	краткая инструкция по применению.

	Перечень данных на этикетке (штампе) может быть дополнен или изменен по
	согласованию с потребителем продукции.

	Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192 с нанесением основных,
	дополнительных и информационных надписей".

	Раздел 5 изложить в новой редакции:

	"5. Требования безопасности и охраны окружающей среды

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5.1. Рубероид имеет следующие показатели пожарной опасности:

	группа горючести - Г4 по ГОСТ 30244;

	группа воспламеняемости - В3 по ГОСТ 30402;

	группа распространения пламени - РП4 по ГОСТ 30444.

	5.2. По классификации ГОСТ 19433 рубероид не относится к опасным грузам.

	5.3. Основными видами возможного опасного воздействия на окружающую среду
	является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод в результате
	неорганизованного сжигания и захоронения отходов рубероида на территории
	предприятия или вне его, а также свалка его в не предназначенных для этого местах.

	5.4. Отходы, образующиеся при изготовлении рубероида, строительстве и ремонте
	зданий и сооружений, подлежат утилизации на территории предприятия-изготовителя
	или вывозу на полигоны промышленных отходов и организованному обезвреживанию
	в специальных, отведенных для этой цели местах.

	5.5. В случае загорания битума, покровного состава или рубероида следует
	применять следующие средства пожаротушения: кислотный или пенный огнетушители,
	асбестовое полотно, кошму, специальные порошки, воду со смачивателем.

	5.6. При погрузочно-разгрузочных работах должны соблюдаться требования
	безопасности по ГОСТ 12.3.009".

	П. 6.1. Заменить ссылку: ГОСТ 26627 на ГОСТ 30547.

	П. 6.2. Исключить слова: "концентрации вредных химических веществ,
	выделяющихся из рубероида - не реже одного раза в год и при изменении сырьевых
	компонентов."

	Раздел 7 изложить в новой редакции:

	"7. Методы испытаний

	Методы испытаний - по ГОСТ 2678 со следующим дополнением:

	разрывную силу при растяжении определяют при скорости перемещения
	подвижного захвата (50 +/- 5) мм/мин.".

	Раздел 8 изложить в новой редакции:

	"8. Транспортирование и хранение

	8.1. Транспортирование рубероида следует производить в крытых транспортных
	средствах в вертикальном положении не более чем в два ряда по высоте.

	Допускается укладка сверх вертикальных рядов одного ряда в горизонтальном
	положении.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	По согласованию с потребителем допускаются другие способы
	транспортирования, обеспечивающие сохранность рубероида.

	8.2. Погрузку в транспортные средства и перевозку рубероида производят в
	соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного
	вида.

	8.3. Рулоны рубероида должны храниться рассортированными по маркам в сухом
	закрытом помещении в вертикальном положении не более чем в два ряда по высоте.
	Рулоны рубероида могут храниться в контейнерах и на поддонах.

	Срок хранения рубероида - 12 мес. со дня изготовления.

	По истечении срока хранения рубероид должен быть проверен на соответствие
	требованиям настоящего стандарта. В случае соответствия рубероид может быть
	использован по назначению".

	Библиографические данные. Заменить код: "ОКП 577400" на "ОКП 577410".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.