Утверждено и введено в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 27 апреля 1988 г. N 1177

	ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 23955-80 "МАТЕРИАЛЫ
	ЛАКОКРАСОЧНЫЕ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КИСЛОТНОГО
	ЧИСЛА"

	Группа Л19

	Дата введения

	1 июля 1988 года

	Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по стандартам от 27.04.1988 N 1177.

	На обложке и первой странице под обозначением стандарта заменить
	обозначение: СТ СЭВ 1444-78 на СТ СЭВ 1444-87.

	Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 2310.

	Вводную часть изложить в новой редакции: "Настоящий стандарт
	распространяется на лакокрасочные материалы и относящиеся к ним полупродукты и
	устанавливает методы определения кислотного числа:

	метод А - визуального титрования (для светлых материалов);

	метод Б - визуального титрования с применением насыщенного раствора
	хлористого натрия (для темных и окрашенных материалов);

	метод В - потенциометрического титрования (для темных и окрашенных
	материалов, когда неприменим метод Б и при растянутом интервале цветового
	перехода индикаторов, а также для светлых материалов)".

	По всему тексту стандарта заменить единицу: мл на см3.

	Пункт 1.1. Заменить ссылку: ГОСТ 9980-75 на ГОСТ 9980.2-86.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Пункт 2.1. Первый абзац. Заменить слова: "Величина навески" на "Масса пробы";

	таблицу 1 изложить в новой редакции (примечания исключить):

	Таблица 1

	--------------------------------------------T---------------------

	  Предполагаемое кислотное число, мг KOH/г  	¦	   Масса пробы, г

	--------------------------------------------+---------------------

	           До  0,10                         	¦	        50,00

	Св.  0,10  "   0,50                         	¦	        20,00

	"   0,50  "   3,00                         	¦	        15,00

	"   3,00  "  10,00                         	¦	        10,00

	"  10,00  "  25,00                         	¦	         5,00

	"  25,00  "  50,00                         	¦	         2,50

	"  50,000 " 150,000                        	¦	         1,000

	" 150,000                                  	¦	         0,500

	второй абзац изложить в новой редакции: "В качестве растворителей применяют
	ксилол, толуол, раствор этилового спирта с объемной долей 96%, дистиллированную
	воду, смесь ксилола или толуола и раствор этилового спирта с объемной долей 96% в
	соотношении 1:1 по объему и добавки раствора хлористого натрия с массовой долей
	20%".

	Пункты 2.2, 2.3, 4.3.2. Заменить значение: 40 °C на (40 +/- 2) °C.

	Пункт 2.3. Заменить слова: "95-ный этиловый спирт" на "раствор этилового
	спирта с объемной долей 96%".

	Пункт 2.4. Заменить слова: "спирто-толуольной смеси" на "смеси этилового спирта
	и толуола".

	Пункты 3.1, 3.2 изложить в новой редакции: "3.1. Сущность метода

	Метод заключается в титровании раствора испытуемого материала раствором
	гидроокиси калия в присутствии индикатора и визуальном определении конечной

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	точки титрования по измерению окраски раствора.

	3.2. Аппаратура, материалы, реактивы и растворы

	Колбы конические вместимостью 200 - 300 см3 по ГОСТ 25336-82.

	Бюретки 1-2-25-0,1; 1-2-50-0,1; 7-2-10 по ГОСТ 20292-74.

	Микробюретки по ГОСТ 20292-74 вместимостью 2 и 10 см3 с ценой деления не
	более 0,02 см3, применяют при расходе щелочи на титрование менее 10 см3 и при
	определении кислотного числа растворителей.

	Весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности по ГОСТ 24104-80 с
	наибольшим пределом взвешивания 200 г.

	Секундомер по ГОСТ 5072-79.

	Ацетон по ГОСТ 2603-79, ч.д.а.

	Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72, обработанная для удаления
	углекислоты по ГОСТ 4517-87.

	Ксилол чистый каменноугольный по ГОСТ 9880-76 или ксилол нефтяной
	технический по ГОСТ 9410-78.

	Толуол каменноугольный по ГОСТ 9880-76 или толуол нефтяной по ГОСТ 14710-
	78.

	Фенолфталеин (индикатор), спиртовой раствор с массовой долей 1%.

	Тимолфталеин (индикатор), спиртовой раствор с массовой долей 1%.

	Нитразиновый желтый (индикатор), водный раствор с массовой долей 0,5%.

	Допускается применение других индикаторов, если это указано в нормативно-
	технической документации на испытуемый материал.

	При анализе ненасыщенных полиэфирных смол допускается применять в качестве
	индикатора нитразиновый желтый (переход окраски от желтой к сине-фиолетовой).

	Смесь растворителей - толуола (или ксилола) и этилового спирта в соотношениях
	2:1 или 1:1 по объему.

	Калия гидроокись по ГОСТ 24363-80, ч.д.а., спиртовой раствор концентрации
	c(KOH) = 0,1 моль/дм3.

	Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300-87 с объемной
	долей 96%".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Пункт 3.3.1. Первый абзац. Заменить слово: "Навеску" на "Пробу";

	второй абзац. Заменить слова: "окончательную" на "конечную", "контрольную
	пробу в расчете не учитывают" на "контрольный опыт не проводят".

	Пункты 3.4, 4.1, 4.2 изложить в новой редакции: "3.4. Обработка результатов

	Кислотное число (K) в мг KOH/г продукта вычисляют по формуле

	, (1)

	при титровании аликвотных частей - по формуле

	, (2)

	где V - объем раствора гидроокиси калия концентрации точно 0,1 моль/дм3,
	израсходованный на титрование анализируемого раствора, см3;

	- объем раствора гидроокиси калия той же концентрации, израсходованный на
	титрование в контрольном опыте, см3;

	c - концентрация раствора гидроокиси калия, используемого для титрования,
	моль/дм3;

	m - масса навески испытуемого продукта, г;

	- объем растворителя, взятый для экстракции, см3;

	- объем аликвотной части анализируемого раствора, см3;

	56,1 - масса гидроокиси калия, мг, соответствующая 1 см3 раствора концентрации
	c(KOH) = 1 моль/дм3.

	За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов трех
	параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны
	превышать значений, указанных в табл. 2.

	4.1. Сущность метода

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Метод заключается в добавлении к раствору испытуемого материала насыщенного
	раствора хлористого натрия, а затем гидроокиси калия, титровании его избытка
	раствором соляной кислоты и визуальном определении конечной точки титрования по
	изменению окраски раствора в присутствии индикатора.

	4.2. Аппаратура, материалы, реактивы и растворы

	Колбы конические вместимостью 200 - 300 см3 по ГОСТ 25336-82.

	Микробюретки по ГОСТ 20292-74 вместимостью 2 и 10 см3 с ценой деления не
	более 0,02 см3.

	Бюретки 1-2-25-0,1; 1-2-50-0,1; 7-2-10 по ГОСТ 20292-74.

	Пипетка 2-1-10 по ГОСТ 20292-74.

	Термометр по ГОСТ 215-73.

	Воздушный холодильник и водяная баня.

	Весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности по ГОСТ 24104-80 с
	наибольшим пределом взвешивания 200 г.

	Фенолфталеин (индикатор), спиртовой раствор с массовой долей 1%.

	Тимолфталеин (индикатор), спиртовой раствор с массовой долей 1%.

	Щелочной голубой 6Б (индикатор), спиртовой раствор с массовой долей 1%.

	Натрий хлористый по ГОСТ 4233-77, насыщенный водный раствор при (20 +/- 2)
	°C, нейтрализованный по фенолфталеину.

	Кислота соляная по ГОСТ 3118-77, раствор концентрации c(HCl) = 0,1 моль/дм3.

	Калия гидроокись по ГОСТ 24363-80, ч.д.а., спиртовые растворы концентрации
	c(KOH) = 0,1 и c(KOH) = 0,01 моль/дм3".

	Пункт 4.3.1. Второй абзац изложить в новой редакции: "Затем добавляют 3 - 5
	капель фенолфталеина и титруют раствором гидроокиси калия концентрации 0,1
	моль/дм3, постоянно перемешивая, до получения устойчивой розовой окраски водного
	раствора. Добавляют аликвотное количество раствора гидроокиси калия, который
	оттитровывают раствором соляной кислоты концентрации 0,1 моль/дм3 до
	исчезновения розовой окраски раствора";

	третий абзац. Заменить слова: "при расчете не учитывают" на "не проводят".

	Пункт 4.3.2. Заменить слова: "из 50 мл 95%-ного этилового спирта и 15 мл 20%-
	ного раствора хлористого натрия. После перемешивания и оттаивания образуется
	верхний светлый слой. Раствор титруют 0,1 н. раствором гидроокиси калия" на "из 50

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	см3 раствора этилового спирта с объемной долей 96% и 15 см3 раствора хлористого
	натрия с объемной долей 20%. После перемешивания и отстаивания образуется
	верхний светлый слой. Раствор титруют раствором гидроокиси калия концентрации
	0,1 моль/дм3"; "95%-ного этилового спирта" на "раствор этилового спирта с объемной
	долей 96%".

	Пункты 4.3.3, 4.3.6. Заменить слова: "0,01, н. раствором гидроокиси калия" на
	"раствором гидроокиси калия концентрации 0,01 моль/дм3".

	Пункты 4.3.4, 4.3.5. Заменить слова: "0,1 или 0,01 н. раствором гидроокиси калия"
	на "раствором гидроокиси калия концентрации 0,1 или 0,01 моль/дм3".

	Пункты 4.4, 5.1 изложить в новой редакции: "4.4. Обработка результатов

	Кислотное число (K) в мг KOH/г вычисляют по формуле

	, (3)

	где V - объем раствора гидроокиси калия концентрации точно 0,1 или 0,01
	моль/дм3, израсходованный на титрование анализируемого раствора, вместе с
	добавленным избытком, см3;

	- объем раствора соляной кислоты концентрации точно 0,1 моль/дм3,
	израсходованный на титрование анализируемого раствора с добавленным избытком
	раствора гидроокиси калия, см3;

	c - концентрация раствора гидроокиси калия, используемого для титрования,
	моль/дм3;

	m - масса навески испытуемого продукта, г;

	56,1 - масса гидроокиси калия, мг, соответствующая 1 см3 раствора концентрации
	c(KOH) = 1 моль/дм3;

	0,1 - концентрация соляной кислоты, моль/дм3.

	За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов трех
	параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны
	превышать значений, указанных в табл. 2.

	5.1. Сущность метода

	Метод заключается в титровании раствора испытуемого материала раствором
	гидроокиси калия и определении точки эквивалентности по показанию

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	потенциометра".

	Пункт 5.2. Первый абзац изложить в новой редакции: "pH-метр-милливольтметр
	типа pH-673М или другого типа с аналогичными метрологическими
	характеристиками";

	последний абзац изложить в новой редакции: "Калия гидроокись по ГОСТ 24363-
	80, ч.д.а., спиртовой раствор концентрации c(KOH) = 0,1 моль/дм3";

	дополнить абзацами: "Стакан стеклянный по ГОСТ 25336-82 вместимостью 150
	см3.

	Весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности по ГОСТ 24104-80 с
	наибольшим пределом взвешивания 200 г".

	Пункты 5.3 - 5.5 (кроме табл. 2) изложить в новой редакции: "5.3. Проведение
	анализа

	Навеску испытуемого продукта, подготовленную как указано в разд. 2, помещают в
	стакан вместимостью 150 см3, растворяют в 25 - 50 см3 нейтрализованного
	растворителя или смеси растворителей, погружают в раствор электроды, включают
	магнитную мешалку и титруют раствором гидроокиси калия, снимая показания прибора
	после каждого добавления титранта. Титрование ведут, уменьшая порции объема
	титранта по мере приближения к точке эквивалентности. На основании полученных
	результатов вычерчивают кривую зависимости первой производной от объема
	прибавляемого титранта

	от V,

	где 	 - измерение потенциала после каждого прибавления порции объема
	титранта, мВ;

	- порция объема титранта, см3;

	V - объем титранта, израсходованный на титрование анализируемого раствора,
	см3.

	5.4. Обработка результатов

	Кислотное число (K) в мг KOH/г вычисляют по формуле

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	, (4)

	где V - объем раствора гидроокиси калия концентрации точно 0,1 моль/дм3,
	израсходованный на титрование анализируемого раствора, см3;

	c - концентрация раствора гидроокиси калия, используемого для титрования,
	моль/дм3;

	m - масса навески испытуемого продукта, г;

	56,1 - масса гидроокиси калия, мг, соответствующая 1 см3 раствора концентрации
	c(KOH) = 1 моль/дм3.

	За результат испытаний принимают среднее арифметическое результатов трех
	параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны
	превышать значений, указанных в табл. 2.

	5.5. Допускаемые расхождения между результатами параллельных определений в
	зависимости от предполагаемого кислотного числа приведены в табл. 2".

	Таблица 2. Головка. Заменить слова: "Воспроизводимость метода при
	определении кислотного числа, мг KOH/г" на "Расхождение между параллельными
	определениями, мг KOH/г, не более", "одним исполнителем" на "сходимость", "разными
	исполнителями" на "воспроизводимость".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.