Утверждено и введено в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 22 марта 1990 г. N 493

	ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 24922-81 "ЛАТЕКСЫ СИНТЕТИЧЕСКИЕ.
	МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАУЧУКА"

	Дата введения

	1 августа 1990 года

	Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 2509.

	Раздел 2. Первый абзац. Заменить значение: 100 °C на (100 +/- 3) °C;

	третий - пятый абзацы изложить в новой редакции: "Весы лабораторные 2-го
	класса по ГОСТ 24104-88 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

	Гири 2-го класса точности по ГОСТ 7328-82.

	Стаканы В-1-50 и В-1-200 по ГОСТ 25336-82.

	Колба П-1-250 или Кн-1-250 по ГОСТ 25336-82 с пришлифованным
	холодильником ХПТ-1 (2) или ХШ-1 (2) по ГОСТ 25336-82";

	седьмой абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 9805-76 на ГОСТ 9805-84.

	Раздел 2 дополнить абзацем: "Эксикатор 2-140 (190) по ГОСТ 25336-82".

	Раздел 3. Первый абзац. Исключить слова: "с погрешностью не более 0,001 г";

	второй абзац. Исключить слова: "(погрешность взвешивания не более 0,001 г)";
	заменить слова: "Сито с каучуком помещают в весовой стаканчик, высушивают до
	постоянной массы в сушильном шкафу при температуре не более 100 °C и взвешивают
	сито с сухим каучуком с погрешностью не более 0,001 г" на "Сито с каучуком помещают
	в сушильный шкаф, нагретый до температуры (100 +/- 3) °C, выдерживают в течение 1
	ч, охлаждают в эксикаторе до температуры окружающей среды и взвешивают.
	Повторяют высушивание (интервал 15 мин), охлаждение и взвешивание до получения
	расхождения между двумя последовательными взвешиваниями не более 0,0010 г".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.