Утверждено и введено в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 29 сентября 1988 г. N 3332

	ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 25718-83 "ГРУНТОВКИ АК-069 И АК-070.
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	Дата введения

	1 апреля 1989 года

	Вводную часть дополнить абзацем: "Грунтовки АК-069 и АК-070 наносят на
	поверхность методом пневматического распыления или кистью. Параметры методов
	окрашивания должны соответствовать ГОСТ 9.105-80".

	Пункт 1.2 исключить.

	Пункт 1.3. Заменить слова и марку: "ВЗ-4 с диаметром сопла (4,000 +/- 0,015) мм"
	на "типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм"; Р-5 на Р-5А.

	Пункт 1.4. Таблицу 1 изложить в новой редакции:

	Таблица 1

	----------------------T---------------------------------T------------------

	     Наименование     	¦	         Норма грунтовки         	¦	 Метод испытания

	      показателя      	+----------------T----------------+

	                      	¦	     АК-069     	¦	     АК-070     	¦

	                      	¦	  ОКП 23 1333   	¦	  ОКП 23 1333   	¦

	                      	¦	    0204 02     	¦	    0304 10     	¦

	----------------------+----------------+----------------+------------------

	1. Цвет пленки       	¦	 Желтый, оттенок не нормируется  	¦	По п. 4.3

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2. Внешний вид пленки	¦	 После высыхания пленка должна   	¦	По п. 4.3

	                      	¦	быть ровной, однородной, без     	¦

	                      	¦	посторонних включений            	¦

	3. Условная вязкость 	¦	                	¦	                	¦	По ГОСТ 8420-74

	при температуре       	¦	                	¦	                	¦

	(20 +/- 0,5) °C, с:   	¦	                	¦	                	¦

	по вискозиметру типа 	¦	    13 - 24     	¦	    13 - 20     	¦

	ВЗ-246 (или ВЗ-4) с   	¦	                	¦	                	¦

	диаметром сопла 4 мм; 	¦	                	¦	                	¦

	по вискозиметру типа 	¦	         Не нормируется          	¦

	ВЗ-246 с диаметром    	¦	                                 	¦

	сопла 2 мм            	¦	                                 	¦

	4. Массовая доля     	¦	    20 - 25     	¦	  13,5 - 16,0   	¦	По ГОСТ 17537-72 и

	нелетучих веществ, %  	¦	                	¦	                	¦	п. 4.4 настоящего

	                      	¦	                	¦	                	¦	стандарта

	5. Степень перетира, 	¦	       45       	¦	       30       	¦	По ГОСТ 6589-74

	мкм, не более         	¦	                	¦	                	¦

	6. Время высыхания   	¦	       1        	¦	      0,5       	¦	По ГОСТ 19007-73

	до степени 3          	¦	                	¦	                	¦

	при температуре       	¦	                	¦	                	¦

	(20 +/- 2) °C, ч,     	¦	                	¦	                	¦

	не более              	¦	                	¦	                	¦

	7. Эластичность      	¦	       1        	¦	       1        	¦	По ГОСТ 6806-73

	пленки при изгибе,    	¦	                	¦	                	¦

	мм, не более          	¦	                	¦	                	¦

	8. Прочность пленки  	¦	       50       	¦	       50       	¦	По ГОСТ 4765-73 и

	при ударе на приборе  	¦	                	¦	                	¦	п. 4.5 настоящего

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	типа У-1, см, не менее	¦	                	¦	                	¦	стандарта

	9. Твердость пленки  	¦	      0,40      	¦	      0,45      	¦	По ГОСТ 5233-67

	по маятниковому       	¦	                	¦	                	¦

	прибору, условные     	¦	                	¦	                	¦

	единицы, не менее     	¦	                	¦	                	¦

	10. Кислотное число  	¦	      0,1       	¦	      0,3       	¦	По ГОСТ 23955-80 и

	грунтовки, мг KOH,    	¦	                	¦	                	¦	п. 4.6 настоящего

	не более              	¦	                	¦	                	¦	стандарта

	11. Адгезия пленки,  	¦	       1        	¦	       1        	¦	По ГОСТ 15140-78,

	баллы, не более       	¦	                	¦	                	¦	разд. 2

	таблицу дополнить примечанием - 2:

	"2. Норма по показателю 3 для вискозиметра ВЗ-246 с диаметром сопла 2 мм не
	нормируется до 01.01.1992. Определение обязательно".

	Пункт 2.1. Таблица 2. Головка. Заменить слова: "Предел взрываемости в смеси с
	воздухом, % (объемная доля)" на "Концентрационные пределы воспламенения, % (по
	объему)"; графа "Наименование компонента". Заменить обозначение: Р-5 на Р-5А;

	графа "Температура вспышки, °C". Заменить значения: 13,0 на 10,0; 24,0 на 21,0;

	графа "Температура самовоспламенения, °C". Заменить значения: 547 на 500; 450
	на 370; 494 на 450;

	графа "Концентрационные пределы воспламенения, % (по объему)". Заменить
	значение: 1,4 на 2.2.

	Пункт 2.4. Исключить слова: "(специальная одежда, резиновые перчатки,
	защитные очки, противогаз марки А)"; заменить ссылку: ГОСТ 12.4.011-75 на ГОСТ
	12.4.011-87.

	Пункт 3.1. Заменить ссылку: "ГОСТ 9980-80, разд. 1" на ГОСТ 9980.1-86.

	Пункт 4.1. Заменить ссылку: "ГОСТ 9980-80, разд. 2" на ГОСТ 9980.2-86.

	Пункт 4.2. Шестой абзац. Заменить слова и значение: "изгиб пленки" на
	"эластичность пленки при изгибе"; 0,25 - 0,28 на 0,25 - 0,32;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	седьмой абзац изложить в новой редакции: "Твердость пленок грунтовок
	определяют на стекле для фотографических пластинок 9 x 12 - 1,2 ГОСТ 683-85".

	Пункты 4.4, 4.5 изложить в новой редакции:

	"4.4. Массовую долю нелетучих веществ определяют по ГОСТ 17537-72 в
	сушильном шкафу при температуре (100 +/- 2) °C, первое взвешивание проводят через
	0,5 ч, последующие - через 0,5 ч до достижения постоянной массы. Масса навески -
	(2,0 +/- 0,2) г.

	4.5. Прочность пленки при ударе определяют по ГОСТ 4765-73, при этом
	пластинку располагают пленкой вверх".

	Пункт 5.1. Заменить ссылку: "ГОСТ 9980-80, разд. 3 - 6" на ГОСТ 9980.3-86 -
	ГОСТ 9980.5-86.

	Пункт 5.2 дополнить абзацем: "Допускается по согласованию с потребителем
	применять стальную тару без защитного покрытия".

	Пункт 5.4. Заменить слова: "и знак опасности по ГОСТ 19433-81 (класс 3)" на "знак
	опасности (класс 3) и классификационный шифр 3212 по ГОСТ 19433-81".

	Пункт 6.2. Заменить слова: "16 месяцев" на "6 месяцев".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.