Введено в действие

	Постановлением Госстроя РФ

	от 9 декабря 2000 г. N 123

	ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 26150-84 "МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ НА ОСНОВЕ
	ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА. МЕТОД САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКОЙ
	ОЦЕНКИ"

	Введено в действие

	с 1 мая 2001 года

	Принято Межгосударственной научно-технической комиссией по
	стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве
	(МНТКС) 20.05.99.

	Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС N 3671.

	За принятие изменения проголосовали:

	---------------------------T--------------------------------------

	  Наименование государства 	¦	 Наименование органа государственного

	                           	¦	        управления строительством

	---------------------------+---------------------------------------

	Республика Армения         	¦	Министерство градостроительства

	                           	¦	Республики Армения

	Республика Беларусь        	¦	Министерство архитектуры и

	                           	¦	строительства Республики Беларусь

	Республика Казахстан       	¦	Комитет по делам строительства

	                           	¦	Министерства энергетики, индустрии и

	                           	¦	торговли Республики Казахстан

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Кыргызская Республика      	¦	Государственная инспекция по

	                           	¦	архитектуре и строительству при

	                           	¦	Правительстве Кыргызской Республики

	Республика Молдова         	¦	Министерство развития территорий,

	                           	¦	строительства и коммунального

	                           	¦	хозяйства Республики Молдова

	Российская Федерация       	¦	Госстрой России

	Украина                    	¦	Государственный Комитет строительства,

	                           	¦	архитектуры и жилищной политики

	                           	¦	Украины

	Пункт 2.1.4 изложить в новой редакции:

	"2.1.4. Патрон-концентратор для отбора проб низкокипящих веществ,
	представляющий собой трубку длиной (130 +/- 3) мм с внутренним диаметром (6,0 +/-
	0,5) мм из нержавеющей стали (черт. 1, 2)."

	1 - игла; 2 - прокладка алюминиевая; 3 - накидная гайка; 4 - штуцер; 5 - корпус
	патрона-концентратора Черт. 1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Материал алюминий Черт. 2

	Пункт 2.1.6. Исключить ссылку: "по ГОСТ 18137-77".

	Пункт 2.1.11. Изложить в новой редакции:

	"2.1.11. Газовый кран-дозатор из комплекта хроматографов типа "Цвет-100" или
	"ЛХМ-8МД".

	Пункт 2.1.17. Заменить ссылку: ГОСТ 24104-80 на ГОСТ 24104-88.

	Пункт 2.1.18. Заменить ссылку: ГОСТ 3584-73 на ГОСТ 6613-86.

	Пункт 2.1.19. Исключить ссылку: "по ГОСТ 5072-79".

	Пункт 2.1.22. Исключить ссылку: ГОСТ 8309-75.

	Пункт 2.1.26. Заменить ссылку: ГОСТ 20292-74 на ГОСТ 29228-91.

	Пункты 2.2.1, 2.2.16 изложить в новой редакции:

	"2.2.1. Хроматографический сорбент для анализа низкокипящих веществ: 10%
	FFAP на хроматроне N-AW с размером зерен 0,125 - 0,160; 0,160 - 0,200 мм или 10%

	1,2,3-три(	-цианэтокси) пропана + 5% три(n-третбутилфенил)фосфата на динохроме
	Н.

	2.2.16. Сорбент для патрона-концентратора по п. 2.1.4 30% SE-30 на динохроме Н
	с размером зерен 0,250 - 0,315 мм".

	Пункт 2.2.20. Заменить ссылку: ГОСТ 745-49 на ГОСТ 745-79.

	Раздел 2 дополнить пунктом - 2.2.22:

	"2.2.22. Хлороформ марки х. ч".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Пункт 3.1.1 Исключить слово: "испытуемому".

	Раздел 3 дополнить пунктом - 3.2.3:

	"3.2.3. Подготовка патрона-концентратора

	Носитель динохрома Н рассеивают на сите, отбирают фракцию 0,160 - 0,200 мм в
	количестве 70 см3 и взвешивают. Силоксановый каучук SE-30 в количестве 30% от
	массы носителя вносят в любую чистую лабораторную посуду и заливают двукратным
	объемом хлороформа. Носитель помещают в выпарительную чашку, заливают
	приготовленным выше раствором таким образом, чтобы весь носитель был смочен.
	Перемешивают смесь осторожным встряхиванием через каждые 15 - 20 мин. до
	полного удаления хлороформа. Приготовленный сорбент сушат в сушильном шкафу в
	течение не менее 3 ч при температуре (100 +/- 2) °C. Сорбент хранят в плотно закрытой
	посуде при комнатной температуре.

	Патроны-концентраторы заполняют готовым сорбентом в количестве 0,7 - 1,0 г и
	продувают азотом ос. ч. со скоростью 30 см3/мин. при температуре 270 - 275 °C в
	течение (6,0 +/- 0,1) ч. Затем подачу азота прекращают, патроны-концентраторы
	охлаждают до комнатной температуры и плотно закрывают заглушками".

	Пункты 3.5.1, 3.5.2 изложить в новой редакции (чертеж заменить новым):

	"3.5.1. Собирают установку (черт. 3). Образцы помещают в сосуд 5. Затем из
	баллона 1 с помощью редуктора 2 и игольчатого вентиля 4 через сосуд 5 продувают
	азот ос. ч., который дополнительно очищают в стеклянной ловушке с цеолитом 3.
	Скорость потока азота рассчитывают в соответствии с Приложением 1. Время
	продувки образцов - 24 ч при температуре (22 +/- 5) °C. Во время продувки патрон-
	концентратор не присоединяют. Допускается использование климатических камер.

	Схема установки для моделирования условий эксплуатации и отбора проб
	летучих веществ, выделяющихся из полимерных материалов

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - баллон со сжатым газом; 2 - редуктор; 3 - ловушка с цеолитом; 4 - игольчатые
	вентили; 5 - продувочные камеры; 6 - патроны-концентраторы; 7 - термостат; 8 -
	пенный расходомер Черт. 3

	3.5.2. Отбор проб для анализа низкокипящих веществ

	Отбор пробы низкокипящих веществ проводят в патрон-концентратор,
	заполненный сорбентом, подготовленным по п. 3.2.3. Перед каждым отбором пробы
	проводят контроль чистоты патрона-концентратора. Для этого один конец патрона-
	концентратора присоединяют к крану - дозатору хроматографа, другой с помощью иглы
	вводят в испаритель хроматографа, прогревают (15 +/- 1) мин. при температуре (200 +/-
	5) °C, затем, переключая кран-дозатор в положение "анализ", пробу вводят в
	хроматограф. При контроле пики на хроматографе должны отсутствовать. Чистый
	патрон-концентратор присоединяют к выходу продувочной камеры и отбирают не
	менее 500 см3 газа. Патрон-концентратор с отобранной пробой плотно закрывают
	заглушками. При выполнении всех условий отбора пробы сорбция низкокипящих
	веществ составляет 99%".

	Пункты 3.5.2.1, 3.5.2.2 исключить.

	Пункты 3.5.3.1, 4.1.2 изложить в новой редакции:

	"3.5.3.1. Для отбора пробы пластификаторов после выдержки при температуре (22
	+/- 5) °C патрон-концентратор, заполненный силипором 075, присоединяют к
	продувочной камере 5 и пропускают через него 600 см3 парогазовой смеси со
	скоростью 15 см3/мин. Затем указанный патрон-концентратор отсоединяют от
	продувочной камеры 5 и герметично закрывают заглушками.

	4.1.2. С патрона-концентратора с отобранной пробой в соответствии с п. 3.5.2
	снимают заглушки и присоединяют к крану-дозатору хроматографа, помещают в
	электропечь, нагретую до температуры (200 +/- 5) °C, и выдерживают при этой
	температуре (15 +/- 1) мин. После чего кран-дозатор переводят в положение "анализ" и
	выдувают газом-носителем десорбированные вещества пробы в аналитическую
	колонку.

	По окончании анализа кран-дозатор переводят в положение "отбор пробы",
	снимают электропечь, извлекают иглу патрона-концентратора из испарителя и
	охлаждают его на воздухе. Перед отбором следующей пробы проверяют чистоту
	патрона-концентратора по п. 3.5.2".

	Пункт 5.3.2. Формулу (2) и экспликацию изложить в новой редакции:

	", (2)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	где m - количество вещества в пробе, определенное по калибровочному графику,
	мг;

	- коэффициент пересчета объема пробы низкокипящих веществ, м3;

	0,95 - коэффициент сорбции + десорбции низкокипящих веществ с сорбента,
	измеренный с отклонением среднего результата +/- 4,75%;

	5 - коэффициент насыщенности (Приложение 1);

	- объем пробы, отобранной для анализа, приведенный к нормальным
	условиям, см3".

	Пункт 5.3.3. Формулу (4) изложить в новой редакции:

	""; (4)

	экспликацию для коэффициента 	 изложить в новой редакции:

	"	 - коэффициент экстракции пластификаторов растворителем с силипора:

	0,81 +/- 0,04 - для дибутилфталата;

	0,94 +/- 0,05 - для диоктилфталата".

	Раздел 5 дополнить пунктом - 5.3.4:

	"5.3.4. Требования к погрешности измерений

	За результат измерения концентраций низкокипящих веществ и пластификаторов
	принимают среднеарифметическое пяти параллельных измерений, выполненных на
	пяти образцах полимерного материала.

	Пределы относительной погрешности между измерениями допускаются +/- 15%.
	Погрешность измерений рассчитывают с доверительной вероятностью Р = 0,95.

	Если предел погрешности превышает 15%, измерения повторяют на других
	образцах, приготовленных по п. 3.1.1".

	Пункт 5.4. Предпоследний, последний абзацы исключить.

	Приложение 1. Формула (1). Заменить значение: 	 на 	;

	экспликация. Последний абзац изложить в новой редакции; дополнить абзацем:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	"	 - коэффициент пересчета, учитывающий метрические соотношения площади
	и объема;

	5 - коэффициент, учитывающий пятикратное увеличение насыщенности
	материала в продувочной камере, которое позволяет увеличить воспроизводимость
	результатов анализа. Зависимость концентраций веществ С от насыщенности N в
	интервале изменения последней от 0 до 5 прямо пропорциональна".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.