Утверждено и введено в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 29 декабря 1990 г. N 3473

	ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 26564.3-85 "МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ
	ОГНЕУПОРНЫЕ КАРБИДКРЕМНИЕВЫЕ. МЕТОДЫ
	ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДВУОКИСИ КРЕМНИЯ"

	Дата введения

	1 сентября 1991 года

	Вводную часть дополнить абзацем: "Стандарт не распространяется на
	огнеупорные карбидкремниевые изделия и материалы, содержащие связанный азот".

	Раздел 2. Наименование. Исключить слова: "определения двуокиси кремния".

	Пункт 2.2. Первый абзац. Заменить слова: "до 1100 °C" на "до температуры 1100
	°C";

	девятый абзац. Заменить слова: "1%-ный раствор" на "раствор с массовой долей
	азотнокислого серебра 1%";

	последний абзац исключить;

	дополнить абзацем: "Желатин пищевой по ГОСТ 11293-89, раствор с массовой
	долей желатина 4%, свежеприготовленный".

	Пункт 2.3. Первый абзац. Заменить слова: "температуру до (1100 +/- 20) °C" на
	"температуру до (1000 +/- 50) °C";

	второй - седьмой абзацы изложить в новой редакции: "Тигель с плавом
	охлаждают, переносят в фарфоровую чашку, приливают 50 см3 соляной кислоты (3:1),
	накрывают часовым стеклом и помещают на электроплитку. После полного
	растворения сплава снимают стекло, тигель и крышку обмывают горячей водой и
	содержимое чашки выпаривают досуха. Чашку охлаждают, прибавляют 30 см3 соляной
	кислоты и на плитке выдерживают 5 - 7 мин, приливают 3 - 5 см3 раствора желатина,
	энергично перемешивают содержимое чашки в течение 3 мин, оставляют на 5 - 7 мин и
	приливают 60 см3 теплой воды, перемешивают до полного растворения солей и
	фильтруют через фильтр средней плотности диаметром 9 см, собирая фильтрат в
	мерную колбу вместимостью 250 см3. Осадок на фильтре промывают 2 - 3 раза горячим

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	раствором соляной кислоты (5:95) и затем горячей водой до удаления ионов хлора
	(проба с азотнокислым серебром).

	Фильтр с осадком помещают во взвешенный платиновый тигель, осторожно
	высушивают, озоляют и прокаливают при температуре (1000 +/- 50) °C в течение 40
	мин. После охлаждения в эксикаторе взвешивают. Прокаливание повторяют по 10 мин
	до получения постоянной массы.

	Прокаленный осадок в тигле увлажняют 5 каплями раствора серной кислоты и
	добавляют 10 см3 фтористоводородной кислоты. Содержимое тигля осторожно
	выпаривают досуха. Тигель с остатком прокаливают в течение 15 мин при температуре
	(1000 +/- 50) °C до постоянной массы, охлаждают в эксикаторе и взвешивают".

	Пункт 2.4.2 изложить в новой редакции: "2.4.2. Нормы точности и нормативы
	контроля точности определения массовой доли двуокиси кремния приведены в табл. 1.

	Таблица 1

	                                                                          %

	--------------------T------------T-----------------------------------------

	   Массовая доля    	¦	Погрешность 	¦	         Допускаемые расхождения

	  двуокиси кремния  	¦	результатов 	+------------T------------T---------------

	                    	¦	  анализа   	¦	двух средних	¦	    двух    	¦	  результатов

	                    	¦	            	¦	результатов 	¦	параллельных	¦	    анализа

	                    	¦	            	¦	  анализа,  	¦	определений 	¦	  стандартного

	                    	¦	            	¦	выполненных 	¦	            	¦	   образца и

	                    	¦	            	¦	в различных 	¦	            	¦	 аттестованного

	                    	¦	            	¦	  условиях  	¦	            	¦	    значения

	--------------------+------------+------------+------------+---------------

	От  1,5 до 5 включ. 	¦	    0,5     	¦	    0,6     	¦	    0,5     	¦	      0,3

	Св. 5  "  10   "    	¦	    0,7     	¦	    0,8     	¦	    0,7     	¦	      0,4

	Раздел 3. Наименование. Исключить слова: "определения двуокиси кремния".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Пункт 3.2. Второй абзац. Заменить слова: "по ГОСТ 4234-77" на "по НТД";

	шестой абзац. Заменить слова: "40%-ный раствор" на "раствор с массовой долей
	кислоты 40%" и "100 см3 40%-ного раствора" на "100 см3 раствора с массовой долей
	фтористоводородной кислоты 40%";

	восьмой абзац. Заменить слова: "96%-ный" на "раствор с массовой долей спирта
	96%";

	десятый абзац. Заменить слова "0,1%-ный раствор" на "раствор с массовой долей
	0,1%";

	последний абзац изложить в новой редакции: "Фенолфталеин по НТД, раствор с
	массовой долей фенолфталеина 0,5%".

	Пункт 3.4.1. Последний абзац. Заменить слова: "m - масса навески" на "m - масса
	навески, г".

	Пункт 3.4.2 изложить в новой редакции: "3.4.2. Нормы точности и нормативы
	контроля точности определения массовой доли двуокиси кремния приведены в табл. 2.

	Таблица 2

	                                                                          %

	--------------------T-----------T------------------------------------------

	   Массовая доля    	¦	Погрешность	¦	         Допускаемые расхождения

	  двуокиси кремния  	¦	результатов	+--------------T------------T--------------

	                    	¦	  анализа  	¦	 двух средних 	¦	    двух    	¦	 результатов

	                    	¦	           	¦	 результатов  	¦	параллельных	¦	   анализа

	                    	¦	           	¦	   анализа,   	¦	определений 	¦	 стандартного

	                    	¦	           	¦	 выполненных  	¦	            	¦	  образца и

	                    	¦	           	¦	 в различных  	¦	            	¦	аттестованного

	                    	¦	           	¦	   условиях   	¦	            	¦	   значения

	--------------------+-----------+--------------+------------+--------------

	От  0,3 до 1 включ. 	¦	   0,07    	¦	     0,08     	¦	    0,07    	¦	     0,04

	Св. 1   "  2   "    	¦	   0,09    	¦	     0,12     	¦	    0,10    	¦	     0,06

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	"  2   "  5   "    	¦	   0,15    	¦	     0,19     	¦	    0,15    	¦	     0,10

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.