Л. ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ И РЕЗИНОАСБЕСТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

	Утверждено и введено в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 26 июня 1990 г. N 1863

	ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 21793-76 "ПЛАСТМАССЫ. МЕТОД
	ОПРЕДЕЛЕНИЯ КИСЛОРОДНОГО ИНДЕКСА"

	Группа Л08

	Дата введения

	1 июля 1991 года

	Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.06.1990 N 1863.

	Вводную часть изложить в новой редакции: "Настоящий стандарт
	распространяется на пластмассы, в том числе пластмассы в виде пленок и листов
	толщиной не более 10,5 мм, и устанавливает метод определения кислородного индекса.

	Метод используется для сравнительной оценки горючести пластмасс в
	определенных контролируемых условиях и неприменим для оценки пожароопасности
	пластмасс. Его можно применять только как один из элементов оценки
	пожароопасности пластмасс.

	Метод заключается в определении минимальной концентрации кислорода в
	потоке смеси кислорода с азотом, движущемся со скоростью (4 +/- 1) см/с, которая
	поддерживает горение образца в течение (180 +/- 3) с или на длину (50 +/- 1) мм или
	(80 +/- 1) мм для пленок и листов в зависимости от того, какое условие будет
	выполнено раньше.

	Допускается применять метод для ячеистых пластмасс".

	Пункт 1.3 изложить в новой редакции: "1.3. Если тип образца не указывают в

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	нормативно-технической документации на материал, то для испытаний применяют
	образцы, типы и размеры которых приведены в таблице.

	-------T-------------------------------------------T-----------------------

	  Тип  	¦	            Размеры образца, мм            	¦	     Вид материала

	образца	+--------------T-------------T--------------+

	       	¦	    Длина     	¦	   Ширина    	¦	   Толщина    	¦

	-------+--------------+-------------+--------------+-----------------------

	   1   	¦	   80 - 150   	¦	10,0 +/- 0,5 	¦	 4,0 +/- 0,5  	¦	 Литьевой

	   2   	¦	   80 - 150   	¦	10,0 +/- 0,5 	¦	10,0 +/- 0,5  	¦	 Ячеистый

	   3   	¦	   80 - 150   	¦	10,0 +/- 0,5 	¦	   До 10,5    	¦	 Листы и пленка

	   4   	¦	   70 - 150   	¦	 6,5 +/- 0,5 	¦	3,00 +/- 0,25 	¦	 Литьевой, листовой,

	       	¦	              	¦	             	¦	              	¦	применяемый в

	       	¦	              	¦	             	¦	              	¦	электротехнике

	   5   	¦	140,0 +/- 0,5 	¦	52,0 +/- 0,5 	¦	   До 10,5    	¦	 Гибкие пленки и листы

	Перед испытанием на две смежные поверхности образцов наносят метки: на
	образцы типа 1 - 4 - на расстоянии (50 +/- 1) мм от верхнего края, на образцы типа 5
	(рамку) - на расстоянии (20 +/- 1) мм и (100 +/- 1) мм от верхнего края. Допускается
	наносить на рамку постоянные метки".

	Пункт 2.1. Второй абзац. Заменить слова: "(см. чертеж)" на "(черт. 1)"; после слов
	"в центре трубы" дополнить словами: "образец типа 5 закрепляется в рамке (черт. 2)";
	исключить слова: "по ГОСТ 8680-73"; заменить ссылку: "по ГОСТ 6613-73" на "по ГОСТ
	6613-86";

	третий абзац изложить в новой редакции: "Средства измерения концентрации
	кислорода в потоке смеси, поступающей в колонку, с погрешностью не более +/- 1%";

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 2

	пятый абзац. Заменить значение: 6 - 25 мм на (16 +/- 4) мм.

	Пункт 3.1. Заменить слова: "Образец закрепляют" на "Образец или рамку с
	образцом типа 5 закрепляют".

	Пункты 3.4, 3.5 изложить в новой редакции: "3.4. В течение не менее 30 с систему
	продувают газовой смесью, затем в течение не более 30 с с короткими перерывами
	примерно через каждые 5 с воздействуют пламенем горелки на верхний конец образца
	до его загорания.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Поджигая образцы типа 1 - 4, пламя направляют на верхний торец образца. Если
	пламенем охвачен весь торец, поджигание прекращают.

	Поджигая образцы типа 5, пламя направляют на верхний торец образца и его
	боковую поверхность. При распространении пламени до верхней метки поджигание
	прекращают. Горелку удаляют, включают секундомер и измеряют время горения
	образца до окончания горения.

	Во время горения образца концентрацию кислорода не изменяют.

	3.5. Начальную концентрацию кислорода в смеси с азотом изменяют до тех пор,
	пока не установится минимальная концентрация кислорода в смеси с азотом, которая
	поддерживает горение образца в течение (180 +/- 3) с или при которой за время менее
	(180 +/- 3) с сгорает (50 +/- 1) мм образца типа 1 - 4 и (80 +/- 1) мм образца типа 5.
	Минимальная концентрация должна отличаться от максимальной, не поддерживающей
	указанные условия горения, не более чем на 1%".

	Пункт 4.2. Второй абзац дополнить словами: "для ячеистых пластмасс указывают
	кажущуюся плотность по ГОСТ 409-77".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.