Принято

	Протоколом Межгосударственного

	совета по стандартизации,

	метрологии и сертификации

	от 28 мая 1999 г. N 15

	ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 21822-87 "БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ
	ХРУПКИЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	Группа Б43

	Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и
	сертификации (Протокол N 15 от 28.05.1999).

	Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС N 3332.

	За принятие изменения проголосовали:

	---------------------------T--------------------------------------

	Наименование государства  	¦	  Наименование национального органа

	                           	¦	          по стандартизации

	---------------------------+--------------------------------------

	Азербайджанская Республика 	¦	Азгосстандарт

	Республика Армения         	¦	Армгосстандарт

	Республика Беларусь        	¦	Госстандарт Беларуси

	Республика Казахстан       	¦	Госстандарт Республики Казахстан

	Республика Молдова         	¦	Молдовастандарт

	Российская Федерация       	¦	Госстандарт России

	Республика Таджикистан     	¦	Таджикгосстандарт

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Туркменистан               	¦	Главная государственная инспекция

	                           	¦	Туркменистана

	Республика Узбекистан      	¦	Узгосстандарт

	Украина                    	¦	Госстандарт Украины

	Пункт 1.2.1. Заменить слова: "двух марок: Б и Г" на "трех марок: Б, В и Г";

	Пункт 1.2.2. Таблицу дополнить маркой - В:

	------------------------------------------T-----------------------

	         Наименование показателя          	¦	  Значение для битума

	                                          	¦	         марки

	                                          	+-----------------------

	                                          	¦	 В (ОКП 02 5635 0200)

	------------------------------------------+-----------------------

	1. Температура размягчения по кольцу     	¦	       110 - 125

	и шару, °C                                	¦

	2. Глубина проникания иглы при 25 °C,    	¦	         0 - 8

	0,1 мм                                    	¦

	3. Массовая доля веществ, не растворимых 	¦	         0,15

	в толуоле, %, не более                    	¦

	4. Температура вспышки, °C, не ниже      	¦	          240

	5. Растворимость битума в льняном масле  	¦	        Полная

	6. Растворимость смеси битума с льняным  	¦	        Полная

	маслом в уайт-спирите                     	¦

	7. Условная вязкость смеси битума        	¦	          18

	с льняным маслом в уайт-спирите при 50 °C 	¦

	непосредственно после изготовления и      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	выдерживания в течение 24 ч в закрытом    	¦

	сосуде, условные градусы, не более        	¦

	8. Кислотное число, мг KOH на 1 г битума,	¦	          2,0

	не более                                  	¦

	9. Массовая доля воды                    	¦	         Следы

	10. Зольность, %, не более               	¦	          0,2

	примечание 2 изложить в новой редакции:

	"2. Битум марок В и Г вырабатывается в гранулированном виде. По согласованию
	с потребителем в гранулированном виде может вырабатываться битум марки Б".

	Пункт 1.4. Заменить слова: "дробленый" на "гранулированный", "дробленого" на
	"гранулированного" (2 раза).

	Пункт 3.3. Заменить слова: "марки Б" на "марок Б и В".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.