Утверждено и введено в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 28 марта 1990 г. N 659

	ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 22536.5-87 "СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ И
	ЧУГУН НЕЛЕГИРОВАННЫЙ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
	МАРГАНЦА"

	Дата введения

	1 октября 1990 года

	Пункт 2.4.2 изложить в новой редакции: "2.4.2. Нормы точности и нормативы
	контроля точности определения массовой доли марганца приведены в табл. 2.

	Таблица 2

	-------------------------T--------T-------------------------------------

	Массовая доля марганца, %	¦	Погреш- 	¦	      Допускаемые расхождения, %

	                         	¦	ность   	+--------T-------T-------T------------

	                         	¦	резуль- 	¦	двух    	¦	двух   	¦	трех   	¦	результатов

	                         	¦	татов   	¦	средних 	¦	парал- 	¦	парал- 	¦	анализа

	                         	¦	анализа 	¦	резуль- 	¦	лельных	¦	лельных	¦	стандартного

	                         	¦	Дельта, 	¦	татов   	¦	опреде-	¦	опреде-	¦	образца от

	                         	¦	%       	¦	анализа,	¦	лений  	¦	лений  	¦	аттестован-

	                         	¦	        	¦	выпол-  	¦	d      	¦	d      	¦	ного

	                         	¦	        	¦	ненных  	¦	 2     	¦	 3     	¦	значения

	                         	¦	        	¦	в раз-  	¦	       	¦	       	¦	дельта

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                         	¦	        	¦	личных  	¦	       	¦	       	¦

	                         	¦	        	¦	услови- 	¦	       	¦	       	¦

	                         	¦	        	¦	ях d    	¦	       	¦	       	¦

	                         	¦	        	¦	    k   	¦	       	¦	       	¦

	-------------------------+--------+--------+-------+-------+------------

	  От 0,05 до 0,1 включ.  	¦	0,008   	¦	0,010   	¦	0,008  	¦	0,010  	¦	0,005

	Св. 0,1  "  0,2 "       	¦	0,012   	¦	0,015   	¦	0,012  	¦	0,015  	¦	0,008

	"   0,2  "  0,5 "       	¦	0,019   	¦	0,024   	¦	0,020  	¦	0,024  	¦	0,012

	"   0,5  "  1,0 "       	¦	0,03    	¦	0,03    	¦	0,03   	¦	0,03   	¦	0,02

	"   1,0  "  2,0 "       	¦	0,04    	¦	0,05    	¦	0,04   	¦	0,05   	¦	0,02

	"   2,0  "  3,0 "       	¦	0,06    	¦	0,07    	¦	0,06   	¦	0,08   	¦	0,04

	Пункты 3.4.2, 4.4.2, 5.5.3 изложить в новой редакции: "Нормы точности и
	нормативы контроля точности определения массовой доли марганца приведены в
	табл. 2".

	Пункт 4.3.1. Второй абзац дополнить словами: "и добавляют 6 см3 серной
	кислоты, разбавленной 1:1".

	Третий абзац. Заменить слова: "В колбу прибавляют 6 см3 серной кислоты,
	разбавленной 1:1, 2 см3 ортофосфорной кислоты и 0,3 г периодата калия" на "В
	полученный раствор прибавляют 2 - 2,5 см3 ортофосфорной кислоты и 0,3 г периодата
	калия".

	Пункт 4.3.2. Последний абзац. Заменить слова: "соответствующим значениям
	концентрации марганца" на "и соответствующим им массам марганца".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.