Утверждено и введено в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 28 марта 1989 г. N 787

	ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 23494-79 "ГРУНТОВКА ХС-059, ЭМАЛИ
	ХС-759, ЛАК ХС-724. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	Дата введения

	1 октября 1989 года

	Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по стандартам от 28.03.1989 N 787.

	Вводная часть. Последний абзац изложить в новой редакции: "Грунтовку, эмали и
	лак наносят на поверхность методом пневматического распыления".

	Пункт 1.4. Второй абзац исключить.

	Пункт 1.5. Таблица 2. Графа "Наименование показателя". Показатель 4. Заменить
	слова: "по вискозиметру ВЗ-4" на "по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4
	мм (или ВЗ-4)";

	показатель 12. Заменить слова: "Жизнеспособность" на "Срок годности
	(жизнеспособность)";

	показатель 2. Графу "Норма" для эмали ХС-759 изложить в новой редакции:
	"Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных
	контрольными образцами цвета";

	графа "Метод испытания". Показатель 1. Заменить ссылку: ГОСТ 19266-73 на
	ГОСТ 19266-79;

	примечание 1. Заменить слова: "по вискозиметру ВЗ-4" на "по вискозиметру типа
	ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм (или ВЗ-4)".

	Пункт 1.6. Таблица 3. Графа "Наименование показателя". Показатель 2. Заменить
	слова: "при 60 °C" на "при температуре (60 +/- 2) °C", "к действию" на "к статическому

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	воздействию";

	показатель 3 изложить в новой редакции: "3. Стойкость при температуре (20 +/- 2)
	°C к статическому воздействию нефраса, ч, не менее";

	примечание 2. Заменить слова: "к действию" на "к статическому воздействию".

	Пункт 2.2. Таблица 4. Графа "Температура вспышки, °C". Заменить значение: 24 на
	21;

	графа "Температура самовоспламенения, °C". Заменить значения: 450 на 370, 547
	на 500, 494 на 450;

	графа "Концентрационные пределы воспламенения, % (по объему)". Заменить
	значение: 1,4 на 2,2.

	Пункт 2.4 после слов "приточно-вытяжной вентиляцией" дополнить словами: "по
	ГОСТ 12.4.021-75, обеспечивающей состояние воздушной среды в соответствии с
	ГОСТ 12.1.005-88";

	дополнить абзацем: "Контроль за воздушной средой - по ГОСТ 12.1.007-76 и
	ГОСТ 17.2.3.02-78".

	Пункт 2.5. Заменить слова: "требованиям ГОСТ 12.4.011-75" на "требованиям
	ГОСТ 12.4.011-87, ГОСТ 12.4.103-83".

	Пункты 3.1, 3.2 изложить в новой редакции: "3.1. Правила приемки - по ГОСТ
	9980.1-86".

	3.2. Нормы по показателям 12 и 6 табл. 2 "время высыхания до степени 4 и до
	степени 5" и показателям 2 и 3 табл. 3 изготовитель определяет периодически в каждой
	50-й партии.

	При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний
	изготовитель проверяет каждую партию до получения удовлетворительных результатов
	не менее чем в 3 партиях подряд".

	Пункт 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 9980-80 на ГОСТ 9980.2-86.

	Пункт 4.2. Второй, четвертый абзацы изложить в новой редакции: "Твердость
	пленки определяют на стекле для фотографических пластинок 9 x 12 - 1,2 по ГОСТ 683-
	85. Эластичность пленки при изгибе определяют на пластинках из черной
	горячекатаной жести размером 20 x 150 мм, толщиной 0,25 - 0,32 мм. Остальные
	показатели определяют на пластинках из черной горячекатаной жести размером 70 x
	150 мм, толщиной 0,25 - 0,32 мм или на пластинках из листовой стали марок 08кп и
	08пс толщиной 0,5 - 1,0 мм по ГОСТ 16523-70.

	Подготовку пластинок проводят по ГОСТ 8832-76, разд. 3. Грунтовку, эмаль и лак
	наносят на пластинки краскораспылителем после разбавления растворителем марок Р-
	4 или Р-4А до условной вязкости 14 - 16 с по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	диаметром сопла 4 мм";

	седьмой абзац после слов "должна быть 20 - 25 мкм" дополнить словами:
	"Толщину пленки измеряют микрометром или толщиномером с погрешностью
	измерения не более 5%";

	десятый, двенадцатый абзацы. Заменить слова: "к действию растворов кислоты,
	гидроокиси натрия и бензина" на "к статическому воздействию растворов кислоты,
	гидроокиси натрия и нефраса".

	Пункт 4.3 изложить в новой редакции: "4.3. Цвет и внешний вид высушенной
	пленки эмали определяют при естественном или искусственном дневном рассеянном
	свете.

	При определении цвета пленку эмали визуально сравнивают с контрольными
	образцами цвета.

	Сравниваемые образцы должны находиться в одной плоскости на расстоянии 300
	- 500 мм от глаз наблюдателя под углом зрения, исключающим блеск поверхности. При
	разногласиях в оценке за окончательный результат принимают определение цвета при
	естественном дневном свете".

	Пункт 4.4 дополнить словами: "Масса навески - (2,0 +/- 0,2) г".

	Пункт 4.6. Заменить слова и ссылки: "к действию" на "к статическому
	воздействию", ГОСТ 2263-71 на ГОСТ 2263-79, ГОСТ 2768-79 на ГОСТ 2768-84.

	Пункт 4.7 до слов "Осмотр образцов проводят" изложить в новой редакции:
	"Стойкость системы покрытия к статическому воздействию нефраса определяют по
	ГОСТ 9.403-80. При этом применяют нефрас-С3-80/180 (БР-1 "Галоша") по ГОСТ 443-
	76. Образцы выдерживают в нефрасе при (20 +/- 2) °C в течение 24 ч".

	Пункт 4.8. Заменить слова: "жизнеспособности" на "срока годности
	(жизнеспособности)", "по вискозиметру ВЗ-4" на "по вискозиметру типа ВЗ-246 с
	диаметром сопла 4 мм (или ВЗ-4)".

	Пункт 5.1 изложить в новой редакции: "5.1. Упаковка, маркировка,
	транспортирование и хранение грунтовки, эмалей, лака и отвердителя - по ГОСТ
	9980.3-86 - ГОСТ 9980.5-86".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.