Утверждено и введено в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 26 декабря 1990 г. N 3287

	ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 24784-81 "ЭМАЛИ ПФ-188.
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	Дата введения

	1 июля 1991 года

	Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.12.1990 N 3287.

	Вводная часть. Четвертый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 9.401-79 на ГОСТ 9.401-
	89;

	последний абзац исключить;

	дополнить абзацем: "Эмали наносят на поверхность методами пневматического и
	безвоздушного распыления, кистью, распылением в электрополе. Эмали: слоновую
	кость, желтую, красно-оранжевую, красную, темно-красную, голубую, ярко-зеленую и
	светло-дымчатую - наносят на поверхность изделий методами струйного облива и
	окунания.

	Требования настоящего стандарта являются обязательными".

	Пункты 1.1, 1.4. Таблицы 1, 2. Головка. Заменить слова: "Высшая категория
	качества" на "Первый сорт", "Первая категория качества" на "Второй сорт".

	Пункт 1.2 исключить.

	Пункт 1.4. Показатели 3, 4, 9, 14, 15 изложить в новой редакции:

	--------------------------------T-----------------------T------------------

	    Наименование показателя     	¦	         Норма         	¦	 Метод испытания

	                                	+-----------T-----------+
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                	¦	Первый сорт	¦	Второй сорт	¦

	--------------------------------+-----------+-----------+------------------

	3. Степень перетира, мкм,      	¦	    15     	¦	    15     	¦	 По ГОСТ 6589-74

	не более                        	¦	           	¦	           	¦

	4. Условная вязкость по        	¦	 80 - 110  	¦	 80 - 110  	¦	 По ГОСТ 8420-74

	вискозиметру типа ВЗ-246 (или   	¦	           	¦	           	¦

	ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм при	¦	           	¦	           	¦

	температуре (20,0 +/- 0,5) °C, с	¦	           	¦	           	¦

	9. Твердость пленки, условные  	¦	           	¦	           	¦	 По ГОСТ 5233-89

	единицы, не менее:              	¦	           	¦	           	¦

	по маятниковому прибору типа   	¦	   0,50    	¦	   0,40    	¦

	М-3                             	¦	           	¦	           	¦

	по маятниковому прибору типа   	¦	   0,35    	¦	   0,35    	¦

	ТМЛ (маятник "А")               	¦	           	¦	           	¦

	14. Стойкость пленки к         	¦	     2     	¦	     2     	¦	 По ГОСТ 9.403-80,

	статическому воздействию        	¦	           	¦	           	¦	разд. 2 и п. 4.6

	индустриального масла при       	¦	           	¦	           	¦	настоящего

	(60 +/- 2) °C, ч, не менее      	¦	           	¦	           	¦	стандарта

	15. Стойкость пленки к         	¦	    12     	¦	    12     	¦	 По ГОСТ 9.403-80,

	статическому воздействию нефраса	¦	           	¦	           	¦	разд. 2 и п. 4.6

	или дизельного топлива при      	¦	           	¦	           	¦	настоящего

	(20 +/- 2) °C, ч, не менее      	¦	           	¦	           	¦	стандарта

	примечание изложить в новой редакции: "Примечание. Показатель "твердость
	пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник "А")" не является браковочным
	до 01.07.1993. Определение обязательно".

	Пункт 2.3. Заменить ссылку: ГОСТ 12.4.011-75 на ГОСТ 12.4.011-89.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Пункт 3.3 изложить в новой редакции: "3.3. Норму по показателю 15 изготовитель
	определяет периодически в каждой 50-й партии".

	Раздел 3 дополнить пунктом - 3.4: "3.4. Норму по показателю 16 изготовитель
	определяет периодически один раз в месяц".

	Пункт 4.2. Второй абзац. Заменить слова: "минерального масла, бензина" на
	"индустриального масла, нефраса или дизельного топлива";

	заменить ссылку: ГОСТ 16523-70 на ГОСТ 16523-89;

	третий абзац изложить в новой редакции: "Эластичность пленки при изгибе
	определяют на пластинках из черной жести по ГОСТ 13345-85 размером 20 x 150 мм и
	толщиной 0,25 - 0,32 мм";

	шестой абзац. Заменить слова: "через сито с сеткой 02-01 по ГОСТ 6613-73 или
	ГОСТ 3584-73" на "через сетку N 02-01 по ГОСТ 6613-86";

	девятый абзац. Заменить слова: "минерального масла и бензина" на
	"индустриального масла и нефраса или дизельного топлива".

	Пункт 4.3а исключить.

	Пункт 4.6. Первый абзац изложить в новой редакции: "Определение стойкости
	пленки эмали к статическому воздействию нефраса или дизельного топлива и
	индустриального масла проводят по ГОСТ 9.403-80. При этом применяют дизельное
	топливо по ГОСТ 305-82 марки Л и индустриальное масло по ГОСТ 20199-88 марок И-
	12А и И-50А.

	Пластинки с пленкой выдерживают в жидкостях в течение времени и при
	температурах, указанных в пп. 14 и 15 табл. 2 соответственно. При разногласиях в
	оценке стойкости к воздействию нефраса или дизельного топлива применяют нефрас".

	Пункт 4.8 дополнить словами: "по ГОСТ 18187-72".

	Пункт 5.2 дополнить словами: "и серийный номер ООН 1263"; заменить ссылку:
	ГОСТ 19433-81 на ГОСТ 19433-88.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.