Принято

	Протоколом Межгосударственного

	совета по стандартизации,

	метрологии и сертификации

	от 26 апреля 1995 г. N 7

	ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 25984.1-83 "АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ.
	МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА И
	МАССОВОЙ ДОЛИ ГАЛИ"

	Группа А59

	Дата введения

	1 января 1996 года

	Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и
	сертификации (Протокол N 7 от 26.04.1995).

	За принятие проголосовали:

	------------------------T-----------------------------------------

	Наименование государства	¦	    Наименование национального органа

	                        	¦	             стандартизации

	------------------------+-----------------------------------------

	Республика Беларусь     	¦	Белстандарт

	Республика Казахстан    	¦	Госстандарт Республики Казахстан

	Российская Федерация    	¦	Госстандарт России

	Украина                 	¦	Госстандарт Украины

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Пункт 1.3. Первый, второй абзацы. Исключить слово: "взвешивания";

	пятый абзац. Заменить значения и слова: (5 +/- 0,03) 	 на (5,00 +/- 0,03) 	; 19,8
	мм на (19,8 +/- 0,2) мм; "амплитуда колебаний вала" на "амплитуда колебаний
	платформы"; в тексте и таблице после слова "Размеры" дополнить словом: "стороны".

	Пункт 1.5.1. Предпоследний абзац. Заменить слово: "поддоне" на "ящике".

	Пункт 1.5.2. Первый абзац изложить в новой редакции: "Абсолютные
	расхождения между параллельными определениями не должны превышать:".

	Пункт 2.3. Первый абзац. Исключить слово: "взвешивания"; последний абзац.

	Заменить значения: 4,17 	 на (4,17 +/- 0,08) 	; (24 +/- 0,5) мм на (24 +/- 1) мм; 7
	дм3/мин на (7,0 +/- 0,3) дм3/мин.

	Пункт 2.5.1. Предпоследний абзац после слов "на сетке N 1" дополнить словами:
	"или N 08".

	Пункт 2.5.2. Заменить значение: 1,5% на 2,0%.

	Пункт 2.5.3 изложить в новой редакции: "2.5.3. Если расхождение результатов
	двух параллельных определений превышает приведенное значение, испытание
	повторяют.

	За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух
	последних определений".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.