Введено в действие

	Постановлением Госстандарта РФ

	от 22 октября 1997 г. N 361

	ИЗМЕНЕНИЕ N 4 ГОСТ 7313-75 "ЭМАЛИ ХВ-785 И ЛАК ХВ-784.
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	Группа Л24

	Дата введения

	1 января 1998 года

	Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и
	сертификации (Протокол N 11 от 25.04.1997).

	Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС N 2456.

	За принятие изменения проголосовали:

	------------------------------T-----------------------------------

	   Наименование государства   	¦	  Наименование национального

	                              	¦	     органа стандартизации

	------------------------------+-----------------------------------

	Азербайджанская Республика   	¦	Азгосстандарт

	Республика Армения           	¦	Армгосстандарт

	Республика Белоруссия        	¦	Госстандарт Белоруссии

	Республика Казахстан         	¦	Госстандарт Республики

	                              	¦	Казахстан

	Киргизская Республика        	¦	Киргизстандарт

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Республика Молдова           	¦	Молдовастандарт

	Российская Федерация         	¦	Госстандарт России

	Республика Таджикистан       	¦	Таджикгосстандарт

	Туркменистан                 	¦	Главная государственная инспекция

	                              	¦	Туркменистана

	Украина                      	¦	Госстандарт Украины

	Пункт 1.4. Таблица 1. Показатель 9 изложить в новой редакции:

	--------------------------T-------------------------------------T----------

	Наименование показателя  	¦	                 Норма               	¦	  Метод

	                          	+-------------------T-----------------+	испытания

	                          	¦	   Эмаль ХВ-785    	¦	   Лак ХВ-784    	¦

	--------------------------+-------------------+-----------------+----------

	9. Твердость пленки по   	¦	                   	¦	      0,3        	¦	 По ГОСТ

	маятниковому прибору типа 	¦	                   	¦	                 	¦	5233-89

	ТМЛ (маятник А),          	¦	                   	¦	                 	¦

	относительные единицы,    	¦	                   	¦	                 	¦

	не менее                  	¦	                   	¦	                 	¦

	для эмали:               	¦	                   	¦	                 	¦

	красно-коричневой, черной	¦	        0,2        	¦	                 	¦

	остальных цветов         	¦	        0,15       	¦	                 	¦

	примечание 3 исключить.

	Пункт 2.2 дополнить абзацем:

	"При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний
	изготовитель проверяет каждую партию до получения удовлетворительных результатов
	испытаний подряд не менее чем на трех партиях".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Пункт 3.2.1 изложить в новой редакции:

	"3.2.1. Цвет эмали, внешний вид пленки, время высыхания и адгезию лака и эмали
	определяют на пластинках размером 70 х 150 мм из черной жести по ГОСТ 13345-85
	толщиной 0,25 - 0,32 мм или из стали по ГОСТ 16523-89 толщиной 0,5 - 1 мм.

	Стойкость покрытия к статическому воздействию кислоты и щелочи определяют
	на пластинках из стали марок 08кп или 08пс по ГОСТ 16523-89 размером 70 x 150 мм,
	толщиной 0,5 - 1 мм или на стержнях из горячекатаной стали по ГОСТ 2590-88.

	Эластичность пленки при изгибе определяют на пластинках из черной жести по
	ГОСТ 13345-85 размером 20 x 150 мм толщиной 0,25 - 0,32 мм.

	Укрывистость эмали и твердость пленки эмали и лака определяют на стеклянных
	пластинках специального назначения размером 90 x 120 мм, толщиной от 1,2 до 1,8 мм.

	Пластинки и стержни для нанесения материалов готовят по ГОСТ 8832-76.

	Перед испытаниями эмаль фильтруют через сетку 01 - 02 по ГОСТ 6613-86".

	Пункт 4.1. Заменить слова: "Боится нагрева" на "Беречь от нагрева".

	Раздел 6 дополнить пунктами - 6.7, 6.8:

	"6.7. Производство эмали и лака должно соответствовать "Общим правилам
	взрывобезопасности для взрывопожарных химических, нефтехимических и
	нефтеперерабатывающих производств".

	6.8. Утилизация отходов должна осуществляться в соответствии с "Порядком
	накопления, транспортирования, обезвреживания и захоронения токсичных
	промышленных отходов".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.