ПОПРАВКА К ГОСТ 6266-97 "ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ.
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	----------T-------------------------------T-------------------------------¬

	¦	 В каком 	¦	          Напечатано           	¦	          Должно быть          	¦

	¦	  месте  	¦	                               	¦	                               	¦

	+---------+-------------------------------+-------------------------------+

	¦	Пункт    	¦	Таблица 4     В килограммах на 	¦	Таблица 4     В килограммах на 	¦

	¦	5.2.1,   	¦	              квадратный метр  	¦	              квадратный метр  	¦

	¦	таблица 4	¦------------------------------¬¦------------------------------¬¦

	¦	         	¦¦	   Масса 1 м2 листов вида    	¦¦¦	   Масса 1 м2 листов вида    	¦¦

	¦	         	¦+-------T------T-------T------+¦+-------T------T-------T------+¦

	¦	         	¦¦	  ГКЛ  	¦	 ГКЛВ 	¦	 ГКЛО  	¦	 ГКЛВО	¦¦¦	  ГКЛ  	¦	 ГКЛВ 	¦	 ГКЛО  	¦	ГКЛВО 	¦¦

	¦	         	¦+-------+------+-------+------+¦+-------+------+-------+------+¦

	¦	         	¦¦	  Не   	¦	  Не менее 0,80 s    	¦¦¦	   Не более   	¦	   Не менее   	¦¦

	¦	         	¦¦	 более 	¦	 и не более 1,06 s   	¦¦¦	    1,00 s    	¦	 0,80 s и не  	¦¦

	¦	         	¦¦	1,00 s 	¦	                     	¦¦¦	              	¦	 более 1,06 s 	¦¦

	¦	         	¦+-------+---------------------+¦+--------------+--------------+¦

	¦	         	¦¦	  s - значение номинальной   	¦¦¦	  s - значение номинальной   	¦¦

	¦	         	¦¦	 толщины листа по таблице 1  	¦¦¦	 толщины листа по таблице 1  	¦¦

	¦	         	¦L------------------------------¦L------------------------------¦

	L---------+-------------------------------+--------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.