ПОПРАВКА К ГОСТ 9479-98 "БЛОКИ ИЗ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ
	ПРОИЗВОДСТВА ОБЛИЦОВОЧНЫХ, АРХИТЕКТУРНО-
	СТРОИТЕЛЬНЫХ, МЕМОРИАЛЬНЫХ И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ.
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	----------------T------------------------T-----------------------¬

	¦	 В каком месте 	¦	       Напечатано       	¦	      Должно быть      	¦

	+---------------+------------------------+-----------------------+

	¦	 Пункт 4.4     	¦	На блоках 1-го сорта не 	¦	На блоках 1-го сорта не	¦

	¦	               	¦	допускаются трещины с   	¦	допускаются трещины с  	¦

	¦	               	¦	нарушением сплошности, а	¦	нарушением сплошности, 	¦

	¦	               	¦	также заметные на гранях	¦	каверны и пятна        	¦

	¦	               	¦	контрастные прожилки    	¦	диаметром более 100 мм.	¦

	¦	               	¦	шириной более 5 мм,     	¦	                       	¦

	¦	               	¦	полосы шириной более 5  	¦	                       	¦

	¦	               	¦	мм и длиной более 100   	¦	                       	¦

	¦	               	¦	мм, каверны и пятна     	¦	                       	¦

	¦	               	¦	диаметром более 100 мм. 	¦	                       	¦

	¦	 Пункт 5.3.    	¦	          120           	¦	          100          	¦

	¦	Графа "Предел  	¦	        (1200)          	¦	        (1000)         	¦

	¦	прочности при  	¦	           60           	¦	           50          	¦

	¦	сжатии породы в	¦	         (600)          	¦	         (500)         	¦

	¦	сухом состоя-  	¦	                        	¦	                       	¦

	¦	нии, МПа       	¦	                        	¦	                       	¦

	¦	(кг/см2), не   	¦	                        	¦	                       	¦

	¦	менее".        	¦	                        	¦	                       	¦

	¦	 Пункт 5.5.1   	¦	не более 0,1%           	¦	не более 1,0%          	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 Пункт 6.5.    	¦	... при геологической   	¦	... при геологической  	¦

	¦	Первый абзац   	¦	разведке месторождения. 	¦	разведке месторождения,	¦

	¦	               	¦	                        	¦	а также на предприятии-	¦

	¦	               	¦	                        	¦	изготовителе при       	¦

	¦	               	¦	                        	¦	производстве изделий из	¦

	¦	               	¦	                        	¦	впервые разрабатываемых	¦

	¦	               	¦	                        	¦	(применяемых) горных   	¦

	¦	               	¦	                        	¦	пород по показателю    	¦

	¦	               	¦	                        	¦	удельного выхода плит. 	¦

	¦	предпоследний  	¦	... истираемость,       	¦	... истираемость,      	¦

	¦	абзац          	¦	сопротивление ударным   	¦	водопоглощение, среднюю	¦

	¦	               	¦	воздействиям, водопогло-	¦	плотность, а также     	¦

	¦	               	¦	щение, среднюю плот-    	¦	солестойкость извержен-	¦

	¦	               	¦	ность, а также солестой-	¦	ных пород, кислотостой-	¦

	¦	               	¦	кость изверженных пород,	¦	кость карбонатных      	¦

	¦	               	¦	кислотостойкость        	¦	пород.                 	¦

	¦	               	¦	карбонатных пород,      	¦	                       	¦

	¦	               	¦	технологичность по      	¦	                       	¦

	¦	               	¦	показателю удельного    	¦	                       	¦

	¦	               	¦	выхода плит.            	¦	                       	¦

	L---------------+------------------------+------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.