ОКС 87.040

	Группы Л18, Л24, Л25

	ПОПРАВКА К ГОСТ Р 52491-2005 "МАТЕРИАЛЫ
	ЛАКОКРАСОЧНЫЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
	ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	------------------T---------------------T-------------------------

	  В каком месте   	¦	     Напечатано      	¦	       Должно быть

	------------------+---------------------+-------------------------

	Пункт 3.3        	¦	          -          	¦	 3.3. Летучее органичес-

	                  	¦	                     	¦	кое соединение; ЛОС: Лю-

	                  	¦	                     	¦	бое органическое соедине-

	                  	¦	                     	¦	ние, имеющее начальную

	                  	¦	                     	¦	температуру кипения менее

	                  	¦	                     	¦	или равную 250 °C,

	                  	¦	                     	¦	измеренную при нормальном

	                  	¦	                     	¦	давлении 101,3 кПа

	Подпункт 5.2.1.  	¦	    (20 +/- 2) °С    	¦	    (20,0 +/- 0,5) °С

	Таблица 1. Графа  	¦	                     	¦

	"Наименование     	¦	                     	¦

	показателя". Для  	¦	                     	¦

	показателя 1      	¦	                     	¦

	Подпункт 5.2.2.  	¦	   по прибору У-1    	¦	   по прибору типа У-1

	Таблица 2. Графа  	¦	                     	¦

	"Наименование     	¦	                     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	показателя".      	¦	                     	¦

	Показатель 5      	¦	                     	¦

	Подпункт 5.2.3.  	¦	   по прибору У-1    	¦	   по прибору типа У-1

	Таблица 2. Графа  	¦	                     	¦

	"Наименование     	¦	                     	¦

	показателя".      	¦	                     	¦

	Показатель 5      	¦	                     	¦

	Пункт 6.14.      	¦	        300          	¦	           30

	Таблица 7.        	¦	                     	¦

	Графа <***>.      	¦	                     	¦

	Первый абзац. Для 	¦	                     	¦

	типа материала ОР 	¦	                     	¦

	второй абзац.    	¦	Глянцевые ЛКМ для    	¦	Глянцевые ЛКМ для

	Графа "Категория  	¦	внутренних стен и    	¦	внутренних стен и

	ЛКМ"              	¦	потолков (блеск < 25 	¦	потолков (блеск > 25

	                  	¦	при 60°)             	¦	при 60°)

	Пункт 6.15.      	¦	В ЛКМ не допускается 	¦	В таблице 8 приведены

	Первый абзац      	¦	присутствие летучих  	¦	вредные вещества, при-

	                  	¦	органических соедине-	¦	сутствие которых не до-

	                  	¦	ний, запрещенных к   	¦	пускается в ЛКМ или до-

	                  	¦	применению. В табли- 	¦	пускается в ограниченном

	                  	¦	це 8 приведены вред- 	¦	количестве.

	                  	¦	ные вещества, запре- 	¦

	                  	¦	щенные к применению, 	¦

	                  	¦	присутствие которых  	¦

	                  	¦	не допускается в ЛКМ 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                  	¦	или допускается в    	¦

	                  	¦	ограниченном коли-   	¦

	                  	¦	честве.              	¦

	таблица 8.       	¦	Степень меления <**> 	¦	Степень меления <***>

	Головка таблицы   	¦	Ограничение по содер-	¦	Ограничение по содер-

	(по 2 раза)       	¦	жанию ароматических  	¦	жанию ароматических

	                  	¦	углеводородов <***>  	¦	углеводородов <**>

	графа "Допускае- 	¦	       <= 1 <***>    	¦	        <= 1

	мое количество    	¦	                     	¦

	пигментов, содер- 	¦	                     	¦

	жащих свинец <**>,	¦	                     	¦

	% (по свинцу)".   	¦	                     	¦

	Для эмалей и      	¦	                     	¦

	красок масляных   	¦	                     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.