Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 7 августа 1978 г. N 2116

	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ
	ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗИКО-
	МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
	Wood particle boards. General requirements in testing physical and
	mechanical properties
	ГОСТ 10633-78
	(в ред. Изменения N 1, утв. в мае 1980 г., Изменения N 2, утв. в июне
	1984 г., Изменения N 3, утв. в декабре 1986 г., Изменения N 4, утв. в
	ноябре 1990 г., Изменения N 5, введенного в действие Приказом
	Ростехрегулирования от 29.09.2008 N 220-ст)

	Группа К29

	ОКСТУ 5309

	Дата введения

	1 января 1980 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Разработан и внесен Министерством лесной и деревообрабатывающей
	промышленности СССР.

	Разработчики: А.Ф. Абельсон, канд. техн. наук (руководитель темы); О.Е. Поташев,
	канд. техн. наук.

	2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по стандартам от 07.08.1978 N 2116.

	3. Взамен ГОСТ 10633-73.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1773-89.

	5. Ссылочные нормативно-технические документы

	------------------------------------------T-----------------------

	Обозначение НТД, на который дана ссылка   	¦	 Номер пункта, раздела

	------------------------------------------+-----------------------

	ГОСТ 166-89                               	¦	           1

	ГОСТ 427-75                               	¦	           1

	ГОСТ 6507-90                              	¦	           1

	ГОСТ 10632-2007                           	¦	          2.6

	(в   ред.   Изменения   N   5,  введенного  в  действие   Приказом

	Ростехрегулирования от 29.09.2008 N 220-ст)

	ГОСТ 20736-75                             	¦	          3.1

	6. Ограничение срока действия снято по Протоколу N 4-93 Межгосударственного
	Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94).

	7. Переиздание (апрель 2002 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, 4, утвержденными в мае
	1980 г., июне 1984 г., декабре 1986 г., ноябре 1990 г. (ИУС 7-80, 9-84, 3-87, 2-91).

	Настоящий стандарт распространяется на древесностружечные плиты и
	устанавливает правила подготовки образцов к испытаниям по определению физико-
	механических свойств проведения испытаний их физических и механических свойств.

	(Измененная редакция, Изм. N 2, 4).

	1. АППАРАТУРА

	Микрометр по ГОСТ 6507 с погрешностью измерения не более 0,01 мм или
	трехточечным толщиномером с тремя опорными поверхностями, расположенными по
	углам равностороннего треугольника, и с трехточечной измерительной головкой,
	закрепленной на циферблатном индикаторе. Поверхности соприкосновения головок и
	опор должны быть закругленными и иметь радиус 6,0 мм; усилие прижима в точке

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	измерения должно составлять (0,75 +/- 0,25) Н. Трехточечный толщиномер должен
	позволять одновременное измерение в трех точках с погрешностью не более 0,01 мм.

	Штангенциркуль по ГОСТ 166, с погрешностью измерения не более 0,1 мм.

	Линейка по ГОСТ 427, с погрешностью измерения не более 1 мм для измерения
	образца размером более 100 мм.

	Установка для кондиционирования образцов.

	Допускается использовать другие приборы и инструменты, обеспечивающие
	требуемую точность измерения.

	(Измененная редакция, Изм. N 1, 4).

	2. ОТБОР ОБРАЗЦОВ И ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ

	2.1. Количество плит, отбираемых для испытаний, устанавливают в соответствии
	с требованиями стандартов на продукцию.

	2.2. Из каждой плиты, попавшей в выборку, вырезают минимальное количество
	образцов согласно таблице.

	---------------------------------------------T--------------------

	                Вид испытания                	¦	Количество образцов

	---------------------------------------------+--------------------

	Определение плотности                       	¦	          6

	---------------------------------------------+--------------------

	Определение влажности                       	¦	          4

	---------------------------------------------+--------------------

	Определение водопоглощения                  	¦	          8

	---------------------------------------------+--------------------

	Определение разбухания по толщине           	¦	          8

	---------------------------------------------+--------------------

	Определение предела прочности при изгибе    	¦	          6

	---------------------------------------------+--------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Определение модуля упругости при изгибе     	¦	          6

	---------------------------------------------+--------------------

	Определение предела прочности при растяжении	¦	          8

	перпендикулярно пласти плиты                 	¦

	---------------------------------------------+--------------------

	Определение твердости                       	¦	          4

	---------------------------------------------+--------------------

	Определение ударной вязкости                	¦	          4

	---------------------------------------------+--------------------

	Определение удельного сопротивления         	¦

	выдергиванию гвоздей:                        	¦

	из пласти                                    	¦	          4

	из кромки                                    	¦	          4

	---------------------------------------------+--------------------

	Определение удельного сопротивления         	¦

	выдергиванию шурупов:                       	¦

	из пласти                                   	¦	          4

	из кромки                                   	¦	          4

	---------------------------------------------+--------------------

	Определение шероховатости                   	¦	          1

	---------------------------------------------+--------------------

	Определение покоробленности                 	¦	          1

	(в ред. Изменения N 5, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от
	29.09.2008 N 220-ст)

	Примечания. 1. Для вида испытаний, не указанных в таблице, количество

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	образцов устанавливается в стандартах на соответствующие виды испытаний.

	2. (Исключено, Изм. N 4).

	3. Допускается определение плотности, водопоглощения и разбухания по толщине
	на одних и тех же образцах.

	(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3).

	2.3. Образцы для испытаний отбирают из плиты по схеме, учитывающей размеры
	плит, контролируемые показатели качества и количество образцов (см. Приложение).

	(Измененная редакция, Изм. N 2).

	2.3.1. Параллельно поперечной кромке вырезают полосы шириной в зависимости
	от размеров образцов.

	(п. 2.3.1 в ред. Изменения N 5, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования
	от 29.09.2008 N 220-ст)

	2.3.2. Из полос вырезают образцы. При разделении полос на образцы надо
	учитывать следующее:

	образцы должны испытываться из крайних и средних частей полосы;

	образцы для определения одного и того же показателя вырезают из мест,
	расположенных на расстоянии не менее 100 мм друг от друга;

	(в ред. Изменения N 5, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от
	29.09.2008 N 220-ст)

	после контроля покоробленности образец может быть раскроен для других видов
	испытаний.

	2.3.1, 2.3.2. (Измененная редакция, Изм. N 1).

	2.3.3. На поверхность образца наносят маркировку, содержащую: номер плиты,
	номер образца в порядке его расположения на полосе, обозначение вида испытания.
	Маркировку наносят так, чтобы она была видна при всех дальнейших операциях в
	процессе испытаний.

	(Измененная редакция, Изм. N 4).

	2.4. Форма и размеры образцов для каждого вида испытаний приведены в
	стандартах соответствующих методов испытаний.

	Пласти и кромки образцов должны быть взаимно перпендикулярны, кромки -
	попарно параллельны.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Отклонения по длине и ширине образца не должны превышать +/- 0,5 мм;
	отклонение образца размером более 100 мм не должно превышать +/- 1 мм.

	Отклонение по толщине образца должно быть равно допустимому отклонению по
	толщине плиты, установленному стандартом на продукцию.

	2.5. Образцы на наружных поверхностях не должны иметь следов от прокладок и
	лент, сколов у кромок и выкрашивание углов.

	2.6. Все образцы, кроме образцов для определения влажности, покоробленности и
	содержания формальдегида, перед испытанием кондиционируют при температуре (20
	+/- 2) °C и относительной влажности воздуха (65 +/- 5)% не менее 3 сут.

	Допускается выдержка образцов в течение 24 ч после отбора плит для испытаний,
	при этом влажность плит должна соответствовать требованиям ГОСТ 10632.

	(Измененная редакция, Изм. N 4).

	2.7. (Исключен, Изм. N 4).

	3. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

	3.1. Статистические величины для оценки качества древесностружечных плит
	определяют по ГОСТ 20736 <*>.

	--------------------------------

	<*> В Российской Федерации действует ГОСТ Р 50779.74-99.

	(Измененная редакция, Изм. N 2).

	3.2. В протокол (журнал) испытания заносят следующие данные:

	наименование организации, проводящей испытание;

	наименование предприятия-изготовителя плит (поставщика или его
	представителя);

	характеристику отобранных плит, способ их производства, структуру, сорт, вид
	поверхности, номинальные размеры, плотность, влажность образцов во время
	испытаний;

	объем испытуемой партии плит (объем партии, количество отобранных плит и

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	образцов);

	наименование исследуемого свойства;

	статистические величины определяемого свойства;

	обозначение стандарта, по которому проводилось испытание;

	дату испытания;

	подписи лиц, проводивших испытание.

	(п. 3.2 в ред. Изменения N 5, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от
	29.09.2008 N 220-ст)

	(Измененная редакция, Изм. N 4).

	Приложение

	Рекомендуемое

	СХЕМА ОТБОРА ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ
	ПЛИТ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(в ред. Изменения N 5, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от
	29.09.2008 N 220-ст)
	1 - образцы для определения плотности и разбухания по толщине; 2 - образцы для
	определения влажности; 3 - образцы для определения предела прочности при
	растяжении перпендикулярно пласти плиты; 4 - образцы для определения
	предела прочности при изгибе; 5 - образец для определения шероховатости; зона,
	ограниченная размерами 1200 и 650 мм, до раскроя может быть использована в
	качестве образца для определения покоробленности и для неразрушающего

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	контроля качества на лабораторном стенде; 6 - зона вырезки образцов для
	определения содержания формальдегида и других видов испытаний

	Приложение. (Измененная редакция, Изм. N 4).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.