Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 19 декабря 1988 г. N 4251

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫЕ
	МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛА ПРОЧНОСТИ И МОДУЛЯ
	УПРУГОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ
	Particle boards. Methods for determining ultimate strength and modulus
	of elasticity in bending
	ГОСТ 10635-88 (СТ СЭВ 6013-87)
	(в ред. Изменения N 1, введенного в действие Приказом
	Ростехрегулирования от 14.09.2006 N 199-ст)

	Группа К29

	ОКСТУ 5309

	Срок действия

	с 1 января 1990 года

	до 1 января 1995 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Разработан и внесен Министерством лесной промышленности СССР.

	Исполнители: О.Е. Поташев, канд. техн. наук; И.В. Пинтус.

	2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по стандартам от 19.12.1988 N 4251.

	3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 6013-87.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4. Взамен ГОСТ 10635-78.

	5. Ссылочные нормативно-технические документы

	----------------------------------------T-------------------------

	Обозначение НТД, на который дана ссылка 	¦	  Номер пункта, раздела

	----------------------------------------+-------------------------

	ГОСТ 577-68                             	¦	Разд. 1

	Ссылка исключена с 1 марта 2007 года. - Изменение  N 1,  введенное

	в действие Приказом Ростехрегулирования от 14.09.2006 N 199-ст.

	ГОСТ 9696-82                            	¦	Разд. 1

	ГОСТ 10633-78                           	¦	Разд. 1, пп. 2.1, 4.4

	Настоящий стандарт распространяется на древесно-стружечные плиты и
	устанавливает методы определения предела прочности и модуля упругости при изгибе.

	1. АППАРАТУРА

	Испытательная машина, обеспечивающая точность отсчета, равную 1%
	разрушающей нагрузки.

	(в ред. Изменения N 1, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от
	14.09.2006 N 199-ст)

	Испытательное устройство, состоящее из двух параллельных горизонтальных опор
	с цилиндрической поверхностью, которые можно перемещать в горизонтальной
	плоскости, и ножа с цилиндрической поверхностью, расположенного параллельно
	опорам на равном расстоянии от них и перемещающегося в вертикальной плоскости
	относительно опор при движении нагружающего элемента испытательной машины.

	Длина опор и ножа должна быть равной ширине образца или превышать ее.

	Радиусы R цилиндрической части опор и ножа должны быть равны
	соответственно (7,5 +/- 0,5) мм и (15 +/- 0,5) мм.

	(в ред. Изменения N 1, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	14.09.2006 N 199-ст)

	На опорах должны быть нанесены отметки для установки образцов по центру
	опор.

	Приспособление с индикатором по ГОСТ 577-68 или ГОСТ 9696-82 для
	измерения прогиба с погрешностью измерения перемещения не более 0,01 мм.

	Инструмент для измерения линейных размеров образцов и расстояния между
	опорами по ГОСТ 10633-78.

	2. ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ К ИСПЫТАНИЮ

	2.1. Правила отбора, количество, точность изготовления и кондиционирование
	образцов - по ГОСТ 10633-78.

	2.2. Образцы должны иметь форму прямоугольного параллелепипеда толщиной,
	равной толщине плиты.

	Ширина образца должна быть равна 50 мм, а длина - 20-кратной толщине плюс
	50 мм при длине от 150 до 1050 мм.

	(в ред. Изменения N 1, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от
	14.09.2006 N 199-ст)

	Образцы не должны иметь дефектов, снижающих их прочность.

	(абзац введен Изменением N 1, введенным в действие Приказом Ростехрегулирования
	от 14.09.2006 N 199-ст)

	2.3. Из каждой испытуемой плиты одну половину образцов вырезают вдоль, а
	другую половину - поперек плиты.

	2.4. Толщину образца измеряют в центре поперечной оси согласно черт. 1.

	Черт. 1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Длину образца измеряют по его продольной, а ширину - по его поперечной оси.

	3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

	3.1. Расстояние между центрами опор устанавливают равным 20-кратной
	толщине образца, но не менее 100 мм и не более 1000 мм.

	(п. 3.1 в ред. Изменения N 1, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от
	14.09.2006 N 199-ст)

	3.2. Образец укладывают на опоры испытательного устройства по отметкам так,
	чтобы продольная ось образца была перпендикулярна осям опор, а поперечная ось
	находилась в одной вертикальной плоскости с осью ножа согласно черт. 2.

	Черт. 2

	3.3. В пределах группы образцов с одинаковой ориентацией одну половину
	испытывают, укладывая на опоры испытательного устройства лицевой пластью вверх,
	а другую половину - лицевой пластью вниз.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3.4. При определении предела прочности при изгибе производят нагружение
	образца с постоянной скоростью до разрушения и регистрируют максимальную
	нагрузку с точностью до 1%.

	Время от начала нагружения до разрушения образца должно составлять (60 +/- 30)
	с.

	(в ред. Изменения N 1, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от
	14.09.2006 N 199-ст)

	3.5. При определении модуля упругости при изгибе нагружение образца проводят
	со скоростью перемещения ножа 1 - 2 мм/мин и снимают не менее 8 показаний прогиба
	образца через равные интервалы приращения разрушающей нагрузки в диапазоне от
	10% до 40%.

	(в ред. Изменения N 1, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от
	14.09.2006 N 199-ст)

	Прогиб измеряют в плоскости действия нагрузки с точностью до 0,01 мм, при
	этом на чувствительный элемент измерительного прибора не должно сказываться
	местное смятие образца.

	По полученным значениям приращений нагрузки и прогиба строят
	прямолинейный график, усредняя разброс отдельных значений от линейного закона.

	Допускается определять угловой коэффициент прямой аналитически (без
	построения графика) - сглаживанием разброса точек прямой по методу наименьших
	квадратов.

	4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

	4.1. Предел прочности при изгибе образца (	) в МПа вычисляют по формуле

	,

	где F - сила нагружения, действующая на образец в момент разрушения, Н;

	l - расстояние между опорами испытательного устройства, мм;

	b - ширина образца, мм;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	h - толщина образца, мм.

	Результат округляют с точностью до первого десятичного знака.

	4.2. Модуль упругости при изгибе образца (	) вычисляют в МПа по формуле

	,

	где l - расстояние между опорами испытательного устройства, мм;

	b - ширина образца, мм;

	h - толщина образца, мм;

	- фиксированное (2 - 3 интервала) приращение нагрузки, Н;

	- приращение прогиба, соответствующее фиксированному приращению
	нагрузки, определяемому по графику с точностью до 0,1 мм.

	При аналитическом определении углового коэффициента прямой k в Н/мм, модуль
	упругости образца вычисляют по формуле

	.

	Результат округляют с точностью до целого числа.

	4.3. За результат испытания плиты принимают среднее арифметическое значение
	результатов испытания всех образцов, отобранных из данной плиты с округлением,
	указанным в пп. 4.1 и 4.2.

	4.4. Результаты испытаний заносят в протокол, составленный по ГОСТ 10633-78.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.