Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 30 января 1980 г. N 6174

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ПАЧКИ ИЗ КАРТОНА, БУМАГИ И КОМБИНИРОВАННЫХ
	МАТЕРИАЛОВ
	ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	Packs of paperboard, paper and composite materials. General
	specifications
	ГОСТ 12303-80
	(в ред. Изменения N 1, утв. в январе 1984 г., Изменения N 2, утв. в
	мае 1986 г., Изменения N 3, утв. в феврале 1989 г., Изменения N 4,
	утв. в июне 1991 г.)

	Группа Д76

	ОКП 54 8000

	Взамен ГОСТ 12303-72

	Дата введения

	1 января 1982 года

	Разработан и внесен Государственным комитетом СССР по материально-
	техническому снабжению.

	Разработчики: В.В. Антонов, И.М. Рудин, Л.П. Макагон, Л.А. Гукова.

	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по стандартам от 30.12.80 N 6174.

	Ссылочные нормативно-технические документы

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	----------------------------------------T-------------------------

	Обозначение НТД, на который дана ссылка 	¦	Номер пункта, приложения

	----------------------------------------+-------------------------

	ГОСТ 15.009-91                          	¦	2.1

	ГОСТ 166-89                             	¦	4.2

	ГОСТ 2067-80                            	¦	2.9

	ГОСТ 3282-74                            	¦	2.10

	ГОСТ 5094-74                            	¦	4.3

	ГОСТ 6034-74                            	¦	2.9

	ГОСТ 6290-74                            	¦	2.2

	ГОСТ 7247-90                            	¦	2.2; Приложение 2

	ГОСТ 7480-73                            	¦	2.10

	ГОСТ 7697-82                            	¦	2.9

	ГОСТ 7699-78                            	¦	2.9

	ГОСТ 7933-89                            	¦	2.2; 5.2; 5.6;

	                                        	¦	Приложение 2

	ГОСТ 8273-75                            	¦	5.2

	ГОСТ 14192-77                           	¦	5.8

	ГОСТ 15150-69                           	¦	5.9

	ГОСТ 17308-88                           	¦	5.4; 5.6

	ГОСТ 18242-72                           	¦	3.4

	ГОСТ 18992-80                           	¦	2.9

	ГОСТ 21140-88                           	¦	1.6

	Переиздание (март 1994 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, 4, утвержденными в январе

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1984 г., мае 1986 г., феврале 1989 г., июне 1991 г. (ИУС 5-84, 8-86, 5-89, 9-91).

	Настоящий стандарт распространяется на пачки из картона, бумаги и
	комбинированных материалов на основе картона и бумаги, предназначенные для
	упаковывания и хранения промышленной продукции.

	Требования п. 2.13; разд. 3 (кроме п. 3.4) и 4 настоящего стандарта являются
	обязательными, остальные требования - рекомендуемыми.

	(Измененная редакция, Изм. N 4.)

	1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

	1.1. Тип пачек должен соответствовать указанному в табл. 1.

	Таблица 1

	----------------------T-------------T----------------------------

	Тип и характеристика 	¦	 Обозначение 	¦	           Чертеж

	         пачки        	¦	     типа    	¦

	----------------------+-------------+----------------------------

	I - с четырехклапан-  	¦	I-1          	¦	Черт. 1

	ным дном и крышкой    	¦	             	¦

	                      	¦	             	¦

	I - с четырехклапан-  	¦	I-2          	¦	Черт. 2

	ным дном и крышкой    	¦	             	¦

	                      	¦	             	¦

	                      	¦	I-3          	¦	Черт. 3

	                      	¦	             	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                      	¦	             	¦

	I - с четырехклапан-  	¦	I-4          	¦	Черт. 4

	ным дном и крышкой    	¦	             	¦

	                      	¦	             	¦

	                      	¦	I-5          	¦	Черт. 5

	                      	¦	             	¦

	II - с трехклапанным  	¦	II-1         	¦	Черт. 6

	дном и крышкой        	¦	             	¦

	                      	¦	             	¦

	II - с трехклапанным  	¦	II-2         	¦	Черт. 7

	дном и крышкой        	¦	             	¦

	                      	¦	             	¦

	                      	¦	II-3         	¦	Черт. 8

	                      	¦	             	¦

	III - с гладким дном  	¦	III-1        	¦	Черт. 9

	и четырехклапанной    	¦	             	¦

	крышкой               	¦	             	¦

	                      	¦	             	¦

	III - с гладким дном  	¦	III-2        	¦	Черт. 10

	и четырехклапанной    	¦	             	¦

	крышкой               	¦	             	¦

	                      	¦	             	¦

	IV - с гладким дном и 	¦	IV-1         	¦	Черт. 11

	трехклапанной крышкой 	¦	             	¦

	                      	¦	             	¦

	V - клапаны дна и     	¦	V-1          	¦	Черт. 12

	крышки в форме зам-   	¦	             	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ков-застежек          	¦	             	¦

	                      	¦	             	¦

	V - клапаны дна и     	¦	V-2          	¦	Черт. 13

	крышки в форме        	¦	             	¦

	замков-застежек       	¦	             	¦

	                      	¦	             	¦

	                      	¦	V-3          	¦	Черт. 14

	                      	¦	             	¦

	                      	¦	             	¦

	                      	¦	V-4          	¦	Черт. 15

	                      	¦	             	¦

	V - клапаны дна и     	¦	V-5          	¦	Черт. 16

	крышки в форме        	¦	             	¦

	замков-застежек       	¦	             	¦

	                      	¦	             	¦

	VI - с гладким дном и 	¦	VI-1         	¦	Черт. 17

	крышкой на шарнире    	¦	             	¦

	                      	¦	             	¦

	                      	¦	VI-2         	¦	Черт. 18

	                      	¦	             	¦

	VI - с гладким дном и 	¦	VI-3         	¦	Черт. 19

	крышкой на шарнире    	¦	             	¦

	                      	¦	             	¦

	                      	¦	VI-4         	¦	Черт. 20

	                      	¦	             	¦

	VI - с гладким дном и 	¦	VI-5         	¦	Черт. 21

	крышкой на шарнире    	¦	             	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                      	¦	             	¦

	                      	¦	VI-6         	¦	Черт. 22

	                      	¦	             	¦

	                      	¦	VI-7         	¦	Черт. 23

	                      	¦	             	¦

	Условные обозначения размеров, принятых в таблице:

	L - длина развертки;

	В - ширина развертки;

	l - длина пачки;

	b - ширина пачки;

	h - высота пачки;

	с - ширина соединительного клапана, равная 0,25 - 0,3b, но не более 30 мм;

	k - размер, применяемый конструктивно;

	r - радиус, применяемый конструктивно;

	a - размер, применяемый в зависимости от размеров пачки и конструкции
	автомата от 3 до 66 мм;

	- 0,5b;

	- 0,8b;

	- 0,4b.

	(Измененная редакция, Изм. N 1.)

	1.2. Допускается по согласованию с потребителем изготовлять пачки с клапанами
	других конструкций и размеров при условии сохранения типа пачки.

	1.3. Допускается по согласованию с потребителем изготовлять пачки с
	применением конструктивных особенностей разных типов пачек.

	1.4. Допускается при условии обеспечения прочности изготовлять пачки с
	соединительным клапаном, конструкция которого позволяет собирать пачку без сшивки
	или склеивания.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1.5. Для пачек, в зависимости от характера упаковываемой продукции,
	допускается применять вспомогательные упаковочные средства: вкладыши,
	амортизаторы, решетки, перегородки, прокладки.

	Виды, конструкции и размеры вспомогательных упаковочных средств и
	материалы для их изготовления должны быть предусмотрены в нормативно-
	технической документации или рабочих чертежах на пачки для конкретных видов
	продукции.

	(Измененная редакция, Изм. N 4.)

	1.6. Внутренние размеры пачек устанавливают в нормативно-технической
	документации на пачки для конкретных видов продукции на базе ГОСТ 21140-88.
	Соотношение размеров сторон рекомендуется принимать равным:

	Тип I-1, II                        2:1:2

	    Тип I-2, I-3, I-4, I-5, III-2, V   2:1:4

	    Тип III-1, IV                      4:1:2

	    Тип VI-1                           1:0,6:0,6

	    Тип VI-2, VI-5                     3:1:1

	    Тип VI-3, VI-6                     1,6:1:1,6

	    Тип VI-4                           1:1:0,4

	    Тип VI-7                           1,2:1:0,5

	(Измененная редакция. Изм. N 3, 4.)

	1.7. Предельные отклонения от внутренних размеров пачек допускаются со знаком
	минус и не должны превышать по длине и ширине 0,5 мм, по высоте 2,0 мм.
	Допускаются для пачек с размерами свыше 50 мм предельные отклонения со знаком
	минус не более 1% от соответствующего размера.

	(Измененная редакция, Изм. N 2.)

	2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	2.1. Пачки должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего
	стандарта по нормативно-технической документации или рабочим чертежам на пачки
	для конкретных видов продукции, утвержденным в установленном порядке.

	Допускается изготовлять пачки в соответствии с требованиями настоящего
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	стандарта по рабочим чертежам при:

	потребности по отрасли, изготовляющей упаковываемую продукцию, не более
	100000 шт. пачек одного типоразмера в год;

	разработке пачек совместно с образцом-эталоном упаковываемого продукта
	(изделия) в соответствии с требованиями ГОСТ 15.009-91.

	(Измененная редакция, Изм. N 2, 4.)

	2.2. Для изготовления пачек должны применяться: картон для потребительской
	тары по ГОСТ 7933-89; бумага для упаковывания продуктов на автоматах по ГОСТ
	7247-90; бумага пачечная для упаковывания папирос и сигарет по ГОСТ 6290-74;
	картон с покрытиями из парафина, микровоска, алюминиевой фольги, полиэтилена по
	нормативно-технической документации.

	Допускается применять другие материалы, по качеству не уступающие
	перечисленным и обеспечивающие сохранность упаковываемой продукции.

	(Измененная редакция, Изм. N 4.)

	2.3. Допускается изготовлять пачки из двух склеенных или сшитых листов или
	полос бумаги или картона при условии обеспечения сохранности упаковываемой
	продукции.

	2.4. Толщина картона и бумаги должна быть выбрана максимальной в
	зависимости от вместимости пачки или массы упаковываемой продукции в
	соответствии с Приложением 2.

	(Измененная редакция, Изм. N 3.)

	2.5. Линии сгиба и отреза должны быть взаимно перпендикулярны. Величина
	отклонения от перпендикулярности линий должна устанавливаться в нормативно-
	технической документации или в рабочих чертежах на пачки для конкретных видов
	продукции.

	(Измененная редакция, Изм. N 2.)

	2.6. Линии сгиба пачек должны быть нанесены равномерно и четко по всей
	длине. На линиях сгиба не допускается повреждение поверхности картона,
	нарушающее сохранность упаковываемой продукции.

	(Измененная редакция, Изм. N 4.)

	2.7. (Исключен, Изм. N 2.)

	2.8. В пачках не допускаются разрывы, вмятины, масляные пятна, расслоение
	картона, пузыри, царапины и другие дефекты, ухудшающие качество и внешний вид
	пачек.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Края разверток пачек должны иметь ровный обрез без разрывов и расслоения
	картона.

	На поверхности разверток допускаются следы от перемычек штампа.

	2.9. Для склейки пачек должны применяться: клей костный по ГОСТ 2067-80,
	декстрин кислотный по ГОСТ 6034-74, крахмал картофельный по ГОСТ 7699-78,
	крахмал кукурузный по ГОСТ 7697-82, дисперсия поливинилацетатная,
	гомополимерная, грубодисперсная по ГОСТ 18992-80.

	Допускается применять другие клеи, по качеству не ниже указанных.

	2.10. Для сшивки пачек должны применяться скобы из проволоки диаметром 0,7 -
	1,0 мм по ГОСТ 3282-74 или ленты шириной 0,35 - 1,0 мм по ГОСТ 7480-73.

	2.11. Количество скоб, их расположение и расстояние между ними устанавливают
	в нормативно-технической документации или рабочих чертежах на пачки для
	конкретных видов продукции.

	(Измененная редакция, Изм. N 4.)

	2.12. Пачки могут быть художественно оформлены. Художественное оформление
	и полиграфическое исполнение пачек должно соответствовать образцу, утвержденному
	в установленном порядке.

	2.13. Материалы, применяемые для изготовления пачек, контактирующих с
	пищевыми продуктами, медицинскими препаратами и игрушками, должны быть
	разрешены для применения Министерством здравоохранения СССР.

	3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

	3.1. Пачки принимают партиями. Партией считают пачки одного типа и размера,
	изготовленные из материала одной марки, оформленные одним документом о качестве,
	содержащим:

	наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;

	наименование продукции;

	номер партии;

	количество кип в партии.

	(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3, 4.)

	3.2. Для контроля размеров и внешнего вида пачек из различных мест партии

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	отбирают выборку в объеме, указанном в табл. 4.

	(Измененная редакция, Изм. N 3.)

	Таблица 4 <*>

	-----------------------T-------T-------T-------T--------T--------

	      Объем партии     	¦	Выборка	¦	 Объем 	¦	 Общий 	¦	Приемоч-	¦	Брако-

	                       	¦	       	¦	выборки	¦	 объем 	¦	ное     	¦	вочное

	                       	¦	       	¦	       	¦	выборки	¦	число   	¦	число

	-----------------------+-------+-------+-------+--------+--------

	От 1200 до 3200 включ. 	¦	1      	¦	80     	¦	80     	¦	0       	¦	3

	                       	¦	2      	¦	80     	¦	160    	¦	3       	¦	4

	                       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦

	" 3201  " 10000   "   	¦	1      	¦	125    	¦	125    	¦	1       	¦	4

	                       	¦	2      	¦	125    	¦	250    	¦	4       	¦	5

	                       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦

	" 10001 " 35000   "   	¦	1      	¦	200    	¦	200    	¦	2       	¦	5

	                       	¦	2      	¦	200    	¦	400    	¦	6       	¦	7

	                       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦

	" 35001 " 150000  "   	¦	1      	¦	315    	¦	315    	¦	3       	¦	7

	                       	¦	2      	¦	315    	¦	630    	¦	8       	¦	9

	                       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦

	" 150001 " 500000 "   	¦	1      	¦	500    	¦	500    	¦	5       	¦	9

	                       	¦	2      	¦	500    	¦	1000   	¦	12      	¦	13

	                       	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦

	" 500001 " и выше     	¦	1      	¦	800    	¦	800    	¦	7       	¦	11

	                       	¦	2      	¦	800    	¦	1600   	¦	18      	¦	19

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-----------------------------------

	<*> Таблицы 2, 3 (Исключены, Изм. N 3.)

	3.3. Решение о партии:

	по результатам контроля первой выборки партию принимают, если количество
	пачек, не соответствующих требованиям настоящего стандарта в первой выборке
	меньше или равно указанному в графе 3 табл. 4, и бракуют, если это количество больше
	или равно указанному в графе 4 табл. 4.

	Если количество пачек, не соответствующих требованиям настоящего стандарта, в
	выборке больше указанного в графе 3 табл. 4, но меньше указанного в графе 4 табл. 4, то
	отбирают вторую выборку.

	По результатам контроля второй выборки партию принимают, если количество
	пачек, не соответствующих требованиям настоящего стандарта, в двух выборках
	меньше или равно указанному в графе 6 табл. 4 и бракуют, если это количество больше
	или равно указанному в графе 7 табл. 4.

	3.4. Допускается в стандартах или другой нормативно-технической документации
	на пачки для конкретных видов продукции устанавливать другие планы и порядок
	проведения приемочного статистического контроля качества пачек в соответствии с
	требованиями ГОСТ 18242-72.

	4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЙ

	4.1. Внешний вид пачек контролируют визуально, без применения
	увеличительных приборов.

	4.2. Внутренние размеры пачек контролируют измерением расстояния между
	ближайшими линиями сгиба развертки пачки штангенциркулем по ГОСТ 166-89.

	(Измененная редакция, Изм. N 1, 4.)

	4.3. Контроль по п. 2.5 проводят угольником по ГОСТ 5094-74. Вершину прямого
	угла совмещают с точкой пересечения линий длины и ширины плоскости, затем
	поочередно совмещают каждую из сторон угольника с линиями длины и ширины. За
	результат испытаний принимают величину отклонения линий длины или ширины от
	стороны угольника.

	(Измененная редакция, Изм. N 2.)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

	5.1. Пачки в виде разверток, склеенные или сшитые по соединительному клапану,
	одного размера и типа собирают в кипы и подбирают по наружному контуру.

	Масса кипы не должна превышать 20 кг.

	5.2. Кипы пачек должны быть упакованы в один слой оберточной бумаги массой
	1 м2 100 - 120 г или в два слоя бумаги массой 1 м2 50 - 80 г по ГОСТ 8273-75 и
	перевязаны шпагатом по ГОСТ 17308-71 или другими обвязочными материалами,
	обеспечивающими прочность обвязки. На кромках кипы, в местах перегиба под шпагат
	должны быть подложены прокладки из картона для потребительской тары по ГОСТ
	7933-89.

	(Измененная редакция, Изм. N 1, 4.)

	5.3. Допускается по согласованию с потребителем упаковывать кипы без
	прокладок.

	5.4. Допускается по согласованию с потребителем обвязывать кипу пачек перед
	упаковыванием в бумагу шпагатом по ГОСТ 17308-71 в одном или двух направлениях.

	5.5. Допускается по согласованию с потребителем применять другие упаковочные
	и обвязочные материалы, обеспечивающие сохранность пачек при транспортировании
	и хранении.

	(Измененная редакция, Изм. N 2.)

	5.6. Допускается по согласованию с потребителем кипу пачек не упаковывать в
	бумагу.

	При этом кипа пачек должна быть обвязана шпагатом по ГОСТ 17308-71 в одном
	или двух направлениях. На кромках кипы в местах перегиба под шпагат должны быть
	подложены прокладки из картона для потребительской тары по ГОСТ 7933-89.

	(Измененная редакция, Изм. N 4.)

	5.7. На каждую кипу (на место, свободное от транспортной маркировки)
	наклеивают бумажный ярлык с указанием:

	наименования предприятия-изготовителя и его товарного знака;

	типа и размера пачки;

	количества пачек в кипе;

	номера упаковщика;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	обозначения нормативно-технической документации на пачки для конкретных
	видов продукции.

	(Измененная редакция, Изм. N 1.)

	5.8. Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192-77 с нанесением
	манипуляционного знака "Боится сырости".

	(Измененная редакция, Изм. N 1.)

	5.9. Условия транспортирования должны соответствовать группе С ГОСТ 15150-
	69.

	5.10. Кипы транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных
	средствах. Укладывание кип в транспортные средства должно быть плотным и должно
	исключать смещение и деформацию кип. Транспортирование кип пачек пакетами
	должно соответствовать правилам перевозки, действующим на соответствующем виде
	транспорта.

	(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 4.)

	5.11. Пачки хранят в штабеле высотой не более 2,5 м в крытых складских
	помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

	Расстояние между штабелем и полом склада должно быть не менее 100 мм.

	Приложение 1. (Исключено, Изм. N 4.)

	Приложение 2

	Рекомендуемое

	Таблица 1

	-----------------------T---------------------------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Вместимость пачки, см2 	¦	      Толщина картона и бумаги, мм, для марок

	                       	+----------T---------T-----------T----------T-------

	                       	¦	хромовый, 	¦	коробоч- 	¦	хром-эрзац,	¦	А-I - A-II	¦	по ГОСТ

	                       	¦	хром-эрзац	¦	ный      	¦	коробочный 	¦	  Б-1 по  	¦	6290-74

	                       	¦	          	¦	         	¦	склеенный  	¦	  ГОСТ    	¦

	                       	+----------+---------+-----------+	 7247-90  	¦

	                       	¦	        по ГОСТ 7933-89         	¦	          	¦

	-----------------------+----------T---------T-----------+----------+-------

	До 1000                	¦	0,3 - 0,4 	¦	0,3 - 0,6	¦	-          	¦	0,4 - 0,43	¦	0,3

	Св. 1000 до 2000 включ.	¦	0,4 - 0,5 	¦	0,6 - 0,7	¦	-          	¦	          	¦

	"  2000  " 3000   "   	¦	0,5 - 0,6 	¦	0,6 - 0,7	¦	-          	¦	          	¦

	"  3000  " 4000   "   	¦	0,6 - 0,7 	¦	0,7 - 0,8	¦	-          	¦	          	¦

	"  4000  " 5000   "   	¦	0,7 - 0,8 	¦	0,8 - 0,9	¦	-          	¦	          	¦

	"  5000  " 6000   "   	¦	0,8 - 0,9 	¦	0,9 - 1,0	¦	1,0        	¦	          	¦

	"  6000  " 20000  "   	¦	-         	¦	1,0 - 1,5	¦	1,0 - 1,5  	¦	          	¦

	"  20000 " 35000  "   	¦	-         	¦	1,5 - 2,0	¦	1,5 - 2,0  	¦	          	¦

	"  35000              	¦	-         	¦	2,0 - 3,0	¦	2,0 - 3,0  	¦	          	¦

	Таблица 2

	----------------------T---------------------------------------------------

	Масса упаковываемой  	¦	     Толщина картона и бумаги, мм, для марок

	    продукции, кг     	+----------T---------T-----------T----------T-------

	                      	¦	хромовый, 	¦	коробоч- 	¦	хром-эрзац,	¦	А-I - A-II	¦	по ГОСТ

	                      	¦	хром-эрзац	¦	ный      	¦	коробочный 	¦	  Б-1 по  	¦	6290-74

	                      	¦	          	¦	         	¦	склеенный  	¦	  ГОСТ    	¦

	                      	+----------+---------+-----------+	 7247-90  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                      	¦	        по ГОСТ 7933-89         	¦	          	¦

	----------------------+----------T---------T-----------+----------+-------

	До 0,25               	¦	0,3 - 0,4 	¦	0,3 - 0,6	¦	-          	¦	0,4 - 0,43	¦	0,3

	Св. 0,25 до 0,5 включ.	¦	0,4 - 0,5 	¦	0,6 - 0,7	¦	-          	¦	          	¦

	"  0,5  " 1,0   "    	¦	0,5 - 0,6 	¦	0,6 - 0,7	¦	-          	¦	          	¦

	"  1,0  " 1,4   "    	¦	0,6 - 0,7 	¦	0,7 - 0,8	¦	-          	¦	          	¦

	"  1,4  " 1,7   "    	¦	0,7 - 0,8 	¦	0,8 - 0,9	¦	-          	¦	          	¦

	"  1,7  " 2,0   "    	¦	0,8 - 0,9 	¦	0,9 - 1,0	¦	1,0        	¦	          	¦

	"  2,0  " 4,0   "    	¦	-         	¦	1,0 - 1,5	¦	1,0 - 1,5  	¦	          	¦

	"  4,0  " 7,5   "    	¦	1,5 - 2,0 	¦	1,5 - 2,0	¦	1,5 - 2,0  	¦	          	¦

	"  7,5               	¦	-         	¦	2,0 - 3,0	¦	2,0 - 3,0  	¦	          	¦

	(Измененная редакция, Изм. N 4.)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.