Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 17 сентября 1980 г. N 146

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
	ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
	КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
	Product of woods and wooden materials. Coatings of lacguers and paints.
	Classification and designations
	ГОСТ 24404-80

	Группа Ж30

	ОКП 53 0100

	Срок введения

	с 1 июля 1981 года

	Разработан Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности
	СССР.

	Исполнители: С.И. Полуэктова (руководитель темы); В.В. Кислый, канд. техн.
	наук; А.И. Мануйлов, канд. хим. наук; Г.В. Левушкин.

	Внесен Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности
	СССР.

	Зам. министра Н.А. Серов.

	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по делам строительства от 17 сентября 1980 г. N 146.

	Настоящий стандарт распространяется на лакокрасочные покрытия (в дальнейшем

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- покрытия), наносимые на поверхности изделий из древесины и древесных
	материалов, применяемых в строительстве, и устанавливает классификацию покрытий
	по внешнему виду и условиям эксплуатации, а также их обозначение в конструкторской
	и технологической документации.

	Основные термины, применяемые в настоящем стандарте, и их определения
	приведены в рекомендуемом Приложении 1.

	1. КЛАССИФИКАЦИЯ

	1.1. Классификация по внешнему виду

	1.1.1. Внешний вид покрытия характеризуется качеством исполнения покрытия и
	его оптическими свойствами.

	1.1.2. Классификацию покрытий по качеству исполнения производят в
	соответствии с таблицей.

	---------------------------T-----------------------------------------

	  Наименование показателей 	¦	        Нормы для покрытий классов

	   внешнего вида покрытия  	+------T-------T--------T-------T---------

	                           	¦	   I  	¦	  II   	¦	   III  	¦	   IV  	¦	    V

	---------------------------+------+-------+--------+-------+---------

	  1. Царапины шириной до   	¦	Не допускаются	¦	        	¦	       	¦	Допуска-

	0,5 мм, глубиной менее     	¦	              	¦	        	¦	       	¦	ются без

	толщины покрытия:          	¦	              	¦	        	¦	       	¦	ограниче-

	  количество, шт./м2, не   	¦	              	¦	2       	¦	3      	¦	ния

	более                      	¦	              	¦	        	¦	       	¦

	  Общая длина, см/м2, не   	¦	              	¦	20      	¦	50     	¦	100

	более                      	¦	              	¦	        	¦	       	¦

	  2. Пузыри (в том числе   	¦	Не допускаются	¦	        	¦	       	¦

	проколы):                  	¦	              	¦	        	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	  диаметром до 0,5 мм в ко-	¦	              	¦	5       	¦	10     	¦	20

	личестве, шт./м2, не более 	¦	              	¦	        	¦	       	¦

	  диаметром от 1,0 мм в ко-	¦	              	¦	3       	¦	5      	¦	10

	личестве, шт./м2, не более 	¦	              	¦	        	¦	       	¦

	  3. Включения:            	¦	              	¦	        	¦	       	¦

	  диаметром до 0,5 мм в ко-	¦	Не до-	¦	5      	¦	10      	¦	30     	¦	Допуска-

	личестве, шт./дм2, не более	¦	пуска-	¦	       	¦	        	¦	       	¦	ются <*>

	  диаметром до 1,0 мм в ко-	¦	ются  	¦	5      	¦	10      	¦	10     	¦

	личестве, шт./м2, не более 	¦	      	¦	       	¦	        	¦	       	¦

	  4. Пропуски лакокрасочно-	¦	Не допускаются	¦	        	¦	5      	¦	10

	го материала или просвечи- 	¦	              	¦	        	¦	       	¦

	вание нижележащего слоя для	¦	              	¦	        	¦	       	¦

	непрозрачного покрытия об- 	¦	              	¦	        	¦	       	¦

	щей площадью, см2/м2, не   	¦	              	¦	        	¦	       	¦

	более                      	¦	              	¦	        	¦	       	¦

	  5. Потеки общей площадью,	¦	Не допускаются	¦	10      	¦	20     	¦	Допуска-

	см2/м2, не более           	¦	              	¦	        	¦	       	¦	ются

	  6. Вмятины площадью не   	¦	Не допускаются	¦	2       	¦	3      	¦	10

	более 3 см2 в количестве,  	¦	              	¦	        	¦	       	¦

	шт./м2, не более           	¦	              	¦	        	¦	       	¦

	  7. Поднятие ворса        	¦	    Не допускается     	¦	   Допускается

	  8. Риски, штрихи, шаг-   	¦	Не до-	¦	       Допускаются      	¦	Допуска-

	рень, структурные неровнос-	¦	пуска-	¦	      незначительные    	¦	ются

	ти                         	¦	ются  	¦	                        	¦

	  9. Неравномерность глянца	¦	Не допускается	¦	10      	¦	20     	¦	Допуска-

	или матовости общей пло-   	¦	              	¦	        	¦	       	¦	ется

	щадью, см2/м2, не более    	¦	              	¦	        	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	  10. Разнооттеночность об-	¦	Не допускается	¦	20      	¦	40     	¦	Допуска-

	щей площадью, см2/м2, не   	¦	              	¦	        	¦	       	¦	ется

	более                      	¦	              	¦	        	¦	       	¦

	  11. Пятна:               	¦	              	¦	        	¦	       	¦

	  диаметр, мм, не более    	¦	Не допускаются	¦	5       	¦	10     	¦	Допуска-

	  количество, шт./м2, не   	¦	              	¦	2       	¦	2      	¦	ются

	более                      	¦	              	¦	        	¦	       	¦

	  12. Дефекты печати (рас- 	¦	              Не допускаются

	плывчатость и перекос ри-  	¦

	сунка, различия в интенсив-	¦

	ности окраски)             	¦

	<*> Включения диаметром от 1 до 2 мм допускаются без ограничения.

	Примечания. 1. На поверхности покрытия не допускается наличие дефектов
	одновременно более: II класс - 2, III класс - 5, IV класс - 8. На поверхности покрытия V
	класса количество допускаемых дефектов не ограничивается.

	2. Скопление включений не допускается. Расстояние между включениями не
	должно быть менее 10 мм.

	Ориентировочные классы покрытий на лицевых поверхностях изделий из
	древесины и древесных материалов могут быть определены по рекомендуемому
	Приложению 2.

	1.1.3. В зависимости от оптических свойств покрытия делят на прозрачные и
	непрозрачные (в том числе с декоративным рисунком); по степени блеска - на
	глянцевые и матовые.

	1.1.4. Качество исполнения покрытия проверяют визуально или с применением
	простых измерительных средств (металлической линейки, лупы и др.).

	Осмотр поверхности, в зависимости от ее размеров и вида дефектов, производят с
	расстояния от 300 до 1000 мм под углом от 30 до 90° при дневном или искусственном
	освещении. Нормы искусственного освещения принимают в соответствии с

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	требованиями главы СНиП II-А.9-71.

	1.1.5. Блеск глянцевых прозрачных покрытий определяют рефлектоскопом Р-4 по
	ГОСТ 16143-75. Степень блеска покрытий I класса не должна быть ниже 8 строки, II
	класса - ниже 3 строки. Степень блеска глянцевых прозрачных покрытий III, IV, V
	классов не регламентируется.

	1.1.6. Степень блеска глянцевых непрозрачных покрытий и матовость покрытий
	определяют визуально путем сравнения с образцами-эталонами, утвержденными в
	установленном порядке.

	1.1.7. Образцы-эталоны должны проверяться не реже одного раза в год. Размеры
	образцов-эталонов из плитных материалов должны быть не менее 150 - 200 мм; длина
	образцов-эталонов в виде брусков должна быть не менее 200 мм.

	1.1.8. Параметры шероховатости поверхности изделий из древесины и древесных
	материалов под отделку определяют по нормативно-технической документации на
	изделия.

	1.2. Классификация по условиям эксплуатации

	1.2.1. По условиям эксплуатации покрытия делят на стойкие к воздействию
	климатических факторов и стойкие в особых средах.

	1.2.2. Покрытия, стойкие к воздействию климатических факторов, подразделяют
	по ГОСТ 9.104-79, стойкие в особых средах - по ГОСТ 9.032-74.

	2. ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОКРЫТИЙ

	2.1. Обозначение покрытий записывают в следующем порядке:

	а) лакокрасочный материал внешнего слоя покрытия по ГОСТ 9825-73;

	б) класс покрытия в соответствии с таблицей настоящего стандарта;

	в) оптические свойства покрытия: прозрачное - П, непрозрачное - Н,
	непрозрачное с декоративным рисунком - НД;

	г) степень блеска покрытия: глянцевое - Г, матовое - М;

	д) условия эксплуатации покрытия: покрытия, стойкие к воздействию
	климатических факторов, обозначают по ГОСТ 9.104-79, стойкие в особых средах - по
	ГОСТ 9.032-74.

	2.2. Цвет покрытия, при необходимости, указывают полным наименованием
	после условного обозначения покрытия.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.3. Основное условие эксплуатации покрытия в обозначении указывают на
	первом месте.

	2.4. Допускается указывать обозначение системы покрытия по ГОСТ 2.310-68 в
	технологической последовательности (шпатлевка, грунтовка, внешний слой покрытия,
	количество слоев).

	2.5. Примеры обозначения покрытий:

	Покрытие голубой пентафталевой эмалью, III класса, непрозрачное, глянцевое,
	эксплуатирующееся в атмосфере, загрязненной газами химических и других
	производств в условиях умеренного макроклиматического района:

	Эмаль ПФ-115.III.Н.Г.7/1-У2 голубая

	Покрытие нитроцеллюлозным лаком II класса, непрозрачное с декоративным
	рисунком, глянцевое, эксплуатирующееся в закрытом помещении с естественной
	вентиляцией в промышленной атмосфере тропического сухого макроклиматического
	района:

	Лак НЦ-2101.II.НД.Г.Т2

	Покрытие алкидно-мочевинным лаком IV класса, прозрачное, глянцевое,
	эксплуатирующееся в закрытом отапливаемом и искусственно вентилируемом
	помещении в условиях умеренного макроклиматического района в атмосфере сельской
	местности:

	Лак МЧ-270.IV.П.Г.У4

	Приложение 1

	Рекомендуемое

	ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ

	---------------------------------T------------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	             Термин              	¦	               Определение

	---------------------------------+------------------------------------

	1. Лакокрасочное покрытие        	¦	По ГОСТ 9.072-77

	2. Прозрачная отделка            	¦	По ГОСТ 17743-72

	3. Непрозрачная отделка          	¦	По ГОСТ 17743-72

	4. Покрытие с декоративным рисун-	¦	Искусственное воспроизведение

	ком                              	¦	текстуры и цвета древесины, а также

	                                 	¦	других рисунков

	5. Царапины                      	¦	По ГОСТ 20400-74

	6. Пузыри                        	¦	По ГОСТ 9.072-77

	7. Проколы                       	¦	По ГОСТ 9.072-77

	8. Включения                     	¦	По ГОСТ 9.072-77

	9. Пропуски                      	¦	По ГОСТ 20400-74

	10. Потеки                       	¦	По ГОСТ 9.072-77

	11. Вмятина                      	¦	По ГОСТ 20400-74

	12. Риски                        	¦	По ГОСТ 20400-74

	13. Штрихи                       	¦	По ГОСТ 9.072-77

	14. Шагрень                      	¦	По ГОСТ 20400-74

	15. Структурные неровности       	¦	Неровности покрытия, являющиеся

	                                 	¦	следствием специфических неровностей

	                                 	¦	строения древесины или неровностей,

	                                 	¦	образующихся при прессовании древес-

	                                 	¦	ных материалов

	16. Разнооттеночность            	¦	По ГОСТ 9.032-77

	17. Пятно                        	¦	Ограниченный участок поверхности

	                                 	¦	покрытия, отличающийся по цвету

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	18. Расплывчатость рисунка       	¦	Нечеткое изображение рисунка

	Приложение 2

	Рекомендуемое

	ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ КЛАССЫ ПОКРЫТИЙ НА ЛИЦЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ
	ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

	---------------------------------------------------T--------------

	                   Группы изделий                  	¦	Класс покры-

	                                                   	¦	тия, не ниже

	---------------------------------------------------+--------------

	1. Плиты древесно-волокнистые с лакокрасочным     	¦	III

	покрытием                                          	¦

	2. Встроенные и антресольные шкафы                	¦	III

	3. Окна и двери балконные                         	¦	III

	4. Паркетные доски и щиты                         	¦	III

	5. Доски подоконные                               	¦	III

	6. Детали фрезерованные для строительства,        	¦

	в том числе:                                       	¦

	доски пола, наличники, поручни, плинтусы и т.п.    	¦	III

	обшивки, раскладки и т.п.                          	¦	IV

	7. Детали для малоэтажных жилых и общественных    	¦	IV

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	зданий (за исключением деталей наружной обшивки)   	¦

	8. Детали наружной обшивки малоэтажных жилых и    	¦	V

	общественных зданий                                	¦

	9. Детали опалубки, ворот, заборов и т.п.         	¦	V

	Примечание. Соответствующие классы лакокрасочных покрытий на лицевых
	поверхностях изделий из древесины и древесных материалов указывают в стандартах и
	технических условиях на продукцию.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.