Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 24 февраля 1981 г. N 971

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	СРЕДСТВА ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ. МЕТОД
	ИСПЫТАНИЯ ОГНЕЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ НА МОДЕЛЯХ
	Protection agents for wood. Test method of inflamable properties on
	models
	ГОСТ 24617-81

	Разработан Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и
	деревообрабатывающей промышленности СССР.

	Исполнители: Н.А. Максименко, Т.С. Ходус.

	Внесен Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей
	промышленности СССР.

	Зам. министра В.М. Венцлавский.

	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по стандартам от 24 февраля 1981 г. N 971.

	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 февраля
	1981 г. N 971 срок действия установлен с 01.01.1982 до 01.01.1987.

	Настоящий стандарт распространяется на защитные средства для древесины и
	устанавливает метод испытания их огнезащитных свойств на модели "дощатая труба".

	1. СУЩНОСТЬ МЕТОДА

	Сущность метода состоит в определении потери массы и продолжительности
	горения модели "дощатая труба" при сжигании ее на открытой площадке.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

	Весы с погрешностью взвешивания не более 5 г.

	Секундомер по ГОСТ 5072-79.

	Электровлагомер марки ЭВ-2К или ЭВ-2М.

	Анемометр ручной крыльчатый марки АСО-3 типа Б по ГОСТ 6376-52.

	Прибор для измерения температуры, влажности и давления воздуха марки БМ-2.

	Подставка из стали прокатной угловой равнополочной, профиль N 2, по ГОСТ
	8509-72, размером 250 x 250 x 100 мм.

	Поддон из стали листовой по ГОСТ 19903-74 или ГОСТ 19904-74 толщиной 1
	мм, размером 150 x 150 x 50 мм.

	Лист из стали по ГОСТ 19903-74 или ГОСТ 19904-74 толщиной 1 мм, размером
	700 x 1400 мм.

	Шибер из стали листовой по ГОСТ 19903-74 или ГОСТ 19904-74 толщиной 1 мм
	(черт. 1).

	Черт. 1

	Гвозди 70 мм.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Стружка древесная по ГОСТ 5244-79, влажностью не более 16%.

	Бензин-растворитель для лакокрасочной промышленности по ГОСТ 3134-78
	(уайт-спирит).

	3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

	3.1. Испытание проводят на модели "дощатая труба", сбитой из четырех досок
	размером 40 x 200 x 500 мм с просветом 160 x 160 мм (черт. 2). Допускаемые
	отклонения размеров не должны превышать +/- 2 мм.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - труба из досок; 2 - подставка; 3 - шибер
	Черт. 2

	3.2. Доски для изготовления моделей подбирают из древесины одной породы так,
	чтобы соотношение легкопропитываемой и труднопропитываемой зон по ГОСТ
	20022.2-80 в них было одинаковым. Для проведения сравнительных испытаний
	огнезащитных свойств защитных средств используют доски из древесины сосны с
	шириной заболони по одной пласти не менее 15 мм. Древесина не должна иметь
	трещин, превышающих по глубине 0,5 толщины доски, засмолков, кармашков и сучков
	по ГОСТ 2140-81.

	3.3. Влажность досок перед пропиткой или нанесением покрытия должна быть не

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	более (18 +/- 3)%. Влажность древесины определяют электровлагомером по ГОСТ
	16588-79.

	3.4. При испытании огнезащитных свойств покрытий доски сбивают в модели,
	после чего на них со всех сторон наносят покрытие. Модели выдерживают под
	навесом до полного высыхания покрытия. Влажность древесины перед сжиганием
	моделей не контролируют.

	3.5. При испытании огнезащитных свойств защитных средств доски,
	предназначенные для изготовления моделей, пропитывают растворами защитного
	средства в соответствии с нормативно-технической документацией.

	Одновременно в тех условиях, используя вместо раствора защитного средства
	воду, проводят пропитку досок контрольной модели.

	3.5.1. После пропитки досок растворами защитных средств их выдерживают не
	менее 14 сут в условиях, обеспечивающих достижение древесиной предпропиточной
	влажности. В холодное время года, при температуре ниже 5 °C, доски выдерживают в
	условиях отапливаемого помещения; в теплое время года, при температуре более 5 °C -
	под навесом.

	Доски для контрольной модели сушат одновременно в тех же условиях, что и
	пропитанные.

	Влажность древесины перед сжиганием определяют на досках, пропитанных
	водой, с помощью влагомера.

	3.5.2. По достижении влажности (18 +/- 3)% доски сбивают гвоздями в модели
	(черт. 3).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 3

	3.6. Перед сжиганием модели взвешивают с погрешностью не более 5 г.

	3.7. Модели располагают на площадке для сжигания в один ряд, перпендикулярно
	направлению ветра, на равном не менее 1 м расстоянии друг от друга. Порядок
	расположения контрольных и пропитанных растворами защитных средств или
	обработанных покрытиями моделей не устанавливается.

	3.8. Каждую модель устанавливают на подставку. Под модель кладут поддон. Для
	сбора несгоревших остатков модель устанавливают с подставкой и поддоном на
	стальной лист.

	3.9. В качестве источника зажигания для каждой модели используют импульс,
	состоящий из 300 г стружки и 200 г уайт-спирита. Стружку укладывают ровным слоем
	на поддон и смачивают уайт-спиритом.

	3.10. Сверху на модель накладывают металлический шибер.

	4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4.1. Зажигание импульсов всех моделей производят одновременно. Зажигание
	осуществляют операторы (1 оператор на 3 модели) с помощью факелов.

	4.2. Время от укладки импульса в поддон до его зажигания не должно превышать
	10 мин.

	4.3. Сжигание моделей проводят на ровных открытых расчищенных площадках в
	сухую погоду при относительной влажности воздуха не более 85% и скорости ветра не
	более 1 м/с.

	4.4. С помощью секундомера определяют продолжительность сопротивления
	модели возгоранию, продолжительность горения пламенем, тлением и горения до
	обрушивания модели.

	4.5. По окончании горения модели ее оставляют на подставке до остывания не
	менее 60 мин.

	4.6. Остывшую модель взвешивают с погрешностью не более 5 г.

	4.7. Испытание каждого защитного средства проводят одновременно не менее чем
	на трех моделях, имеющих одинаковое заданное поглощение или удержание защитного
	средства.

	В каждом опыте испытывают не менее двух контрольных моделей.

	5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

	5.1. Потерю массы модели (m) в процентах вычисляют с точностью до 1% по
	формуле:

	,

	где 	 - масса модели до испытания, кг;

	- масса модели после испытания, кг.

	За результат испытания принимают среднее арифметическое трех параллельных
	определений, допускаемое расхождение между которыми не должно превышать 3%.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5.2. Защитные средства, при пропитке (обработке) которыми потеря массы модели
	при сжигании составляет не более 15%, считаются обеспечивающими перевод
	древесины в группу трудносгораемых материалов и классифицируются с учетом
	поглощения (удержания) в соответствии с таблицей.

	--------------------T----------------------T----------------------

	     Категория      	¦	 Поглощение защитного 	¦	  Удержание защитного

	   эффективности    	¦	    средства, кг/м3,  	¦	    средства, г/м3,

	защитного средства 	¦	        не более      	¦	        не более

	--------------------+----------------------+----------------------

	          I         	¦	          70          	¦	          600

	         II         	¦	          85          	¦	          800

	        III         	¦	         100          	¦	         1000

	--------------------+----------------------+----------------------

	5.3. Для получения дополнительных данных по огнезащищающей способности
	защитного средства учитывают продолжительность сопротивления модели
	возгоранию, продолжительность горения пламенем, продолжительность горения
	тлением, продолжительность горения до обрушения модели.

	5.4. Результаты испытаний заносят в протокол испытаний, приведенный в
	рекомендуемом Приложении.

	Приложение

	Рекомендуемое

	                                 ПРОТОКОЛ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                     ИСПЫТАНИЯ ОГНЕЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ

	                       ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ НА МОДЕЛЯХ

	------T------T-------T----T-------T-----------T----------T-------T-------T------------------T--
	----------------------

	Темпе-	¦	Ско-  	¦	Относи-	¦	Но- 	¦	Марка  	¦	   Масса   	¦	   Масса  	¦	Погло- 	¦	Удержа-	¦	Масса модели,
	кг  	¦	 Продолжительность, мин

	ратура	¦	рость 	¦	тельная	¦	мер 	¦	защит- 	¦	модели, кг 	¦	 покрытия,	¦	щение  	¦	ние    	+-----T-----T-----
	-+------T-----T-----T-----

	возду-	¦	ветра,	¦	влаж-  	¦	мо- 	¦	ного   	¦	           	¦	    кг    	¦	сухой  	¦	сухой  	¦	до   	¦	после	¦	потеря	¦	сопро-
	¦	горе-	¦	горе-	¦	горе-

	ха, °C	¦	м/с   	¦	ность  	¦	дели	¦	средст-	+-----T-----+-----T----+	соли   	¦	соли   	¦	сжи- 	¦	сжи-
	¦	массы,	¦	тивле-	¦	ние  	¦	ние  	¦	ние

	      	¦	      	¦	возду- 	¦	    	¦	ва или 	¦	до   	¦	после	¦	сыро-	¦	су- 	¦	защит- 	¦	защит- 	¦	гания	¦	гания	¦	%     	¦	ние  
	¦	пла- 	¦	тле- 	¦	до

	      	¦	      	¦	ха, %  	¦	    	¦	покры- 	¦	про- 	¦	про- 	¦	го   	¦	хого	¦	ного   	¦	ного   	¦	     	¦	     	¦	     
	¦	модели	¦	менем	¦	нием 	¦	обру-

	      	¦	      	¦	       	¦	    	¦	тия    	¦	питки	¦	питки	¦	     	¦	    	¦	средст-	¦	средст-	¦	     	¦	     	¦	      	¦	заго- 	¦	     	¦	     	¦	шения

	      	¦	      	¦	       	¦	    	¦	       	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦	ва,    	¦	ва,    	¦	     	¦	     	¦	      	¦	ранию 	¦	     	¦	     	¦	моде-

	      	¦	      	¦	       	¦	    	¦	       	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦	кг/м3  	¦	кг/м3  	¦	     	¦	     	¦	      	¦	      	¦	     	¦	     	¦	ли

	------+------+-------+----+-------+-----+-----+-----+----+-------+-------+-----+-----+------
	+------+-----+-----+-----

	    "___"______________ 19   г.          Подпись оператора ___________________

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.